Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych polegających na ulepszeniu nawierzchni  żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej wolno-rozpadowej i  grysów sortowanych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót związanych z przebudową drogi gminnej Janiszewo – Majdany – Ksawery o dł. 1,920km.

Roboty obejmują wykonanie wgłębnego bitumowania za pomocą emulsji asfaltowej wolno-rozpadowej górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego oraz wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni za pomocą emulsji asfaltowej i  grysów frakcji 8-12mm i 2-5 mm oraz wykonanie utwardzenia poboczy o szerokości obustronnej 0,5m i grubości 15cm fr 0-63mm.

  - Określenia podstawowe

- Wykonanie sprysku w ilości 13 l/m2 oraz zasypanie grysem

kamiennym fr 8-11 mm i zagęszczeniem walcem gładkim.

- Wykonanie drugiego sprysku w ilości 8 l/m2 oraz zasypanie grysem

kamiennym fr 2-5mm i zagęszczenie walcem gładkim.

- Wykonanie utwardzenia poboczy o szerokości obustronnej 0,5m i grubości 15cm 
fr 0-63mm.

1.4.3 Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

1.5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i

wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru

- Materiały

  - Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy oraz powierzchniowego utrwalenia według zasad SST są:

2.1 Grysy do utrwalenia nawierzchni fr. 8-12 mm i fr 2-5 mm

  - Asfaltowa emulsja kationowa wolno-rozpadowa – wymagania

| Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Barwa | ciemno brązowa |
| Zawartość asfaltu | 59 – 70% |
| Lepkość oEnglera | > 3oE |
| Indeks rozpadu | 80-120 g/100 g |
| Przyczepność asfaltu do kruszywa granitowego z emulsji nie mniej niż 2% | 85 % |

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej jej czas składowania nie powinien przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż +3oC.

Emulsja asfaltowa kationowa powinna być transportowana w cysternach lub skraplarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności nie większej niż 1 m3.

- Sprzęt

  - Rodzaje sprzętu

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie tj:

- ładowarka kołowa 1,25 m3

- walec statyczny samojezdny 4-6 t.

- szczotka mechaniczna

- skrapiarka mechaniczna

- rozsypywacz do grysów mechaniczny, lub układarka kruszywa

Ładowarka kołowa – musi służyć do załadunku grysów

Walec drogowy statyczny – musi służyć do zagęszczenia poszczególnych warstw                    oprysków ( nie może powodować miażdżenia ziaren kruszywa)

Szczotka mechaniczna  - jest przeznaczona do usuwania luźnych ziaren

kruszywa z poszczególnych warstw powierzchniowego utrwalenia

Skrapiarka lepiszcza – musi gwarantować równomierny i zgodny z

projektowana ilością sprysk lepiszcza w kierunku podłużnym i

poprzecznym

Rozsypywacz do grysów, lub układarka kruszywa – powinna zapewnić równomierne rozłożenie kruszywa o założonej frakcji i w wymaganej ilości na założonej szerokości z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się skraplarki.

- Wykonanie robót

Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2

| Numer warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni | Frakcja kruszywa mm | Ilość kruszywa kg/m2 | Ilość emulsji K-2 kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 8 – 11 mm | 12 | 13 |
| II | 2 – 5 mm | 12 | 8 |

4. Rozkładanie lepiszcza.

Należy wykonać dwie warstwy powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji w ilości 13 l/m2 i 8 l/m2. Lepiszcze należy rozkładać w warstwach przy dobrej bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 150C.

Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej kationowej jest funkcja procentowości emulsji i jej lepkości powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni. Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50g/m2.

4.1. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie warstwą w ilości ustalonej wg niniejsze SST na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa za skraplarką. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane aby układarka kruszywa czekała na skraplarkę, nigdy odwrotnie. Skraplarka lepiszcza jest maszyna wiodącą. Układane kruszywo (grys) nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie rozkładania kruszywa wynosi +/- 1 dm3/m2.

4.2. Wałowanie

Bezpośrednio po rozłożeniu pierwszej warstwy kruszywa wałuje się ja tylko wstępnie, a właściwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu drugiej warstwy kruszywa. W celu uzyskania właściwego przy wałowania można przyjąć 3 – 4 krotne przejścia walca. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i ułożenie „mozaiki” następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.

4.3. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 30 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i ruchowych. Po upływie dwóch, trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotka mechaniczną celem usunięcia ziaren kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni może być oddane od ruchu niekontrolowanego.

5.Kontrola jakości robót i materiałów.

5.1.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z

wymaganiami niniejszej SST jest Wykonawca robót. Do obowiązków

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakości w którym należy przedstawić

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości kadrowe i organizacyjne

gwarantujące wykonanie robót zgodne z dokumentacją projektową, SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.