SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH  MIESZANKAMI  MINERALNO-ASFALTOWYMI

1.  Wstęp

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczace  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontami  cząstkowymi  nawierzchni  bitumicznych  dróg  gminnych  zarządzanych  przez  Gminę  Dobrzyca.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót w zakresie  remontów cząstkowych, o których mowa powyżej.

2.  Zakres  robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  remontów  nawierzchni  przy  użyciu  mieszanek  mineralno-asfaltowej:

- z  wycinaniem  krawędzi:

a)  roboty  przygotowawcze  i  oznakowanie  dróg,

b)  dostarczenie  na  teren  budowy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  materiałów

pomocniczych,

- wycięcie  (sfrezowanie)  uszkodzonych  miejsc  nawierzchni  do  głębokości  ubytku

z nadaniem  regularnych  kształtów,

d)  oczyszczenie  uszkodzonych  miejsc  z  usunięciem  rumoszu  z  pasa  drogowego,

e)  ogrzanie  bitumu  i skropienie  naprawianego  miejsca  wraz  z  krawędziami,

f)  rozścielenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  jednej  lub  dwóch  warstwach

w zależności  od  głębokości  uszkodzeń,

g)  zagęszczenie  poszczególnych  warstw  ułożonej  mieszanki,

h)  skropienie  bitumem  krawędzi  naprawionego  miejsca,

i)  przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań.

- bez  wycinania  krawędzi

a)  roboty  przygotowawcze  i  oznakowanie  dróg,

b)  dostarczenie  na  teren  budowy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  materiałów

pomocniczych,

c)  oczyszczenie  uszkodzonych  miejsc  z  usunięciem  rumoszu  z  pasa  drogowego,

d)  ogrzanie  bitumu  i skropienie  naprawianego  miejsca  wraz  z  krawędziami,

e)  rozścielenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  jednej  lub  dwóch  warstwach

w zależności  od  głębokości  uszkodzeń,

f)  zagęszczenie  poszczególnych  warstw  ułożonej  mieszanki,

g)  skropienie  bitumem  krawędzi  naprawionego  miejsca,

h)  przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań.

3.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  zgodnie  z  niniejszą  specyfikacją  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.

4.  Materiały

1)  Lepiszcze

Asfalt  drogowy D-70

2)  Mieszanki  mineralno-asfaltowe

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  grysowa  zamknięta  wykonana  wg  receptury

Niezależnego  Laboratorium  Drogowego  dla  warstw  ścieralnych  II  standard.

3)  Kontrola  jakości

Wykonawca  prowadzi  na  swój  koszt  kontrolę  jakościową  dostarczonych  materiałów.

Badania laboratoryjne wykonane  przez  Wykonawcę  winny  obejmować  ekstrakcję   produkowanej  masy.  Skład  produkowanej  masy  nie  może  odbiegać  od  wymagań  receptury  poza  dopuszczalne  odchyłki.  Ekstrakcje  winny  być  dokonywane  przynajmniej  jeden  raz  na  dzień  produkcji  mieszanki.  Niezależnie  od  badań  laboratoryjnych  każda  jednostkowa  dostawa   mieszanki  powinna  być  oceniona wizualnie  i  w  przypadku  wystąpienia  wątpliwości  niedopuszczona  do  wbudowania  w  nawierzchnię.  Niezależnie  od  badań  Wykonawcy,  inspektor  nadzoru  może  pobrać  próbki  materiałow  do  badań  przez  Niezależne  Laboratorium  Drogowe.

5.  Sprzęt  i  transport

Wykonawca  powinien  dysponować  następującym  sprawnym  technicznie  sprzętem:

1)  remont  nawierzchni   z  wycinaniem  krawędzi:

-  frezarka  do  nawierzchni,

-  piła  do  cięcia  asfaltu,

-  termos  do  masy  mineralno-asfaltowej,

-  samochód  wywrotka  z  plandeką,

-  lekki  walec  wibracyjny  lub  średni  walec  statyczny,

-  zagęszczarka  płytowa,

2)  remont  nawierzchni  bez  wycinania  krawędzi:

-  termos  do  masy  mineralno-asfaltowej,

-  samochód  wywrotka  z  plandeką,

-  lekki  walec  wibracyjny  lub  średni  walec  statyczny,

-  zagęszczarka  płytowa.

6.  Wykonanie  robót

1) Oznakowanie  robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  stosownych  projektów  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  i  stosowania  zgodnie  z  zobowiazującymi  przepisami,  oznakowania i zabezpieczenia  prowadzonych  robót  drogowych  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.

Środki  sprzętowe  i  transportowe  wykorzystywane  do  robót  w  pasie  drogowym  muszą  używać  błyskowych  lamp  ostrzegawczych.

2)  Wycięcie  uszkodzonych miejsc  nawierzchni

Uszkodzona  warstwę ścieralną  należy  wyciąć  (sfrezować)  na  pełną  grubość  warstwy.  Krawędzie  wycięte  muszą  być  proste,  pionowe,  prostopadłe  lub  równoległe  do  jezdni.

3)  Oczyszczenie

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

-dokładne oczyszczenie przy  użyciu  szczotek dna i krawędzi uszkodzonego miejsca

z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu tak,  aby  przed  wypełnieniem  wyciętego

miejsca  nie  pozostawał  tam  żaden  nie  związany  z  podłożem  materiał.   .

Rumosz  powstały  w  czasie  wycinania  należy  wywieźć.

4) Rozścielenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej

Przed  wypełnieniem  mieszanką  należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2,  aby  uzyskać  właściwe połączenie  rozkładanej  masy  z  podłożem.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. Przy  wybojach  głebszych  niż  6cm  mieszankę  należy  układać  i  zagęszczać  w  dwóch  warstwach.  Wbudowana  mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  mieć  temperaturę  nie  wyższą  niż  160°C  i  nie  niższa  niż  135°C.

5)  Zagęszczanie  mieszanki

Niezwłocznie po  rozścieleniu  przystępuje  do  zagęszczenia  mieszanki  w  każdej  warstwie. Zagęszczanie można zakończyć dopiero wtedy,  gdy  na  powierzchni  zagęszczanej  warstwy  przestaną  być  widoczne  ślady  przejść  walca  lub  uderzeń  ubijaka.  Należy  zwrócić  uwagę na połączenie łaty z nieuszkodzoną  nawierzchnią  uzupełniając  gorącym  materiałem  w  trakcie  zagęszczania  tworzące  się  ewentualne  rakowiny.

6)  Uszczelnianie  powierzchni  łat

Krawędzie  łat  należy  skropić  lub  posmarować  lepiszczem.

7.  Kontrola  jakości  robót

## 7.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót        i przedstawić je Inspektorowi do akceptacji.

7.2.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skład wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h  i od 6 mm dla dróg                 o prędkości poniżej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  remontów  cząstkowych  przy  użyciu  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  przy  temperaturze  otoczenia  niższej  niż  5°C .  Podczas  wykonywania  robót  systematycznie  należy  kontrolować  niżej  wymienione  wielkości        i  cechy  (zgodnie  z  pkt 4  SST):

1)  poprawność  wykonanych  wycięć,

2)  oczyszczenie  podłoża,

3)  temperaturę  wbudowanej  mieszanki,

4) równość  górnej  powierzchni  wykonanych  łat  oraz  równość  połączeń  łaty  z  nie remontowaną  nawierzchnią.  Niedopuszczalne  są  prześwity  pod  łatą  większe  niż 12 mm, należy  dążyć  do  tego,  aby  były  one  mniejsze  niż  4mm.

Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie  podanych  wymagań  w  czasie  prowadzenia  robót. Inspektor  nadzoru  po  stwierdzeniu  nieprzestrzegania  powyższych  wymagań  może  wstrzymać  roboty,  polecić  wykonanie  poprawek  albo  dokonać  rozbiórki  nieprawidłowo  wykonanych  robót.  Każdorazowo  po  dokonaniu kontroli  inspektor  nadzoru  informuje      o ocenie  poprawności  oraz  zgodności  pomierzonych  wielkości  i  ocenionych  wizualnie    cech z wymaganiami niniejszej SST jak również przekazuje wykonawcy swoje ewentualne  polecenia i decyzje.

8.  Obmiar  robót

Jednostką  obmiaru  jest 1 Mg  wbudowanej  mieszanki  mineralno – asfaltowej. Przed  przystąpieniem  do  remontu  określonej  drogi  wykonawca  w  porozumieniu  i  za  zgodą  inspektora  nadzoru  ustala  średnią  głębokość  ubytków  i  wybojów.  Po  dokonaniu  remontu  wykonawca  sporządza  obmiar  powierzchni  wykonanych  łat  (cechowanie  lat  farbą),  który  uzgadnia  z  inspektorem  nadzoru. Ustalona  w  ten  sposób  ilość  wbudowanej  mieszanki  jest  podstawą  do  przygotowania  dokumentów  odbioru  robót  (sporządzenie  zestawienia  wykonanych  robót).

## 9.  Odbiór  robót

## 9.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST  wymaganiami inspektota nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

Zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  stwierdza  kierownik  robót  przez  dokonanie  zgłoszenia  zamawiającemu.  Wykonawcy  zgłaszają  na  pismie  wykonane  na  piśmie  roboty  załączając  do  zgłoszenia  zestawienie  tych  robót  sporządzone  odrębnie  dla  każdego  ciagu  drogowego.  Odbiór  powinien  nastąpić  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  daty  wpływu  zgłoszenia  do  zamawiającego.  Podstawą  dokonania  oceny  jakości  i  odbioru  końcowego  wykonanych  remontów  są  następujące  dokumenty:

- zestawienie  wykonanych  robót –  (obmiar wykonanych łat oraz ilość wbudowanej mieszanki) oddzielnie  dla  każdej  drogi,

- wyniki  badań  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  podstawie  dziennych ekstrakcji  laboratorium  zakładowego,

- oględziny  i ocena  wizualna  wykonanych  robót  dokonana  przez  odbierającego (inspektora  nadzoru)  wspólnie  z  wykonawcą  i  zamawiającym.

Dokonanie  odbioru  stwierdza  się  sporządzajac  protokół odbioru  końcowego. Roboty do odbioru końcowego przygotować w terminie 14 dni od zakończenia robót. Wykonawca przedstawi zestawienie dziennych obmiarów wykonanych robót.

## 10.  Podstawa  płatności

## 10.1. Cena jednostki obmiarowej

-     cena wbudowania 1 t mieszanki

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie ze SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Podstawą  wystawienia  faktury  za  wykonane  roboty  jest  podpisany  przez  strony  umowy  protokół odbioru  końcowego.

# 11. przepisy związane

## 11.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |

## 11.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.