SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH  DRÓG  GMINNYCH  EMULSJĄ  MODYFIKOWANĄ  I  GRYSAMI

1. Wstęp

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru  robót  przy  remoncie  nawierzchni  bitumicznych  emulsją modyfikowaną i  grysami.  Niniejsza  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  na  wykonanie  w/w  robót  na  drogach  gminnych  zarządzanych  przez  Gminę  Dobrzyca.

2.  Materiały

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z PN,  a dla materiałów, dla których nie ustalono PN – deklaracje lub certyfikat zgodności                 z Aprobatą  Techniczną  wydaną  przez  IBDiM  w  Warszawie.

Kruszywo  do  remontów  cząstkowych  nawierzchni  bitumicznych  emulsją modyfikowaną  i  grysami  powinno  spełnia  wymogi  normy  PN-B-11112  i  1496  kruszywa  mineralne,  kruszywa  łamane  do  nawierzchni  drogowych).  Do  remontu używa  frakcji:  2 – 4mm;  4 - 6,3mm.  Dopuszcza  się  stosowanie  innych  frakcji  za  zgodą  inspektora  nadzoru.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  kruszyw  pochodzących  ze  skał  wapiennych.

Lepiszcze do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami - zastosować drogowe  emulsje  kationowe  asfaltowe modyfikowane  szybkorozpadowe  klasy  K 1 – 70  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  EmA – 99  Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA – 99.  Informacje  instrukcje.  Zeszyt  60  IBDiM 1999.

3.  Sprzęt  i  transport

Remonter  drogowy  typu  Patcher.

4.  Wykonanie  robót

1) Powierzchnie  remontowane  emulsją  i  grysami.

Remont  taki  można  wykonywać  przy  suchej  i  gorącej  pogodzie  (temperatura  podłoża  powyżej  10C).  Nie  dopuszcza  się  przystępowania  do  robót  remontowych  podczas  opadów  atmosferycznych. Każda  dostarczona  partia  emulsji  i  kruszywa  winna  być przebadana  staraniem  i  na  koszt  Wykonawcy.  Naprawiane  miejsca  należy  oczyścić  przy  pomocy  szczotki  mechanicznej  lub  sprężonego  powietrza.

2) Oznakowanie  robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  stosownych  projektów  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  oznakowania i  zabezpieczenia  prowadzonych  robót  drogowych  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.

Środki  sprzętowe  i  transportowe wykorzystywane  do  robót  w  pasie  drogowym  muszą  być  wyposażone  w  błyskowe  lampy  ostrzegawcze.  W  zależności  od  temperatury  i  wilgotności  powietrza  celowe  jest  ograniczenie  prędkości  ruchu  do  30km/h  w  ciągu  1  do  3  dni.   Do czasu ustabilizowania się nawierzchni należy zachować oznakowanie.

5. Kontrola  jakości  robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inspektorowi do akceptacji.

Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  stosowne  badania  kontrolne  w  toku  trwania  całego  zadania  budowlanego. W  czasie  wykonywania  napraw  uszkodzonych  powierzchni  należy kontrolować  przygotowanie  naprawianych powierzchni  uszkodzeń  do  wbudowania  mieszanek  emulsji  i  grysów.

W  zakresie  remontów  cząstkowych  nawierzchni  bitumicznych  wymaga  się  aby  różnice  wysokości h między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami (pomiar  łatą  4-metrową)  były:

-  h   4mm  dla  V  60km/h

-  h   6mm  dla  V   60km/h

Pochylenie  poprzeczne  - spadek  warstwy  wypełniającej  po  zagęszczeniu  powinien  być  zgodny  ze  spadkiem  istniejącej  nawierzchni, przy czym  poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

6.  Obmiar  robót

Jednostką  obmiaru jest  Mg  wbudowanej  mieszanki  grysów  i  emulsji.  Przed  przystąpieniem  do  remontu  określonej  drogi wykonawca  w  porozumieniu  i  za zgodą  inspektora  nadzoru  ustala  średnią  głębokość  ubytków,  wybojów  i  rakowin.  Po  dokonaniu  remontu  wykonawca  sporządza  obmiar  powierzchni  wykonanych  łat (oddzielnie dla każdej drogi),  który  uzgadnia  z  inspektorem  nadzoru.  Ustalona  w  ten  sposób  ilość  wbudowanej  mieszanki  jest podstawą do przygotowania dokumentów do odbioru robót, sporządzenia zestawienia  wykonanych  robót,  rozliczenia  wbudowanych  materiałów  (lepiszcze  i  grysy)  na  poszczególne  drogi.

7.  Odbiór  robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST  i wymaganiami Inspektora, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

Zakończenie  robót oraz  gotowość  do  odbioru  stwierdza  kierownik  robót  przez  dokonanie  zgłoszenia  Zamawiającemu.  Wykonawcy  zgłaszają  na  piśmie  wykonane  roboty,  załączając  do  zgłoszenia  zestawienie  tych  robót  sporządzone  odrębnie  dla  każdego  ciągu  drogowego. Odbiór  powinien  nastąpić  nie później  niż  w  ciągu  14 dni  od  zakończenia robót.  Podstawą  dokonania  oceny  jakości i  odbioru  końcowego  wykonanych  remontów  są  następujące  dokumenty:

- zestawienie  wykonanych  robót  - oddzielnie  dla  każdej  drogi,

- świadectwo  jakości  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  SST – pkt 2,

- oględziny  i  ocena  wizualna  wykonanych  robót  dokonana  przez  inspektora  nadzoru

oraz  zamawiającego wspólnie z  wykonawcą.

Dokonanie  odbioru  stwierdza  się  sporządzając  protokół  odbioru  końcowego. Roboty do odbioru końcowego przygotować w terminie 14 dni od zakończenia robót. Wykonawca przedstawi zestawienie dziennych obmiarów wykonanych robót.

8.  Podstawa  płatności

## 8.1. Cena jednostki obmiarowej

-     cena wbudowania 1 t  emulsji modyfikowanej z  grysami,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie uszkodzonych nawierzchni,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

-    odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Podstawą  wystawienia  faktury  za  wykonane  roboty  jest  podpisany  przez  strony  umowy  protokół  odbioru  końcowego.

9. Przepisy związane

## 9.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |

## 9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,          instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.