Specyfikacja techniczna

D-08.03.01a PRZESTAWIANIE OBRZEŻY BETONOWYCH

1.	WSTĘP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów przy realizacji zadania pn. „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku”.

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach określonych w punkcie 1.

- Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego obrzeży betonowych polegającego na naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia.

- Określenia podstawowe

- Obrzeże - belki (np. betonowe) ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

- Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych

- Remont cząstkowy obrzeży - naprawa pojedynczych uszkodzeń obrzeży o długości do około 10 m, metodą ich przestawienia.

- Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (krawężnikami) wypełniony określonym materiałem wypełniającym.

- Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu .

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

2.	MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

- Materiały do wykonania robót

Do remontu cząstkowego (przestawienia) obrzeży należy użyć: -    obrzeża uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania,

nowe obrzeża 8x30cm, 8x25, 6x20 odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, jako materiał zastępujący istniejące obrzeża uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształcie. -podsypkę cementowo-piaskową 1:4, podsypkę piaskową

- Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać: Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń dla gat.1 Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l: ±8mm Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h,: ±3mm Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne graniczących pozostałe powierzchnie:

- nie więcej niż: 2

- długość, nie więcej niż: 20mm

- głębokość, nie więcej niż: 6mm

2.4.Materiały na podsypkę

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to można stosować następujące materiały, piasek na podsypkę i do zapraw,

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla

gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U > 3.

Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą.

3.	SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

- Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do remontu (przestawiania) obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z: drągów stalowych, skrobaczek, szczotek, łomów, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat, itp.

4.	TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

- Transport materiałów

Materiały sypkie i obrzeża można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport obrzeży

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

- Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

- Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie remontu cząstkowego (przestawienia) obrzezy,

- roboty wykończeniowe.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu:

- ustalić lokalizację robót,

- ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- ew. usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,

- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót naprawczych,

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

- Przestawienie obrzeży

- Zasady przestawiania obrzeży

Podstawowe czynności przy przestawianiu obrzeży obejmują:

- odkopanie zewnętrznej ściany obrzeży z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,

- wyjęcie obrzeży i odłożenie poza strefę robót,

- oczyszczenie obrzeży z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,

- ew. naprawa uszkodzonych ław pod obrzeżem,

- uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,

- ustawienie obrzeży,

- zasypanie ziemią zewnętrznej strony obrzeży wraz z ubiciem ziemi,

- roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja, ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie pobocza

itp.

- Roboty rozbiórkowe

Zakres remontu obrzeza powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów oraz części do niego przylegających.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwłaszcza jeśli wymagana jest rozbiórka części chodnika, przylegająca do obrzeza.

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odkopanie zewnętrznej ściany obrzeży i wyjęcie obrzeży można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, oskardów, drągów stalowych itp.

Obrzeża otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.

Po usunięciu obrzeży sprawdza się stan podsypki i ław. Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.

- Ewentualna naprawa ław pod obrzeżami

W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju konstrukcji i materiału. W przypadku ław żwirowych, tłuczniowych lub betonowych ich uszkodzenia można uzupełniać materiałami.

Przy doraźnym prowadzeniu naprawy ławy można, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

- Podsypka pod obrzeza

Podsypkę piaskową pod obrzeza należy, albo:

- spulchnić w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo

-	uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, a następnie ubić.

Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na ławie.

- Ustawienie obrzeża

Do remontu należy użyć, w największym zakresie, obrzeza otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Obrzeza uszkodzone lub zniszczone należy zastąpić nowym uzupełnionym materiałem, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2.

Światło (odległość górnej powierzchni obrzeży) powinno być dostosowane do warunków sprzed rozbiórki.

Zewnętrzna ściana obrzeza, od strony chodnika, powinna być po ustawieniu obrzeza obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, żwirem względnie tłuczniem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, np. ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie pobocza itp.

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

- Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi/projektu do akceptacji.

- Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe | 1 raz | Wg pktu 5 |
| 2 | Ew. naprawa ław pod obrzeżem | Ocena ciągła | Jw. |
| 3 | Podsypka pod obrzeże | Jw. | Jw. |
| 4 | Ustawienie obrzeża | Jw. | Jw. |
| 5 | Roboty wykończeniowe | Jw. | Jw. |

7. OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia obrzeza.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

- Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia obrzeza obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- ew. naprawę ław pod obrzeżem,

- wykonanie podsypki, ustawienia obrzeza według wymagań specyfikacji,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy

- PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1	Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność.

- PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

- PN-EN-1340	Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN-12620                Kruszywo do betonu

- PN-B-11113	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

- PN-EN 197-1                Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 197-2	Cement - Część 2: Ocena zgodności.

- PN-EN 933-1                Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 1008              Woda zarobowa do betonu

- PN-EN 13139                Kruszywo do zapraw