Zał. nr 13

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST 02, SST 03,SST 04, SST 05,

-SST 02	 UKŁADANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z OBRZEZAMI – Kod CPV 29814330-0

-SST 03  NAWIERZCHNIE BITUMICZNO-ASFALTOWE – Kod CPV 14510000-9

-SST 04  OGRODZENIA – Kod CPV 28822000-0

-SST 05  ROBOTY MALARSKIE – Kod CPV45442100-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z ułożeniem obrzeży betonowych 30 x 8 cm ( 124 m) na ławie betonowej ,wokół   boiska sportowego wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni mineralno -bitumicznej asfaltowej na boisku wielofunkcyjnym  o wymiarach 41,00 x 21,00m., oraz ogrodzenia placu zabaw siatką z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych o wysokości 1,50m, z furtką stalową z zamkiem, a także malowanie linii boisk farbą chlorokauczukową.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie boiska wielofunkcyjnego i wykonanie ogrodzenia placu zabaw

- Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej,

- Wykonanie 4 cm warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,

- Wykonanie 3 cm warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,

- Malowanie linii boisk farbą chlorokauczukową,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Elementy betonowe

obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm,

2.2. Boisko wielofunkcyjne

- wykonanie podbudowy z zagęszczonej warstwy kamienia wapiennego o grubości 15 cm,

- wykonanie 4 cm warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej,

- wykonanie 3 cm warstwy ścieralnej z masy bitumicznej

2.3. Ogrodzenie placu zabaw

- siatka z drutu ocynkowanego,

- słupki stalowe o wysokości 1,50 m,

- furtka stalowa z zamkiem,

2.4. Linie boisk

- farba chlorokauczukowa

3. Sprzęt

Roboty związane z  wykonaniem obrzeży betonowych, wykonanie boisk asfaltowych, ogrodzenia placu  zabaw i malowanie linii boisk, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej ,

5.2. Ogrodzenie

Montaż.

- wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie słupków

stalowych  i zabetonowanie betonem B15 fundamentów o wymiarach 25x25x40 cm.

5.3. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 41,00m x 21m

z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych oraz malowanie linii na boisku farbą

chlorokauczukową :

- wykonanie podbudowy boiska z kamienia wapiennego o grubości 15 cm,

- wykonanie 4 cm warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej

- wykonanie 3 cm warstwy ścieralnej z masy bitumicznej

5.4. Warunki atmosferyczne

Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych ,asfalt t nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż 0° C.

5.4.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie

oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania

zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny ( dmuchawy ,

odkurzacze itp.).

Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu

5.4.1.2. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego

Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki.

Układanie ręczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy

pomocy układarki.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.

Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna być zgodna z podaną przez

producenta polimeroasfaltu:

- z asfaltem DE30 B od 170 do 190°C

Temperatura wbudowywania asfaltu twardolanego nie powinna przekraczać 250°C.

Złącze podłużne należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do

rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni.

Złącze robocze powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być posmarowana asfaltem,

bitumiczną masą zalewową lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez koordynatora. Taśmy oraz bitumiczna masa

zalewowa muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.

Jeśli na warstwie asfaltu twardolanego ma być ułożona warstwa ścieralna z SMA, to warstwa asfaltu

twardolanego powinna być podczas jej układania uszorstniona grysem 2/5 mm lub 5/8 mm w ilości 2 do 3 kg/m .

nawierzchnię można oddać do eksploatacji po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakości robót ( nawierzchnia asfaltowa)

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania

zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do

badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z dopuszczalną tolerancją.

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.2. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 7cmx7cmx7cm wg DIN

199 .część 13

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.4.2. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy mierzone wg BN-68{8931-04 lub metodą równoważna nie powinny być

większe od 4 mm.

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5

mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z

tolerancją:1: 0,5 %.

6.4.4. Rzędne niwelety

Niweleta ułożonej warstwy powinna być zgodna z rysunkami. Tolerancja dla niwelety wynosi 1: 10mm.

6.4.5. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją  + - 10%.

6.4.6. Szerokość warstwy

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 5 cm.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych. Złącza powinny by c dobrze związane i zatarte.

6.4.8. Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy

opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i być

równo obcięta.

6.4.9. Stan zewnętrzny nawierzchni

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

6.5. Odbiór robót

6.5.1. Ogólne zasady odbioru robót ,

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją, jeżeli ich jakość i ilość jest zgodna ze

Specyfikacją i poleceniami koordynatora.

W przypadku stwierdzenia usterek, Koordynator ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z koordynatorem..

.

7. Zakres rzeczowy robót przy układaniu asfaltu

Do zakresu rzeczowego robót opisanych niniejszą Specyfikacją należy :

opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót oraz uzyskanie zgody koordynatora

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- opracowanie recepty laboratoryjnej

- przygotowanie miejsca ułożenia asfaltu twardolanego

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Koordynatora recepty laboratoryjnej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania

- mechaniczne lub ręczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością niweletą. i

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie obcięcie i posmarowanie krawędzi,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- oczyszczenie miejsca prac

8. Kontrola jakości

- ułożonych obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej,

- wykonanych nawierzchni asfaltowych,

- ogrodzenia placu zabaw,

- pomalowanych linii boisk,

9. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- obrzeża betonowe -m  ułożonego obrzeża,

- ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia,

- boisko wielofunkcyjne -m2.

10. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

11. Podstawa płatności

Wg zapisów zawartych w Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót

12. Przepisy - normy

PN~EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy-

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych,

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja z dostosowaniem do warunków polskich,

PN-EN 12607 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza RTFOT .

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia.Metoda Pierścień i Kula.

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Frassa.