SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH – zał. nr 8

SST 02, SST 04, SST 05, SST 06, SST07

-SST 02	 UKŁADANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z OBRZEZAMI – Kod CPV 29814330-0

-SST 04  NAWIERZCHNIE BITUMICZNO-ASFALTOWE

-SST 05  OGRODZENIA

-SST 06  ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

-SST 07  USŁUGI W ZAKRESIE SIEWU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, robót niekubaturowych oraz wykonania

nawierzchni mineralno -bitumicznej asfaltowej na boisku do koszykówki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie zagospodarowania terenu i robót niekubaturowych..

- układanie nawierzchni chodników, podjazdu dla niepełnosprawnych, parkingu i zjazdu z drogi

powiatowej Ostrowo- Gąski z kostki betonowej o gr .6 i 8 cm w kolorze szarym i czerwonym,

układanie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione

piaskiem,

- trawa.- ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie

walcem gładkim

- ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0m i wys.3.0m ,

razem 40mb.

- roboty dotyczące wykonania różnych nawierzchni,( wykonanie nawierzchni kortów tenisowych z

mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% glina mielona o gr. warstwy 10cm),

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (gr.6 cm) na boisku do

koszykówki.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Elementy betonowe

- kostka betonowa 20x 10x8 cm w kolorze szarym,

- kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze czerwonym,

- kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,

2.2. Elementv ogrodzenia kortów tenisowych

- siatka stalowa powlekana lub ocynkowana,

- słupki z rur stalowych, o wysokości 3m,

- elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie

2.3. Boiska do pilki nożnej i piłki siatkowej -nasiona traw,

- zastosowanie trawniki dywanowe,

- procentowy udział mieszanki -30

- wymagania - gleby urodzajne,

- przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać -25 g/m2

2.4.Kort tenisowy

- podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm

- warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm

- skład mieszanki 80:20

- mieszanka mączki ceglanej - glinianej gr 10 cm

2.5. Boisko do koszykówki

- podbudowa z warstw zagęszczonego piasku gr. 10 cm

- mieszanka mineralno -bitumiczna asfaltowa gr.8 cm

3. Sprzęt

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, robotami niekubaturowymi oraz wykonanie

nawierzchni boiska do koszykówki z asfaltu, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy

użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i robotami niekubaturowymi.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu,

5.2.1.1. Chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych, parking.

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego

z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do 1s = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania

oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz

wiśniowym dla oznaczenia podziałów oraz z kostki 20x10x8 w kolorze szarym.

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,

sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin  przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zieleń- trawa   wykonanie boiska trawiastego do gry w piłkę nożną i siatkówkę,

- przeoranie gleby na głębokość 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-

zowanym z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i

wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- rozścielenie ziemi urodzajnej z wyrównaniem  powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem

grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.2.1.3. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem,

5.2.1.4. Ogrodzenia

Wymagania.

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

- zgodności z projektem,

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakości powłok antykorozyjnych.

- odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w

czasie transportu potwierdza koordynator i inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy .

Montaż.

- wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie słupków

stalowych z rljr i zabetonowanie betonem B15 fundamentów o wymiarach 25x25x40 cm.

mocowanie siatki do słupków, zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagań

wg SST .

- każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi.

- odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza koordynator i inspektor.

5.3. Roboty związane z wykonaniem kortu tenisowego o 23,77m x 10,97

- wykonanie podbudowy kortu z kruszyw łamanych grubości 15 cm,

- wykonanie warstwy z zagęszczonego piasku grubości 10 cm,

- wykonanie warstwy z mieszanki mączki ceglano -glinianej (80:20) grubości 10 cm,

5.4. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska do koszykówki. o wymiarach 30m x 18m

z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych oraz malowanie linii na boisku farbą

chlorokauczukową :

- wykonanie podbudowy boiska z kruszyw łamanych grubości 15 cm,

- wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej cementem grubości 15 cm,

- wykonanie warstwy z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych grubości 8 cm,

Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowych i warstwy z asfaltu twardolanego

tablica 1

| Lp. | Właściwości | Wymagania wobec MMA i warstwy z asfaltu twardolanego dla kategorii ruchu KR3 do KR6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w temperaturze 40°C po 30 min obciążenia kostek (7cmx7cmx7cm), mm | od 1,0 do 3,5 |
| 2 | Przyrost penetracji po następnych 30 min, mm | <0,4 |
| 3 | Grubość warstwy z MMA o uziamieniu: cm od 0 do 8,0 mm (1 | od 2,0 do 5,0 |
| 4 | Kruszywo do uszorstnienia, grys od 2,0 mm do 5,0 mm lub od 5,0 mm do 8,0 mm, kg/m2 | od 2 do 3 |

Wytwarzanie asfaltu twardolanego

Przewidziany do wykonania boiska asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarce.

Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być wagowe i odbywać się automatycznie, zgodnie z receptą.

Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca:

- asfalt :t:0,3 % mIm,

- wypełniacz :t: 1,0% mim,

- kruszywo :t:2,5 % mIm.

5.4.1 Wbudowanie mieszanki

5.4.1.1. Warunki atmosferyczne

Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych Asfalt twardolany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż 0° C.

5.4.1.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie

oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania

zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny ( dmuchawy ,

odkurzacze itp.).

Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu

twardolanego.

5.4.1.3. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego

Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki.

Układanie ręczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy

pomocy układarki.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.

Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna być zgodna z podaną przez

producenta polimeroasfaltu:

- z asfaltem DE30 B od 170 do 190°C

Temperatura wbudowywania asfaltu twardolanego nie powinna przekraczać 250°C.

Złącze podłużne należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do

rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni.

Złącze robocze powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być posmarowana asfaltem,

bitumiczną masą zalewową lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez koordynatora. Taśmy oraz bitumiczna masa

zalewowa muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.

Jeśli na warstwie asfaltu twardolanego ma być ułożona warstwa ścieralna z SMA, to warstwa asfaltu

twardolanego powinna być podczas jej układania uszorstniona grysem 2/5 mm lub 5/8 mm w ilości 2 do 3 kg/m .

nawierzchnię można oddać do eksploatacji po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakości robót ( nawierzchnia asfaltowa)

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania

zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do

badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni).

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z dopuszczalną tolerancją.

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.2. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 7cmx7cmx7cm wg DIN

199 .część 13

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.4.2. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy mierzone wg BN-68{8931-04 lub metodą równoważna nie powinny być

większe od 4 mm.

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5

mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z

tolerancją:1: 0,5 %.

6.4.4. Rzędne niwelety

Niweleta ułożonej warstwy powinna być zgodna z rysunkami. Tolerancja dla niwelety wynosi 1: 10mm.

6.4.5. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją  + - 10%.

6.4.6. Szerokość warstwy

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 5 cm.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych. Złącza powinny by c dobrze związane i zatarte.

6.4.8. Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy

opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i być

równo obcięta.

6.4.9. Stan zewnętrzny nawierzchni

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

6.5. Odbiór robót

6.5.1. Ogólne zasady odbioru robót ,

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją, jeżeli ich jakość i ilość jest zgodna ze

Specyfikacją i poleceniami koordynatora.

Zasady odbioru robót zostały ujęte w Specyfikacji St.OO.OO "Wymagania ogólne". W przypadku

stwierdzenia usterek, Koordynator ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z koordynatorem i inspektorem nadzoru.

.

7. Zakres rzeczowy robót przy układaniu asfaltu

Do zakresu rzeczowego robót opisanych niniejszą Specyfikacją należy :

opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót oraz uzyskanie zgody koordynatora i

inspektora nadzoru,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- opracowanie recepty laboratoryjnejr

- przygotowanie miejsca ułozenia asfaltu twardoianego

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Koordynatora recepty laboratoryjnejr

- transport mieszanki do miejsca wbudowaniar

- mechaniczne lub ręczne rozłozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością niweletą. i

spadkami poprzecżnymi, zagęszczenier obcięcie i posmarowanie krawędzi,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnychr

- oczyszczenie miejsca prac

8. Kontrola jakości

8.1   Roboty ziemne wg SST 01

8.2.  Nawierzchnia z kostki betonowe ch

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

- jakość dostarczonych prefabrykatów

8.3. Nawierzchnia boisk z trawy

Sprawdzeniu podlegają:

- stan nawierzchni

- siatka słupki i ich montaż

8.5. Nawierzchnia kortów tenisowch z mieszanki

- grubość warstw podkładowej i nawierzchniowej

- twardość nawierzchni

- stopień rowności nawierzchni

8.6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumiczne

- wg pkt. 6

9. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- chodniki i place - m2 wykonanej nawierzchni.

- obrzeza betonowe -m  ułożonego obrzeża,

- trawa -m2  wysianej nawierzchni,

- ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia,

- kort tenisowy -m2 wykonanej nawierzchni, (,

- boisko do koszykówki -m2. .,f

- boisko

10. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

11. Podstawa płatności

Wg zapisów zawartych w Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót

12. Przepisy związane.

PN~EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy-

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych,

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja z dostosowaniem do warunków polskich,

PN-EN 12607 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza RTFOT .

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia.Metoda Pierścień i Kula.

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury łamliwości metodą Frassa.