SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

PRZEBUDOWA  DROGI  DOJAZDOWEJ

DO  GRUNTÓW  ROLNYCH

W  UBOCZU  W  GMINIE  GRYFÓW  ŚLĄSKI

OPRACOWAŁ:

SPIS TREŚCI

I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-00.00	8

WYMAGANIA  OGÓLNE	8

1.0 WSTĘP	8

1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.	8

1.2. Zakres  stosowania  ST.	8

1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.	8

1.4. Określenie  podstawowe.	8

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.	8

1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy.	8

1.5.2. Dokumentacja  Projektowa.	8

1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy.	8

1.5.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót.	9

1.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa.	9

1.5.6. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia.	9

1.5.7. Ochrona  Robót.	9

1.5.8. Dokumentacja  Powykonawcza.	9

1.5.9. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.	10

2. 0   MATERIAŁY.	10

2.1. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych.	10

2.2. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.	10

3.0 SPRZĘT.	10

4.0 TRANSPORT.	10

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	11

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót.	11

5.2. Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania robót.	11

5.2.1 Wykonanie robót pomiarowych.	11

5.2.2 Usunięcie drzew i krzaków.	11

5.2.3 Wykonanie robót ziemnych.	11

5.2.4 Wykonanie robót odwodnieniowych.	11

5.2.5 Wykonanie robót nawierzchniowych.	12

5.2.6. Wykonanie oznakowania.	12

5.3. Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń.	12

5.4. Dokumenty  budowy.	12

5.4.1 Dziennik  budowy.	12

5.4.2 Pozostałe  dokumenty  budowy.	13

5.4.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy.	13

5.5.  Koszty  dodatkowe niezbędne do uwzględnienia w ofercie cenowej.	13

5.6. Odbiór robót.	13

5.7. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia.	14

5.8. Przepisy związane.	16

II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01	17

ROBOTY  POMIAROWE	17

1.0 WSTĘP.	17

1.1. Przedmiot  ST.	17

1.2. Zakres  stosowania  ST.	17

1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.	17

1.4. Określenia  podstawowe.	17

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.	17

2.0 MATERIAŁY.	17

3.0 SPRZĘT.	17

4.0 TRANSPORT.	17

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	17

5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót.	17

5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg.	17

5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych.	18

5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.	18

6.0 OBMIAR  ROBÓT.	18

7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH.	18

III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-02.01	19

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	19

1.0 WSTĘP.	19

1.1. Przedmiot  ST.	19

1.2. Zakres  stosowania  ST.	19

1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.	19

1.4. Określenia  podstawowe.	19

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.	19

2.0 MATERIAŁY.	19

3.0 SPRZĘT.	19

4.0 TRANSPORT.	19

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	19

5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót.	19

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków.	19

5.3. Usunięcie drzew i krzaków.	20

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności	20

6.0 OBMIAR  ROBÓT.	21

7.0 ODBIÓR  PRAC  ZWIĄZANYCH Z KARCZOWANIEM.	21

IV. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-03.01.	22

ROBOTY  ZIEMNE	22

1.0 WSTĘP.	22

1.1. Przedmiot  ST.	22

1.2. Zakres  stosowania  ST.	22

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	22

1.4. Określenia  podstawowe.	22

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	22

2.0 MATERIAŁY.	22

3.0 SPRZĘT.	22

4.0 TRANSPORT.	22

5.0  WYKONANIE  ROBÓT.	23

5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót.	23

5.1.1Wykopy	23

5.1.2.Obsypka  przepustów oraz  zasypywanie  wykopów.	23

5.1.3 Humusowanie  i  obsianie  terenu	24

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.	24

6.1. System  kontroli  jakości  robót.	24

7.0 ODBIÓR  ROBÓT.	24

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	24

9.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE.	24

V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01.	25

ROBOTY ODWODNIENIOWE	25

1.0  WSTĘP.	25

1.1. Przedmiot  ST - ROWY.	25

1.2. Zakres  stosowania  ST.	25

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	25

1.4. Określenia  podstawowe.	25

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	25

2.0 MATERIAŁY.	25

3.0 SPRZĘT.	25

4.0 TRANSPORT.	25

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	26

5.1. Oczyszczenie rowu.	26

5.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.	26

5.3. Roboty wykończeniowe	26

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.	26

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	26

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp	26

7.0 ODBIÓR  ROBÓT.	27

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót	27

7.2. Jednostka obmiarowa	27

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	27

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.	27

9.1. Normy	27

9.2. Inne materiały	27

VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02.	28

PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI I NA ZJAZDACH	28

1.0 WSTĘP.	28

1.1. Przedmiot  ST.	28

1.2. Zakres  stosowania  ST.	28

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	28

1.3.1.Projektowane  przepusty  z  tworzywa  PEHD  o  średnicy  50 cm.	28

1.4. Określenia  podstawowe.	28

1.4.1. Przepust.	28

1.4.2. Przepust rurowy.	28

1.4.3. Ścianka czołowa przepustu.	28

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	28

2.0 MATERIAŁY.	28

2.1. Rury PEHD	29

2.2. Beton i jego składniki	29

2.2.1. Wymagane właściwości betonu	29

2.2.2. Kruszywo	29

2.2.3. Grysy	29

2.2.4. Piasek	29

2.2.5. Żwir	29

2.2.6. Składowanie kruszywa	29

2.2.7. Cement	30

2.2.8. Woda	30

2.3. Materiały izolacyjne	30

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych	30

2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane	30

2.6. Materiały na ławy fundamentowe	31

2.7. Kamień łamany do ścianek czołowych	31

2.8. Zaprawa cementowa	31

3.0 SPRZĘT.	31

4.0 TRANSPORT.	31

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	31

4.2. Transport materiałów	31

4.2.1. Transport kruszywa.	31

4.2.2. Transport cementu	31

4.2.3. Transport mieszanki betonowej	32

4.2.4. Transport rur.	32

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	32

5.1. Roboty przygotowawcze	32

5.2.1. Wykopy	32

5.2.2. Zasypka przepustu	32

5.3. Umocnienie wlotów i wylotów	32

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami	32

5.5. Roboty betonowe	33

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej	33

5.6. Wykonanie deskowań	33

5.7. Betonowanie i pielęgnacja	33

5.8. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego	33

5.9. Izolacja przepustów	34

6.0 ODBIÓR  ROBÓT.	34

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	34

7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	34

VII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-05.01.	36

PODBUDOWY TŁUCZNIOWE	36

1.0 WSTĘP.	36

1.1. Przedmiot  ST.	36

1.2. Zakres  stosowania  ST.	36

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	36

1.4. Określenia  podstawowe.	36

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego.	36

1.4.2. Pozostałe określenia.	36

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	36

2.0 MATERIAŁY.	36

2.1. Wymagania dla kruszyw	36

3.0 SPRZĘT.	37

3.1. Sprzęt do wykonania robót	37

4.0 TRANSPORT.	37

4.1. Transport kruszywa	37

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	37

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	37

5.2. Przygotowanie podłoża	37

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa	37

5.4. Utrzymanie podbudowy	38

6.0 ODBIÓR  ROBÓT.	38

6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy	38

6.2. Niewłaściwa grubość	38

7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	38

VIII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-06.01.	40

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO	40

1.0 WSTĘP.	40

1.1. Przedmiot  ST.	40

1.2. Zakres  stosowania  ST.	40

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	40

1.4. Określenia  podstawowe.	40

1.4.1. Mieszanka mineralna.	40

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa.	40

1.4.3. Beton asfaltowy (BA).	40

1.4.4. Środek adhezyjny.	40

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową.	40

1.4.6. Asfalt upłynniony.	40

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa	40

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	40

2.0 MATERIAŁY.	40

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	40

2.2. Asfalt	40

2.3. Wypełniacz	40

2.4. Kruszywo	41

2.5. Asfalt upłynniony	42

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa	42

3.0 SPRZĘT.	42

Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego	42

4.0 TRANSPORT.	42

4.1. Asfalt	42

4.2. Wypełniacz	42

4.3. Kruszywo	42

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego	42

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	42

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót	42

5.2. Zakres  wykonywania  robót.	42

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót	42

5.2.2. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego	42

6.0 ODBIÓR  ROBÓT.	43

6.1. Spadki	43

6.1.1. Spadki poprzeczne warstwy	43

6.1.2. Rzędne wysokościowe	43

6.1.3. Ukształtowanie osi w planie	43

6.1.4. Grubość warstwy	43

6.1.5. Złącza podłużne i poprzeczne	43

6.1.6. Krawędź, obramowanie warstwy	43

6.1.7. Wygląd warstwy	43

6.1.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie	43

7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	43

8.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE.	43

IX.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-07.01.	45

OZNAKOWANIE PIONOWE	45

1.0 WSTĘP.	45

1.1. Przedmiot  ST.	45

1.2. Zakres  stosowania  ST.	45

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.	45

1.4. Określenia  podstawowe.	45

1.4.1. Znak pionowy	45

1.4.2. Tarcza znaku	45

1.4.3. Lico znaku	45

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy	45

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy	45

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku	45

1.4.7. Znak nowy	45

1.4.8. Znak użytkowany	45

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.	46

2.0 MATERIAŁY.	46

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	46

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów	46

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków	46

2.3.1. Cement	46

2.3.2. Kruszywo	46

2.4. Znaki odblaskowe	46

2.4.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej	46

2.4.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego	46

2.5. Materiały do montażu znaków	47

3.0 SPRZĘT.	47

Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego	47

4.0 TRANSPORT.	47

5.0 WYKONANIE  ROBÓT.	47

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące robót....................................................................	47

5.2. Roboty przygotowawcze	47

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków	47

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego	47

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą	48

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego	48

6.0 ODBIÓR  ROBÓT.	48

7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.	48

# I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-00.00

# WYMAGANIA  OGÓLNE

## 1.0 WSTĘP

### 1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  związanych   z  przebudową  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w  gminie  Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  realizacji  Robót, zgodnie  z  zakresem  wymienionym  w  punkcie  1.3.

### 1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  drogowe w  tym:

Roboty  przygotowawcze,

Roboty odwodnieniowe,

Roboty  nawierzchniowe,

Oznakowanie,

### 1.4. Określenie  podstawowe.

Użyte  w  ST  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo  Terminy  Ogólne”  oraz  PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach”.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem  budowlanym  i  poleceniami  Inwestora. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresie i rodzaju robót oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.

#### 1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy.

Zamawiający  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.

#### 1.5.2. Dokumentacja  Projektowa.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  2  egz. dokumentacji  projektowej, dzienniki  budowy.

#### 1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  porządku  na  Terenie  Budowy  w  okresie  jej  trwania.

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak: zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały  itp. zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.

Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie, tablic  informacyjnych, których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.

Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.

#### 1.5.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie:

a/ utrzymywać  Plac  Budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,

b/ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Placu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, a  wynikających    ze  skażenia, hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:

- Lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i  dróg  dojazdowych,

- Środki   ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, możliwością  powstania  pożaru.

#### 1.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany  przez  odpowiednie  przepisy, na  terenie  baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w   maszynach  i  pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

#### 1.5.6. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia.

Materiały, które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  będą  dopuszczone  do  użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego. Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, wydane  przez  uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko. Materiały, które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót, a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np. materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.

Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.

#### 1.5.7. Ochrona  Robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  Robót. Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób, aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru Robót.

#### 1.5.8. Dokumentacja  Powykonawcza.

Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  Dokumentację  Powykonawczą  zgodną  z  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  w  sprawie

rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie.

Po  zakończeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  lub  odcinków  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów  zagospodarowania  terenu.

Wraz  ze  zgłoszeniem  zakończenia  robót  Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  dokumenty  budowy  wymienione   w  niniejszej  ST, to jest: dziennik budowy i księgi obmiaru, dokumentację  projektową  wraz  z  naniesionymi  w  czasie  prowadzenia  robót  zmianami  oraz  operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację   geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  i  obiektów  oraz  inwentaryzację  powykonawczą. Złożony  operat  winien  zawierać  wszelkie  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą, do  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu. Wykonawca  przygotuje  niezbędną  liczbę  egz. Dokumentacji  Geodezyjnej  Powykonawczej  na  własny  koszt  i  przekaże  ją  odpowiedniemu  dla  obszaru  inwestycji  ośrodkowi  dokumentacji  geodezyjno - kartograficznej  oraz  Inwestorowi  (geodezja  powykonawcza  w  3  egz.  dla  inwestora). Szkice  geodezyjne  będą  sporządzane  na  bieżąco  i  dostarczane  inspektorowi  nadzoru  przy  odbiorze  kolejnych  odcinków  robót.

#### 1.5.9. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny   za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiają  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.

## 2. 0   MATERIAŁY.

### 2.1. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych.

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  Władz  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany   dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  Robót. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Placu  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  umowie  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio  do  wymagań  umowy  aktu  lub  wskazań  Inspektora.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora, Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Placu  Budowy  poza  tymi, które  zostały  wyszczególnione  w  umowie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym  obszarze.

### 2.2. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały, do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.

## 3.0 SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  on  zgodny  z  polskimi  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania, tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.

## 4.0 TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości   przewożonych  materiałów. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Warunkami  Umowy, oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót, za  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektową, projektem  organizacji  Robót, oraz  poleceniami  Inspektora. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.

Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie  trwania  Robót, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  Robót.

Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.

### 5.2. Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania robót.

#### 5.2.1 Wykonanie robót pomiarowych.

- dalmierz,

- niwelator,

- teodolit.

#### 5.2.2 Usunięcie drzew i krzaków.

- Piła  spalinowa do  drewna.

- Piła  ręczna do  drewna.

- Siekiery.

- Sekatory.

- Nożyce do żywopłotów.

- Samochody skrzyniowe.

- Samochody samowyładowcze.

- Ciągniki kołowe.

- Przyczepy skrzyniowe,

#### 5.2.3 Wykonanie robót ziemnych.

- Koparki  gąsienicowe  i  kołowe.

- Spycharki gąsienicowe i kołowe.

- Samochody  samowyładowcze.

- Szalunki  systemowe  do  wykopów.

- Zagęszczarki.

#### 5.2.4 Wykonanie robót odwodnieniowych.

- Samojezdna ścinarka poboczy

- Równiarka

- Szpadle

- Łopaty

- Kilofy

- Żuraw samochodowy 5-6 t.

- Wibrator powierzchniowy.

- Samochody  dostawcze.

- Samochody skrzyniowe.

- Samochody samowyładowcze.

- Ciągniki kołowe.

- Przyczepy skrzyniowe,

- Koparki  gąsienicowe  i  kołowe.

- Spycharki gąsienicowe i kołowe.

- Ubijaki spalinowe lub elektryczne.

- Walce wibracyjne samojezdne.

- Specjalistyczny samochód kanalizacyjny WUKO

- Pompy wodne.

- Piły tarczowe.

- Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych.

- Agregat  prądotwórczy.

#### 5.2.5 Wykonanie robót nawierzchniowych.

- Samochody  dostawcze.

- Samochody samowyładowawcze.

- Samochody dłużycowe.

- Ciągniki kołowe.

- Spycharki gąsienicowe i kołowe.

- Równiarka samojezdna.

- Walec statyczny samojezdny ogumiony.

- Walce wibracyjne samojezdne.

- Ubijaki spalinowe lub elektryczne.

- Rozkładarka mas bitumicznych.

- Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych.

- Piła  do  cięcia  asfaltu.

- Frezerka.

#### 5.2.6. Wykonanie oznakowania.

- Samochody  dostawcze.

- Wiertnica ręczna.

- Betoniarki  do  wytwarzania  betonu.

- Spawarka.

- Ubijaki.

### 5.3. Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń.

W przypadku  materiałów, dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST, każda  partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  atest. Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań. Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały  posiadające  atesty  lub  urządzenia - ważne  legitymacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie. Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i  urządzenia  zostaną  odrzucone.

### 5.4. Dokumenty  budowy.

#### 5.4.1 Dziennik  budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca  robót. Odpowiedzialność  za  prowadzenie   Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  wykonania, podpisem  osoby, która  dokonała  zapisu, z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. Zapisy  będą  czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden  pod  drugim, bez  przerw.

Wszystkie  załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  ponumerowane, podpisane  i  opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i  Inspektora.

Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:

- datę  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy,

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej,

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  Robót,

- przebieg  Robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i okresy  każdego  opóźnienia,

- uwagi  i  polecenia  Inspektora,

- daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadzoru, z  podaniem  powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych  i  końcowych  odbiorów  Robót,

- wyjaśnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji  Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  Robót,

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  bezpieczeństwa  i  zabezpieczenia  Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem, kto  je  przeprowadzał,

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem, kto  je  przeprowadzał,

- inne   istotne  informacje  o  przebiegu  Robót.

Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  do  ustosunkowania  się. Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.

Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.

#### 5.4.2 Pozostałe  dokumenty  budowy.

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.3  następujące  dokumenty:

a/ pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego,

b/ protokoły  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy,

c/ protokoły  odbioru  Robót,

d/ protokoły  z  narad  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru,

e/ korespondencję  na  budowie.

#### 5.4.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie  Zamawiającego.

### 5.5.  Koszty  dodatkowe niezbędne do uwzględnienia w ofercie cenowej.

Koszty  zajęcia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w  nim  urządzeń  wyliczonego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia   2  czerwca  1999r.  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), w  sprawie  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych, pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczania, pomiarów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót, oraz koszty związane z wywozem gruzu i gruntu z korytowania i nadmiarów z robót ziemnych oraz kosztów składowania ich na wysypisku a także ustalenia miejsca wywozu i składowania, ponosi  Wykonawca.

### 5.6. Odbiór robót.

Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

### 5.7. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia.

- Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.

Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w

Dokumentacji  Projektowej.

- Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca zobowiązany jest  przestrzegać   Polskich  Norm  i  Norm   Branżowych, przepisów  obowiązujących   w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  działać  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikających  z  przepisów  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  przepisów  Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  ich  zgodność  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.

- W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnić  wszelkie  warunki  określone w  części  II  - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne  standardy  pod  warunkiem, że  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  taką  samą  jakość  wykonania , jak  w  przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i  Norm  Branżowych.

- Oprócz  zgodności  z  normami  wszelkie  zastosowanie  w  robotach  materiały  i  towary

muszą  być  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zostały    wytworzone  przez

producenta, zaś  wykonawstwo  musi  odpowiadać  zasadom  sztuki  budowlanej.

Wszystkie  materiały  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  być

fabrycznie  nowe  i  posiadać  dokumenty  dopuszczające  je  do  stosowania  i  obrotu.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów, które  w    sposób  trwały   są  szkodliwe

dla  otoczenia  lub   wywołują  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  niż

dopuszczalne. Materiały  będące  szkodliwymi  dla  otoczenia  w  fazie  robót, gdy  ich

szkodliwość  ustaje  po  zakończeniu  prac (np. materiały  pylaste)  mogą  być  używane

pod  warunkiem  przestrzegania  technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. Jeżeli

wymagają  tego  przepisy  Zamawiający  winien  otrzymać  zgodę  na  użycie  takich

materiałów  od  kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  materiały

odpadowe  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa dopuszczenia  (z  klauzulą

potwierdzającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko) wydane  przez

uprawnioną  jednostkę.

- Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji Technicznej

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  uzgodnień  w

zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  terenu  budowy.

- Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego, przed  jej  przekazaniem  na  budowę  powinna  być  sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  technicznych  możliwości  realizacji  w  zakresie  Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy  oraz  ze  względu  na  rodzaj stosowanych  materiałów  i  rozwiązania  konstrukcyjne.

- Zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji:

a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót,

b/ decyzje  o  zmianach  powinny  być  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  Nadzoru  do  Dziennika  Budowy, a  w  przypadkach  uzasadnionych  - potwierdzone  przez  Projektanta,

c/   wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą   powodować  obniżenia  funkcjonalności  i  wartości  użytkowych  w  stosunku  do  rozwiązań  pierwotnych, a  jeżeli  dotyczą  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.

1.4.9. Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy:

a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  11.10.2001r.

b/  Ustawa  o  ochronie  przeciwpożarowej  z  dnia  24.08.1991r.  Dz. U. Nr  81, poz.  351  z późniejszymi  zmianami,

c/  Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95  z  1995r.

d/  Ustawa  prawo  budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414  z  1994r.  tekst  jednolity – Dz. U. Nr  106, poz. 1126  z  2000r.  z  późniejszymi zmianami,

e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  jednolity  - Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  późn. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, poz. 1268), z  2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 1363),

f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  z  dnia  7.06.2001r.  Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r.

g/  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. z  2001r.  Nr  99  poz. 1079,

h/  Ustawa  o  ochronie  dóbr  kultury  z  15.02.1962r.  z  późn. zm. Dz. U. z  1990r.  Nr  56  poz. 322,

i/   Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  formie  tekstu  jednolitego  w  Załączniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2000r.  (Dz. U. 71  poz. 838).

j/  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Prawo  o  ruchu    drogowym  (Dz. U. Nr  98, poz. 602),

k/  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  października  2000r. w   sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  i  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  prac  konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  warunków  ich  prowadzenia  i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  tych  prac,

l/  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  Dz. U. Nr  15, poz. 140  i  Nr  44  poz. 434  z  1999r.  oraz  Nr  16  poz. 214  z  2000r.

ł/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

m/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i  zmiana  w  Dz. U.  nr  59  z  1999r.).

n/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  października  2000r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  (Dz. U. Nr  90, poz. 1006r),

o/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  43,  poz. 430,

p/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  22  czerwca  1999r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wykonania   niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. Nr  59, poz. 623),

r/  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  lipca  1992r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  Dz. U. nr  92, poz. 460  z  1992r. z  późn. zm.

s/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  przeciętnych  norm  zużycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r.

t/ Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano – montażowych  i  rozbiórkowych, Dz. U. nr  13  z  dnia  10.04.1972r.

u/ Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno -  kartograficznych  oraz

czynności  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr  25  z  dnia  13  marca  1995r.  poz. 133),

v/  BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka.

w/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania.

x/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów.

y/ PN-68/B-06050. Roboty   ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania.

z/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne.

aa/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporażeniowa.

bb/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe.

cc/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów.

dd/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej.

ee/PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania.

| ff/PN-S-04001:1967.Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania |  |
| --- | --- |
| gg/PN-B-112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |

Podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Do  ceny  ryczałtowej  netto  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.

Cena  ryczałtowej  brutto  jest  kwotą  z  podatkiem  VAT.

### 5.8. Przepisy związane.

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póź. 414).

- Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M.P. Nr  2  z  1995r.  poz. 29).

- Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków.

- Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN), przepisy  branżowe, instrukcje. Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  rysunkami  i  Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  występowały.

Rozumie  się, iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.

Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed   datą  składania  ofert), o  ile  nie  postanowiono  inaczej.

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób, ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.

Wykonawca  jest  obowiązany  do  przestrzegania  innych norm  krajowych, które  obowiązują  w  związku  z  wykonaniem  prac  objętych  Umową  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych.

Zakłada  się, iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i  wymaganiami  tych  norm.

# II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01

# ROBOTY  POMIAROWE

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  pomiarowych  powierzchniowych  i  liniowych  przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  roboty  pomiarowe  przy  liniowych  oraz  powierzchniowych  robotach  ziemnych, drogowych  oraz  sieciowych.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją  Techniczną.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:.

## 2.0 MATERIAŁY.

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  terenu  budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  ST są:

- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6m

- pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30cm

- farba.

## 3.0 SPRZĘT.

Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  reperów  roboczych  będą  wykonane  ręcznie. Prace  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  rzędnych  oraz  reperów  roboczych  będą  wykonane  specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym  (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt  stosowany  do  wyznaczeń  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności  pomiaru.

## 4.0 TRANSPORT.

Materiały  (paliki  drewniane, pręty  stalowe, farba)  mogą  być  przewożone  dowolnym  transportem.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót.

Ogólne  warunki  wykonania  prac  geodezyjnych  podano  w  ST  S-00.0.00.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii. Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  (charakterystyczne)  wykopów  i  nasypów, sieci  oraz  punkty  wysokościowe  (repery  robocze).

### 5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg.

Tyczenie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentacje  projektową  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  określonej  w  dokumentacji  projektowej.  Wyznaczone  punkty  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  5 cm  w  stosunku  do  projektowanych, a  rzędne  punktów  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do 1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej.

### 5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych.

Punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  należy  wykonać  dla  każdego  punktu  charakterystycznego  sieci  i  drogi.

### 5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.

- wytyczenie  głównych  osi  wykopów  i  nasypów, trasy  sieci, dróg  oraz  lokalizacji  studni  (sytuacyjne  i  wysokościowe),

- wykonanie  pomiarów  sprawdzających  rzędne, spadki  drogi, rurociągów  sieci  wodociągowej, rozmieszczenie  i  ukształtowanie  nasypów   należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  zasypaniem  wykopów.

## 6.0 OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką  obmiaru  przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”.

## 7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH.

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  ogólne”.

Odbiór  prac, związanych  z  powierzchniowymi  robotami  oraz  wyznaczeniem  trasy  liniowych  robót  w  terenie, następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej, które  Wykonawca  przedkłada  Inwestorowi.

# III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-02.01

# USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    są  wymagania  dotyczące  usunięcia drzew i krzaków  przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  Robót  objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją  Techniczną.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót.

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:.

## 2.0 MATERIAŁY.

Nie występują

## 3.0 SPRZĘT.

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

## 4.0 TRANSPORT.

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót.

Ogólne  warunki  wykonania  robót  przy usuwaniu drzew i krzewów  podano  w  ST  S-00.0.00.

### 5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków.

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

### 5.3. Usunięcie drzew i krzaków.

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:

- w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-03.01 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

### 5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

## 6.0 OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka

- dla krzaków - hektar.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”.

## 7.0 ODBIÓR  PRAC  ZWIĄZANYCH Z KARCZOWANIEM.

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  D-00.00. „Wymagania  ogólne”.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

# IV. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-03.01.

# ROBOTY  ZIEMNE

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  oraz  zagospodarowania  terenu  przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  ziemnych  dla  realizacji  zakresu  określonego  w  specyfikacjach  technicznych  ST D-02.01;

### 1.4. Określenia  podstawowe.

- Głębokość   wykopu - odległość  między  terenem  a  osią  koryta  gruntowego  w  wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym,

- Odkład - miejsce  wbudowania  lub  składowania  gruntów  pozyskanych  w  czasie

wykonywania  wykopów.

- Wywóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta  do  miejsca  składowania.

- Dowóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt  nadający  się  do  zagęszczenia.

- Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu - wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST D-00.00. „Wymagania  ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

- Grunty   rodzime  i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania  nasypów  i  zasypania  wykopów  oraz  nadmiar  gruntów  z  wykopów  muszą  być  wywiezione  na  składowisko.

Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.

- Grunty, w  tym  grunty  z  dowozu, wykorzystywane  do  zasypywania  przepustów  powinny  być  sprawdzone  pod   względem  właściwości  geotechnicznych  oraz  posiadać  akceptację Inspektora.

## 3.0 SPRZĘT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  Ogólne”  pkt. 3.

- Koparki  gąsienicowe  i  kołowe.

- Spycharki gąsienicowe i kołowe.

- Samochody  samowyładowcze.

- Szalunki  systemowe  do  wykopów.

- Zagęszczarki.

- Piła  spalinowa do  drewna.

## 4.0 TRANSPORT.

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa, na  miejscu  budowy, jak  i  poza  nim. Środki  transportowe, poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów  charakteryzujących  pojazdy, w  szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i   obciążenia  na  oś. Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne, wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków  obciążają  Wykonawcę.

## 5.0  WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z   projektem  technicznym  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  usunięcia  humusu  należy  zdjąć  warstwę  i  pryzmować  na  składowisku, a  po  zakończeniu  robót  rozścielić  w  miejscu, z  którego  został  zgarnięty. W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nieprzydatnych  postępować  zgodnie  z  pkt. 2.1.

Grunt  z  wykopów  częściowo  przeznaczony  może  być  do  zasypania  wykopów, a  jego  nadmiar  odwieźć  na  składowisko. W  przypadku  wystąpienia  na  trasie  wykopów  elementów  małej  architektury  (płoty, ogrodzenia)  należy  je  zdemontować, a  po  wykonaniu  robót  odtworzyć (po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem nieruchomości). Ogólne  warunki  wykonania  robót  ziemnych  podano  w  ST D-00.00.  „Warunki  Ogólne”.

5.1.1Wykopy

a/ wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  wykopów.

Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych, nie  powinny  być  większe  niż  1cm.

Szerokość  i  głębokość  wykopów  pod   elementy  przepustów  nie  powinna  różnić  się  od  projektowanych, więcej  niż  5cm. Spadek  dna  rowów  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym, z  dokładnością  do  0,05%.

Wykopy  wykonywać  jako  szalowane  wąskoprzestrzenne i skarpowe.

W  drogach, gruntach suchych i półzwartych  wykopy  należy  wykonywać  o  ścianach  pionowych  zabezpieczonych  szalunkiem  ażurowym. Przed  rozpoczęciem  wykopu  należy  usunąć  wierzchnią  warstwę  humusu  i  pryzmować  ją  w  pobliżu  miejsca  prowadzenia  robót, a  nadmiar  odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji  Projektowej, przy  czym  dno  wykopu, wykonanego  ręcznie, należy  pozostawić na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej   o  2-3 cm.

Przy  wykopie  mechanicznym,  dno  wykopu  ustala  się  na  poziomie  20 cm  wyższym  od  projektowanego. Nie  wybraną  warstwę  gruntu  usunąć  ręcznie.  Z  dna  wykopu  należy  usunąć  kamienie, korzenie  i  grudy, dno  wyrównać, a  następnie  przystąpić  do  wykonania  podłoża.

W  trakcie  wykonywania  wykopów  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia  (rozluźnienia)  rodzimego  podłoża  dna  wykopu.

Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania, należy  (przy  udziale  Inspektora)  sprawdzić, czy  charakter  gruntu  odpowiada  wytycznym, wg  przekazanego  Wykonawcy  projektu.

Grunt  z  wykopów  należy  odwieźć  i  składować  poza  pasem  drogowym. Bezpośrednio   po  wykonaniu  wykopu, należy  w  miejscach  ruchu  pieszego  ustawić  kładki  pomostowe   dla  pieszych.

5.1.2.Obsypka  przepustów oraz  zasypywanie  wykopów.

Na głębokości posadowienia przepustów występują zarówno grunty spoiste jak i piaski w związku z czym obsypki przepustów przewiduje się z gruntu rodzimego wyselekcjonowanego z wykopów.

Zasypywanie  wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonego  gruntu. Pod  przepusty  wykonać  ławy żwirowe oraz  piaskowe o grubościach warstw 0,15m. Szczególnie  starannie  należy zagęścić  grunt  wokół  rury  i  na  wysokości  0,30m  ponad  rurę PEHD. Warstwa  przykrywająca, która  występuje  od  0,3  do  1,0m  nad  wierzchołkiem  rury PEHD, może  być  zagęszczona  za  pomocą  średniej  wielkości  zagęszczarek  wibracyjnych. Ciężkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  przekryciu  powyżej  1,0m. Materiałem  zasypki  powinien  być  grunt  mineralny  bez  grud  i  kamieni, drobno  lub  średnioziarnisty.

Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  uwzględniona  ze  współczynnikiem  spulchnienia  gruntu  oraz  założonej  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  założonego  zagęszczenia  w  zależności  od  stosowanego  materiału. W  czasie  zagęszczania  grunt  winien  mieć  wilgotność  równą  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  ± 20%. Sprawdzenie  wilgotności  należy  dokonywać  laboratoryjnie. W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów, zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  wskaźnika  lub  stopnia  zagęszczenia. Ustala  się  minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  pasie  drogowym:

- dla  warstwy  do  głębokości  2m 	- 1,00

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę, doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.

Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia, Wykonawca  powinien  usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy  materiał, o  ile  Inspektor  nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  ponownego  zagęszczenia  warstwy. Przed  zagęszczeniem  należy  wyrównać  powierzchnię  najwyższej  warstwy  zasypowej.

5.1.3 Humusowanie  i  obsianie  terenu

W  miejscach  przeznaczonych  na  tereny  zielone  należy  rozścielić  warstwę  humusu  o  grubości  15cm,  a  następnie  wyprofilować  i  wyrównać  jego  powierzchnie.  Miejsca  pod  trawniki  należy  obsiać  trawą  i  uwałować.

## 6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

### 6.1. System  kontroli  jakości  robót.

Wyniki  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  należy  wpisywać  do:

- Dziennika  Budowy,

- protokółów  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.

## 7.0 ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru   prac  podano  w  ST D-00.00. „Wymagania  ogólne”  i  normach  wg  pkt. 9.

## 8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Płatność  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji

Przetargowej.

## 9.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE.

PN-86/B-02480	- Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów.

PN-74/B-04452	- Grunty  budowlane. Badania  polowe.

PN-88/B-04481	- Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów.

PN-B-06050	           - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne.

BN-72/8932-01	- Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne.

# V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01.

# ROBOTY ODWODNIENIOWE

## 1.0  WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST - ROWY.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych z wykonaniem rowów, z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu  terenu pasa drogowego  przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu  przy  remoncie  drogi.

1.3.1 Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy.

- Na   odcinku AB:

- w  km  od  0+036  na  wylocie   przepustu  rów,   L = 10 m

- w  km  od  0+036 do 0+116  rów,  L = 80 m

- w  km  od  0+167 do 0+297  rów,  L = 130 m

- w  km  od  0+380 do 0+500  rów,  L = 120 m

- w  km  od  0+498 do 0+600  rów,  L = 102 m

- Na  odcinku  IJ:

- w  km  od  0+0 do 0+014  rów,  L = 14 m

UWAGA:

Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  mijanek, przepustów i rowów  ujęto  w  ST D-03.01.  „Roboty  ziemne”.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

Materiały nie występują.

## 3.0 SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać następujący sprzęt:

- Koparka podsiębierna,

- Spycharka lemieszowa,

- Równiarka samojezdna lub przyczepna,

- Zagęszczarki płytowo wibracyjne.

## 4.0 TRANSPORT.

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

5.1. Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.

5.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrożnego w kształcie:

- trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

- przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

## 5.3. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

UWAGA: Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST D-00.00.

## 6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”

## 6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadek podłużny rowu | 1 km na każde 5 km drogi |
| 2 | Szerokość i głębokość rowu | 1 raz na 100 m |
| 3 | Powierzchnia skarp | 1 raz na 100 m |

6.2.1. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku.

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

## 7.0 ODBIÓR  ROBÓT.

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.

## 8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Zgodnie  z  warunkami  dokumentacji przetargowej.

## 9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.

## 9.1. Normy

1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

## 9.2. Inne materiały

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

# VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02.

# PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI I NA ZJAZDACH

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi i na zjazdach oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów  przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  budowie przepustów  i  obejmują:

1.3.1.Projektowane  przepusty:

Na odcinku AB:

- w  km  0+003,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 300 mm,  L= 18 m

- w  km  0+036,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 300 mm,  L=  9 m

- w  km  0+061,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 300 mm,  L=  3 m

- w  km  0+398,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 300 mm,  L=  6 m

- w  km  0+169,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 500 mm,  L=  9 m

- w  km  0+498,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 500 mm,  L=  9 m

Na odcinku GH:

- w  km  0+005,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 1200 mm,  L= 6 m

Na odcinku IJ:

- w  km  0+014,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD Φ 1200 mm,  L= 6 m

### 1.4. Określenia  podstawowe.

1.4.1. Przepust.

- Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy.

- Przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych, żelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

1.4.3. Ścianka czołowa przepustu.

- Element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są:

- beton,

- rury  przepustowe PEHD 500

- materiały na ławy fundamentowe,

- materiały izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowych

- kamień łamany do ścianek czołowych.

2.1. Rury PEHD

Cechowanie  rur powinno  zawierać:

a/ nazwę  lub  znak   producenta

b/ symbol  surowca,

c/ wymiar : średnica x grubość  ścianki, seria  S,

d/ sztywność  obwodowa  (dla  rur),

e/ informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data),

f/ numer  aprobaty  technicznej.

Wymiary  rur  określone  są  nominalną   średnicą  zewnętrzną  i  minimalną  grubością  ścianki  oraz    tolerancjami  obu  wymiarów, owalnością  średnicy zewnętrznej.

Dopuszczalna  owalność  rur  nie  powinna  przekraczać  0,024 DN.

2.2. Beton i jego składniki

2.2.1. Wymagane właściwości betonu

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu, należy wykonywać, z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - ścianki czołowe, skrzydełka;

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250:

- nasiąkliwość nie większa niż 4 %,

- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych.

2.2.3. Grysy

Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

2.2.4. Piasek

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 %

do 0,5 mm     -   od 33 do 48 %

do 1 mm        -   od 57 do 76 %

2.2.5. Żwir

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712  dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10 %.

2.2.6. Składowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem.

2.2.7. Cement

2.2.7.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy PN-B-19701.

Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas            B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera.

2.2.7.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08.

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

a)  dla cementu workowanego

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.

2.2.8. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą.

2.3. Materiały izolacyjne

Do izolowania ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej i ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,

- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inżyniera.

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

2.6. Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:

- ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712,

2.7. Kamień łamany do ścianek czołowych

Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany (np. granit), o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080.

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:

- wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.

Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.

2.8. Zaprawa cementowa

Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie niższej niż M 12.

Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.

## 3.0 SPRZĘT.

- Żuraw  budowlany  samochodowy.

- Samochody  dostawcze.

- Samochody skrzyniowe.

- Ciągniki kołowe.

- Przyczepy dłużycowe.

- Koparki  gąsienicowe  i  kołowe.

- Betoniarka

- Ubijaki spalinowy lub elektryczny.

- Walce wibracyjne samojezdne.

- Kocioł do podgrzewania mas bitumicznych.

## 4.0 TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00

„Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa.

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport   rur.

Rury  PEHD  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu. Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  kołowym. Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami  lub  dźwigu  z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na  wiązce.

Nie  wolno   stosować  zawiesi  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów.

Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu  drogowym.

Transport  powinien  zapewniać:

- stabilność  pozycji  załadowanych  materiałów

- kontrolę   załadunku  i  wyładunku.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

- czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-03.01 „Roboty ziemne”.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót. W szczególności zabezpieczenie polega na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

5.2.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205.

5.3. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać z kamienia lub kostki brukowej kamiennej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

 2 cm dla przepustów sklepionych,

 5 cm dla przepustów pozostałych,

b) różnice rzędnych wierzchu ławy:

 0,5 cm dla przepustów sklepionych,

 2 cm dla przepustów pozostałych.

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250.

5.6. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.7. Betonowanie i pielęgnacja

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.8. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego

Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19.

Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową .

Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2.

Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady:

- ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż              0o C, a zaleca się ją wykonywać w temperaturze + 5o C,

- kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,

- pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,

- spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,

- na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,

- wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.

Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami prostymi.

5.9. Izolacja przepustów

Należy zaizolować ścianki przepustów od wewnątrz, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## 6.0 ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250

Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 obejmujące:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny,

- sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do  20 mm,

- sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla:

- spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m,

- odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m,

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości,

- odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

- usytuowanie ławy w planie,

- rzędne wysokościowe,

- grubość ławy,

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie ław fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

## 7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej.

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.

| 1. | PN-B-01080 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-02356 | Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu |  |
| 3. | PN-B-04101 | Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą |  |
| 4. | PN-B-04102 | Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią |  |
| 5. | PN-B-04110 | Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie |  |
| 6. | PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego |  |
| 7. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych |  |
| 8. | PN-B-06250 | Beton zwykły |  |
| 9. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |  |
| 10. | PN-B-06261 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie |  |
| 11. | PN-B-06262 | Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N |  |
| 12. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |  |
| 13. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych |  |
| 14. | PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |  |
| 15. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego |  |
| 16. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn |  |
| 17. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości |  |
| 18. | PN-B-06714-34 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej |  |
| 19. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |  |
| 20. | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |  |
| 21. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |  |
| 22. | PN-B-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia |  |
| 23. | PN-B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania |  |
| 24. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |  |
| 25. | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |  |
| 26. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste |  |
| 27. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |  |
| 28. | PN-D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia |  |
| 29. | PN-H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu |  |
| 30. | PN-M-82010 | Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych |  |
| 31. | PN-M-82121 | Śruby ze łbem kwadratowym |  |
| 32. | PN-M-82503 | Wkręty do drewna ze łbem stożkowym |  |
| 33. | PN-M-82505 | Wkręty do drewna ze łbem kulistym |  |
| 34. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |  |
| 35. | BN-87/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym |  |
| 36. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |  |
| 37. | BN-67/6747-14 | Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu |  |
| 38. | BN-79/6751-01 | Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej |  |

# VII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-05.01.

# PODBUDOWY TŁUCZNIOWE

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów tłucznia kamiennego przy przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowę pomocniczą,

- podbudowę zasadniczą.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego.

Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.4.2. Pozostałe określenia.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są:

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:

- klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy II i III		- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.

## 3.0 SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien korzystać z następującego sprzętu:

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,

- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,

- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

## 4.0 TRANSPORT.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

D15d8515

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo

odsączającej,

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 	Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 	Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

## 6.0 ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00.

6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

## 7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej.

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.

| 1. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 3. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| 4. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| 5. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| 6. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 7. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego |
| 10. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 11. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |

# VIII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-06.01.

# NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego  przy  przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   i  załącznik  do  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

1.4.1. Mieszanka mineralna.

Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA).

Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny.

Substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową.

Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony.

Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego.

2.4. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I,II; gat.1,2 jw. jw. jw. jw. | kl. I,II1); gat.1 jw. jw.2) kl. I; gat.1 kl. I,II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 | kl.I,II; gat.1,2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | kl.I,II; gat.1,2 | kl.I; gat.1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego | podstawowy - |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 50, D 70, D 100 | D 503), D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |  |
| 2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego |  |  |  |
| 3) preferowany rodzaj asfaltu |  |  |  |

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)3) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I,II; gat.1,2 jw. jw. jw. jw. | kl. I,II1); gat.1 jw. jw. kl. I; gat.1 kl. I,II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 | kl.I,II; gat.1,2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | kl.I,II,III; gat.1,2 | kl.I,II; gat.1,2 |
| 5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego | podstawowy pyły z odpylania2) |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D 50, D 70 | D 50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |  |
| 2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 |  |  |  |
| 3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska |  |  |  |

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94.

## 3.0 SPRZĘT.

## Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się następującym sprzętem:

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,

- walców ogumionych,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

## 4.0 TRANSPORT.

4.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  „Wymagania  ogólne”.

### 5.2. Zakres  wykonywania  robót.

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.2.2. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki.	Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50		135o C,

- dla asfaltu D 70		125o C,

- dla asfaltu D 100	120o C,

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

## 6.0 ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.

6.1. Spadki

6.1.1. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.

6.1.2. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.

6.1.3. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm.

6.1.4. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.

6.1.5. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.1.6. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 35 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.1.7. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.1.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

## 7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej.

## 8.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE.

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 3. PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 4. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 5. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 6. PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych |
| 7. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania |
| 8. PN-S-96504:1961 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych |
| 9. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |

# IX.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-07.01.

# OZNAKOWANIE PIONOWE

## 1.0 WSTĘP.

### 1.1. Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy  przebudowie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Uboczu  w gminie Gryfów  Śląski.

### 1.2. Zakres  stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres  robót  objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znaków ostrzegawczych,

- znaków zakazu i nakazu,

- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

### 1.4. Określenia  podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy

Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku

Element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku

Przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy

Znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy

Znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku

Słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy

Znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

1.4.8. Znak użytkowany

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.

### 1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagania  Ogólne”.

## 2.0 MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe muszą mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego „na mokro”,

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

Klasa betonu powinna odpowiadać klasie B-10. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

2.3.3. Rury

Konstrukcje wsporcze wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 2”.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.

2.4. Znaki odblaskowe

2.4.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie np. 3M) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.

2.4.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 	Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich,

2.5. Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości.

## 3.0 SPRZĘT.

## Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien korzystać z następującego sprzętu:

- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportowych do przewozu materiałów,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- sprzętu spawalniczego, itp.

## 4.0 TRANSPORT.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

## 5.0 WYKONANIE  ROBÓT.

### 5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  „Wymagania  ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 	Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

## 6.0 ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków

## 7.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej.

SPIS  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH

| LP | Nr | # RODZAJ ROBÓT | NR. STR. | KODY CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-00.00. | Wymagania ogólne | 2 - 16 | 45111000-8 |
| 2 | D-01.01. | Roboty pomiarowe | 17 - 18 | 45111000-8 |
| 3 | D-02.01. | Usunięcie drzew i krzewów | 19 - 21 | 45111000-8 |
| 4 | D-03.01. | Roboty ziemne | 22 - 24 | 45111000-8 |
| 5 | D-04.01. | Roboty odwodnieniowe | 25 - 27 | 45232000-2 |
| 6 | D-04.02. | Przepusty pod koroną drogi i na zjazdach | 28 - 35 | 45232000-2 |
| 7 | D-05.01. | Podbudowy tłuczniowe | 36 - 39 | 45233000-9 |
| 8 | D-06.01. | Nawierzchnie z betonu asfaltowego | 40 - 44 | 45233000-9 |
| 9 | D-07..01 | Oznakowanie pionowe | 45 - 48 | 45233000-9 |