SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# 05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA KM 0 + 000 – KM 1 + 160 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU  KM 0 + 290

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego.

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR 1 do KR 6

wg poniższego zestawienia:

Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego katalogu

| Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, 1983 |  | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria ruchu | liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę | kategoria ruchu | liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę |
| R1 (bardzo lekki) | < 4 | KR 1 | = 12 |
| R2 (lekki) | 4  12 |  |  |
| R3 (lekkośredni) | 13  24 | KR 2 | 13  70 |
| R4 (średni) | 25  70 |  |  |
| R5 (ciężki) | 71  335 | KR 3 | 71 335 |
|  |  | KR 4 | 336  1000 |
| R6 (bardzo ciężki) | > 335 | KR 5 | 1001  2000 |
|  |  | KR 6 | > 2000 |

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona                        i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w odpowiedniej normie

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

## 2.4. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w odpowiedniej normie dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z normą.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 - 2 | KR 3 - 6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I, II; gat.1,2 jw. jw. jw. jw. | kl. I,II1); gat.1 jw. jw.2) kl. I; gat.1 kl. I,II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe | kl. I, II; gat.1,2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony | kl. I, II; gat.1,2 | kl. I; gat.1 |
| 5 | Piasek wg normy | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg normy b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego | podstawowy - |
| 7 | Asfalt drogowy | D 50, D 70, D 100 | D 503), D 70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |  |
| 2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości = 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego |  |  |  |
| 3) preferowany rodzaj asfaltu |  |  |  |

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1 - 2 | KR 3 - 6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)3) c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | kl. I ,II; gat.1,2 jw. jw. jw. jw. | kl. I, II1); gat.1 jw. jw. kl. I; gat.1 kl. I,II1); gat. 1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe | kl. I, II; gat.1,2 | - |
| 3 | Żwir i mieszanka | kl. I, II | - |
| 4 | Grys i żwir kruszony | kl. I, II, III; gat.1,2 | kl. I, II; gat.1,2 |
| 5 | Piasek wg normy | gat. 1,2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: a) wg normy b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego | podstawowy pyły z odpylania2) |
| 7 | Asfalt drogowy | D 50, D 70 | D 50 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 | DE30 A,B, DE80 A,B,C, DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 |  |  |  |
| 2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1 |  |  |  |
| 3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska |  |  |  |

Dla kategorii ruchu KR 1 - 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora nadzoru.

## 2.5. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

## 2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w odpowiedniej normie

## 2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,

- walców ogumionych,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

- 4.2.1. Asfalt

- Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich normach.

- 4.2.2. Polimeroasfalt

- Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz w aprobacie technicznej.

- 4.2.3. Wypełniacz

- Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu                  w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

- 4.2.4. Kruszywo

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- 4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

- Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

- Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

- Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

- Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane              w obecności Inspektora nadzoru.

- Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

- Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

- 5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

- Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu

|  | - Kategoria ruchu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymiar oczek | - KR 1 - 2 |  |  | - KR 3 - 6 |  |  |  |  |
| - sit #, mm | - Mieszanka mineralna, mm |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zawartość asfaltu | - 0/20 | - 0/16 lub 0/12,8 | - 0/8 lub 0/6,3 |  | - 0/20 | - 0/201) | - 0/16 | - 0/12,8 |
| - Przechodzi przez: - 20,0 - 16,0 - 12,8 - 9,6 - 8,0 - 6,3 - 4,0 - 2,0 - (zawartość frakcji grysowej) - 0,85 - 0,42 - 0,30 - 0,18 - 0,15 - 0,075 | - 100 - 83100 - 6693 - 6188 - 5383 - 4879 - 4070 - 3060 - (4070) - 2246 - 1736 - 1531 - 1122 - 1021 - 69 | - 100 - 85100 - 70100 - 6294 - 5687 - 4576 - 3564 - (3665) - 2650 - 2039 - 1733 - 1324 - 1222 - 711 | - 100 - 82100 - 60100 - 4070 - (3060) - 2752 - 2140 - 1734 - 1325 - 1222 - 812 |  | - 100 - 80100 - 6785 - 6074 - 5467 - 4860 - 4050 - 2838 - (6272) - 2028 - 1320 - 1118 - 712 - 611 - 57 | - 100 - 67100 - 5280 - 4067 - 3050 - 2240 - 2137 - 2136 - (6479) - 2035 - 1730 - 1528 - 1423 - 1122 - 1015 | - 100 - 83100 - 7088 - 6178 - 5670 - 4358 - 3042 - (5870) - 1828 - 1220 - 1018 - 914 - 812 - 69 | - 100 - 75100 - 6889 - 5775 - 4860 - 3548 - (5264) - 2536 - 1827 - 1623 - 1217 - 1115 - 79 |
| - Orientacyjna zawartość - asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m | - 5,06,5 | - 5,06,5 | - 5,56,8 |  | - 4,55,6 | - 4,35,4 | - 4,86,0 | - 4,86,5 |
| - 1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1  7.

- Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016, 012,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 16.

- Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 79.

- 5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

- Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej , wyrównawczej                              i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

- Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej                       z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 16.

- Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 79.

- Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| - Lp. | - Właściwości | - Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1 - 2 | - KR 3 - 6 |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki, mm | - 0/6,3; 0/8; - 0/12,8; 0/16; - 0/20 | - 0/12,8; 0/16; - 0/20 |
| - 2 | - Moduł sztywności pełzania 1), MPa | - nie wymaga się | - = 14,0 |
| - 3 | - Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN | - = 5,52) | - = 10,03) |
| - 4 | - Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm | - 2,05,0 | - 2,04,5 |
| - 5 | - Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v | - 1,54,5 | - 2,04,0 |
| - 6 | - Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % | - 75,090,0 | - 78,086,0 |
| - 7 | - Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm - - 0/6,3 - - 0/8 - - 0/12,8 - - 0/16 - - 0/20 | - 1,54,0 - 2,04,0 - 3,55,0 - 4,05,0 - 5,07,0 | - 3,55,0 - 4,05,0 - 5,07,0 |
| - 8 | - Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | - = 98,0 | - = 98,0 |
| - 9 | - Wolna przestrzeń w warstwie, v/v | - 1,55,0 | - 2,05,0 |
| - 1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 |  |  |  |
| - 2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń |  |  |  |
| - 3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń |  |  |  |

- Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej                       z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu

|  | - Kategoria ruchu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymiar oczek sit | - KR 1 - 2 |  |  | - KR 3 - 6 |  |  |
| - #, mm | - Mieszanka mineralna, mm |  |  |  |  |  |
|  | - 0/20 | - 0/16 | - 0/12,8 | - 0/25 | - 0/20 | - 0/16 |
| - Przechodzi przez: - 25,0 - 20,0 - 16,0 - 12,8 - 9,6 - 8,0 - 6,3 - 4,0 - 2,0 - (zawartość frakcji grysowej) - 0,85 - 0,42 - 0,30 - 0,18 - 0,15 - 0,075 | - 100 - 75100 - 6593 - 5786 - 5281 - 4777 - 4067 - 3055 - (4570) - 2040 - 1330 - 1025 - 617 - 515 - 37 | - 100 - 80100 - 701006494 - 5585 - 4270 - 3050 - (4570) - 2040 - 1429 - 1124 - 817 - 715 - 38 | - 100 - 70100 - 62100 - 5580 - 4565 - 3555 - (4565) - 2545 - 1838 - 1535 - 1127 - 925 - 39 | - 100 - 80100 - 7090 - 6283 - 5574 - 5069 - 4563 - 3252 - 2541 - (5975) - 1630 - 1022 - 919 - 614 - 513 - 46 | - 100 - 80100 - 6690 - 5882 - 5075 - 4467 - 3655 - 2541 - (5975) - 1630 - 922 - 820 - 515 - 514 - 47 | - 100 - 80100 - 7091 - 6283 - 5573 - 4160 - 3045 - (5570) - 2033 - 1325 - 1021 - 916 - 614 - 58 |
| - Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, - % m/m | - 4,35,8 | - 4,35,8 | - 4,56,0 | - 4,05,5 | - 4,05,5 | - 4,35,8 |

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej            i wzmacniającej  z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej                                   i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

- Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej                 z betonu asfaltowego

| - Lp. | - Właściwości | - Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1 - 2 | - KR 3 - 6 |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki, mm | - 0/12,8; 0/16; - 0/20 | - 0/16; 0,20; - 0/25 |
| - 2 | - Moduł sztywności pełzania 1), MPa | - nie wymaga się | - = 16,0 |
| - 3 | - Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN | - = 8,0 - = 6,02) | - = 11,0 |
| - 4 | - Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm | - 2,05,0 | - 1,54,0 |
| - 5 | - Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2x75 uderzeń, % v/v | - 4,58,0 | - 4,58,0 |
| - 6 | - Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, % | - 65,080,0 | - = 75,0 |
| - 7 | - Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm - - 0/12,8 - - 0/16 - - 0/20 - - 0/25 | - 3,55,0 - 4,06,0 - 6,08,0 - - | - 4,06,0 - 6,08,0 - 7,010,0 |
| - 8 | - Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | - = 98,0 | - = 98,0 |
| - 9 | - Wolna przestrzeń w warstwie, v/v | - 5,09,0 | - 5,09,0 |
| - 1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 |  |  |  |
| - 2) dla warstwy wyrównawczej |  |  |  |

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

- Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

- Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika.

- Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób                         i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C.

- Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:

- - dla D 50 	145o C  165o C

- - dla D 70	140o C  160o C

- - dla D 100	135o C  160o C

- - dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

- Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- - z D 50		140o C  170o C

- - z D 70		135o C  165o C

- - z D 100	130o C  160o C

- - z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz                            o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.

## 5.4. Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

- Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

- Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

| - Lp. | - Drogi i place | - Podłoże pod warstwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ścieralną | - wiążącą |
| - 1 | - Drogi klasy I, II i III | - 6 | - 9 |
| - 2 | - Drogi klasy IV i V | - 9 | - 12 |
| - 3 | - Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi | - 12 | - 15 |

- W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

- Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

## 5.5. Połączenie między warstwowe

- Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej,                   w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego, w ilości ustalonej w SST.

- Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9.

- Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

| - Lp. | - Połączenie nowych warstw | - Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Podbudowa asfaltowa |  |
| - 2 | - Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniająca | - 0,3 - 0,5 |
| - 3 | - Asfaltowa warstwa wiążąca | - 0,1 - 0,3 |
| - 4 | - Asfaltowa warstwa ścieralna |  |

- Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 2 h  przy ilości 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 0,5 h przy ilości 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

## 5.6. Warunki przystąpienia do robót

- Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

## 5.7. Zarób próbny

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.

- W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.

- Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

- Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

- Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

| - Lp. | - Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej | - Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1 - 2 | - KR 3 - 6 |
| - 1 | - Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): - 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 | -  5,0 | -  4,0 |
| - 2 | - 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | -  3,0 | -  2,0 |
| - 3 | - Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 | -  2,0 | -  1,5 |
| - 4 | - Asfalt | -  0,5 | -  0,3 |

## 5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego

- Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

- Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

- Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

- Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- - dla asfaltu D 50		135o C,

- - dla asfaltu D 70		125o C,

- - dla asfaltu D 100	120o C,

- - dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

- Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11

- Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań | - Częstotliwość badań - Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki mineralnej | - 2 próbki |
| - 2 | - Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | - 1 próbka przy produkcji do 500 Mg - 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| - 3 | - Właściwości asfaltu | - dla każdej dostawy (cysterny) |
| - 4 | - Właściwości wypełniacza | - 1 na 100 Mg |
| - 5 | - Właściwości kruszywa | - 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| - 6 | - Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | - dozór ciągły |
| - 7 | - Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | - każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| - 8 | - Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | - jw. |
| - 9 | - Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | - jeden raz dziennie |

- 6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

- Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

- 6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

- Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg odpowiedniej normy   powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.

- 6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

- Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

- 6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

- Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4.

- 6.3.6. Badanie właściwości kruszywa

- Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

- 6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

- Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi                  w recepcie laboratoryjnej i SST.

- 6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

- Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru                          w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

- 6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

- Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

- 6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

- Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

## 6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

## 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

- 6.4.2. Szerokość warstwy

- Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją

-  5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż

- 5cm.

- 6.4.3. Równość warstwy

- Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

- Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

| - Lp. | - Badana cecha | - Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość warstwy | - 2 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| - 2 | - Równość warstwy | - 10 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| - 3 | - Spadki poprzeczne warstwy | - 10 razy na odcinku drogi o długości 1km |
| - 4 | - Rzędne wysokościowe warstwy | - pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi |
| - 5 | - Ukształtowanie osi w planie | - dokumentacji budowy |
| - 6 | - Grubość wykonywanej warstwy | - na bieżąco |
| - 7 | - Złącza podłużne i poprzeczne | - cała długość złącza |
| - 8 | - Krawędź, obramowanie warstwy | - cała długość |
| - 9 | - Wygląd warstwy | - ocena ciągła |
| - 10 | - Zagęszczenie warstwy | - ocena ciągła |
| - 11 | - Wolna przestrzeń w warstwie | - nie dotyczy |
| - 12 | - Grubość warstwy | - na bieżąco |

- Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| - Lp. | - Drogi i place | - Warstwa ścieralna | - Warstwa wiążąca |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Drogi klasy I, II, III | - 4 | - 6 |
| - 2 | - Drogi klasy IV i V | - 6 | - 9 |
| - 3 | - Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi | - 9 | - 12 |

- 6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

- Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne                                  z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.

- 6.4.5. Rzędne wysokościowe

- Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1cm.

- 6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

- Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5cm.

- 6.4.7. Grubość warstwy

- Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5cm.

- 6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza                              w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- 6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

- Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 35mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

- 6.4.10. Wygląd warstwy

- Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

- 6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

- Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest przy wykonywaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm KR 1 – 2: m2 – ilość wg przedmiaru robót

- - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm KR 1 – 2: m2 – ilość wg przedmiaru robót

- - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm  KR 1 – 2: m2 – ilość wg przedmiaru robót

# 8. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- skropienie nawierzchni lepiszczem z ewentualnym oczyszczeniem,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- wycięcie próbek do badań i badanie próbek

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót

- UWAGA! Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót. Dopuszcza się zastosowanie Wymagań technicznych WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe” z 2010r. Dopuszcza się projektowanie mieszanek na warstwę profilującą i wiążącą AC11W 50/70 KR 1-2 oraz na warstwę ścieralną AC11S 50/70 KR 1-2 zgodnie                                     z obowiązującym dokumentem WT-2 2010 „Nawierzchnie asfaltowe” opartym na normach europejskich z serii                  PN-EN. Dopuszcza się zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, mączka, asfalt)                               w nawiązaniu do norm serii PN-EN oraz dokumentów WT-1, WT-2. Dopuszcza się zmianę wymagań dotyczącej kontroli jakości wyprodukowanej masy MMA (ekstrakcji) i jej przedstawienie w oparciu o normy                                                 PN-EN 13108 - 20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP)