Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

na

- „Modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin”

- Przedmiot  SST

- Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z Modernizacją drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin.

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu nawierzchni asfaltowej i obejmują:

-  wyrównanie z wyprofilowaniem wraz z zagęszczeniem istniejącego podłoża

-  uzupełnienie dolnej warstwy podbudowy do grubości 8 cm po zagęszczeniu

-  wykonanie górnej warstwy podbudowy- grubość po zagęszczeniu 8 cm

-  skropienie emulsją asfaltową przygotowanej powierzchni podbudowy

-  ułożenie nakładki asfaltowej gr 4 cm na powierzchni uprzednio przygotowanej

Szczegółowy obmiar określa przedmiar robót.

- Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na placu budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, o świetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony z Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane bezpośrednio i pośrednio z realizacją przedmiotowego zamówienia. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

7.   Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP.

- Materiały.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi informację dotyczącą źródła wytwarzania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.

Każdy rodzaj robót w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Inwestor ma prawo na każdym etapie robót zlecić odrębne, niezależne badania jakości materiału, jak i wykonywanych prac. Po stwierdzeniu niezgodności z normami materiału lub robót, Inwestor ma prawo zażądać wymiany materiału lub poprawy części czy nawet całości zadania.

- Wykonywanie robót.

Istniejącą nawierzchnię należy wyrównać wyprofilować i zagęścić. Następnie należy uzupełnić nawierzchnię tłuczniem kamiennym do grubości 8 cm całej warstwy po zagęszczeniu. Na tak wykonanej podbudowie należy ułożyć górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 8 cm po zagęszczeniu. Tak przygotowaną powierzchnię należy skropić szybko rozpadową kationową  emulsją asfaltową w ilości zgodnej z normą. Następnie po odbiorze tak przygotowanej powierzchni przez przedstawiciela Inwestora można przystąpić do wykonywania warstwy nakładki asfaltowej. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni o temperaturze zgodnej z PN-EN 12591:2002 i ułożona z nadmiarem pozwalającym uzyskać po jej zagęszczeniu grubość docelową 4 cm. Należy zwrócić również uwagę na odpowiednie ukształtowanie spadków powierzchni drogi, umożliwiające efektywne odprowadzanie wód opadowych. Wykonana nawierzchnia powinna spełniać parametry podane w  PN-EN 12591:2002.

- Kontrola jakości robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je przedstawicielowi Inwestora. Inwestor ma prawo powołać niezależną jednostkę kontrolującą jakość wykonywanych robót w przypadku jakichkolwiek 	wątpliwości co do jakości materiału czy wykonywanych prac.

- Przepisy związane.

PN-EN 12591:2002        Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1967           Drogi samochodowe. Metody Badań mas mineralno- bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961           Drogi samochodowe. Wypełniacz do mas bitumicznych.

PN-C-04024:1991           Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

i transport.