07.06.2011

- OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniach 25-05-2011 i w dniu 07-06-2011  na terenie wsi Bieli gm Ostrów Mazowiecka na zlecenie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej wykonano siedemnaście  odwiertów badawczych  90 mm do głębokości od 4,0 do 8,0 m p.p.t..  Miejsca badań zaznaczono na załączonej mapie. W trakcie wiercenia otworów badawczych pobrano pięć próbek  gruntu w celu oznaczenia składu granulometrycznego oraz cztery próbki do oznaczenia filtracji metodą rurki Kamieńskiego. Wyniki badań w załączeniu. Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowych w celu opracowania koncepcji odwodnienia wsi  Biel.

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020.

- Warstwa Ia– piasek  pylasty

- Warstwa Ib– glina piaszczysta

- Warstwa Ic– glina piaszczysta

- Warstwa II– glina piaszczysta zwięzła

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono, że:

- na obszarze na którym będzie posadowiony obiekt nie występują grunty słabonośne,

- w dwóch otworach badawczych stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 0,6- 1,1 m.p.p.t,

- do głębokości 1,2 m p.p.t  zalegają piaski pylaste i gliny piaszczyste o stopniu plastyczności  Il=0,4 ,

- od głębokości  1,2 m p.p.t. występują gliny piaszczyste twardoplastyczne Il=0,2 koloru brązowego,

- na końcu wsi na terenie lasów państwowych znaleziono warstwę piasków pylastych o współczynniku filtracji 0,12-0,14 m/h

- Wnioski i zalecenia

- Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz.839) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych zaleca się posadowienie fundamentów i elementów konstrukcyjnych na głębokości  minimum 1,2 m p.p.t. w warstwie twardoplastycznych glin.

- Prace betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy przed zalaniem wodą opadową. (Uplastycznienie gruntów spoistych pod wpływem wody  zwiększa osiadanie fundamentów)

- Nie należy prowadzić robót ziemnych w okresie silnych mrozów- odsłonięte powierzchnie gruntów spoistych należy chronić przed przemarzaniem.