SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.03.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy budowie kanałów grawitacyjnych z uzbrojeniem, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Regimin - etap III - Targonie.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót żelbetowych i betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych i żelbetowych, wykonywanych na miejscu.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betonowych występujących w zadaniu objętym kontraktem

W zakres tych robót wchodzą:

- Konstrukcje żelbetowe wlotu i wylotu przepustu z betonu B25.

- Podłoże pod kanał z pospółki stabilizowanej cementem.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej na rysunkach 3 i 4.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie,  przygotowanie i montaż zbrojenia, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

    - 6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w OST BO.01. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje wymagane przez Inspektora Nadzoru:

- Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa.

- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta mieszanki, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów materiałów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 4.

- 2. Deskowanie.

- 2. 1. Drewno do wyrobu szalunków: deski używane przy deskowaniu z tarcicy nasyconej o grubości min 25 mm i szerokości 15 cm spełniające wymagania norm PN-92?D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/D06251. Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001.

  - 2.2. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki  wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do  deskowania.

    - 2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40o C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150° C w otwartych pojemnikach.

- 3. Składniki mieszanki betonowej.

- 3.1. Cement.

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych:

  - Cement 32,5 zgodnie z normą PN-88/B-30005.

  - Cement portlandzki marki 32,5 zgodnie z normą PN-en 197-1:2002 I PN-en 197-2:2002.

    - 3.2. Woda.

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

      - 3.3. Kruszywo.

        - Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

        - Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

        - Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2 %.

        - Mrozoodporność kruszywa:  Ubytek masy nie powinien przekroczyć 5 %.

          - 3.4. Domieszki do betonu.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

            - 3.5. Mieszanka betonowa.

Do wykonywania konstrukcji należy stosować mieszankę betonowa wykonywaną w wytwórni betonów tzw. „beton towarowy”. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1.  Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może posiadać własne laboratorium lub zlecić przygotowanie receptury i nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

- 4. Stal zbrojeniowa.

  - 4.1. Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonu musi spełniać wymagania norm PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1:Ak1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2:Ak1998, PN-89/H-84023:06 i PN-82/H-93215. Odbiór stali na budowie odbywać się będzie na podstawie atestu dołączonego przez producenta do każdej partii lub wiązki stali. Atest musi zawierać wszystkie dane określone w wyżej wymienionych normach. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki czy kręgu. Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, farb i innych zanieczyszczeń. Odchyłki grubości prętów powinny mieścić się w granicach dopuszczonych normami.

    - 4.2. Drut wiązałkowy.

Do montażu zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy minimum 1 mm.

      - 4.3. Podkładki dystansowe.

Do montażu zbrojenia dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z wykonanych z tworzyw sztucznych. Zabrania się stosowania podkładek z drewna, stali lub cegły.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 5.

  - 2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz deskowań pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować: betoniarkami o pojemności 250 dm3, dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, sprzęt ciesielski (piły, przecinarki elektryczne, siekiery, młotki itp.), samochody skrzyniowe o ładowności minimum 5 Mg, żuraw samochodowy o udźwigu minimum 10 Mg, giętarki do prętów, przecinarki, prościarki, pojemniki do betonu, pompę do betonu, wibratory wgłębne, łaty wibracyjne, zacieraczki do betonu, szlifierki do betonu, poziomice o długości od 1 do 2,5 m, łopaty, taczki itp.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót  zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT:

    - 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 6.

      - 2. Transport materiałów.

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład  robót betonowych można przewozić dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ruchu drogowym.

        - 3. Czas transportu gotowej mieszanki.

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora Nadzoru. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

- WYKONANIE ROBÓT:

- 1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 2.

  - 2. Deskowania.

- 2.1.  Wykonanie deskowań.

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez deskowań wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.

- Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.

- Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Szczególna uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na powierzchnie tworzące fakturę ścian licowych.

- Deskowania należy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów.

- Należy dopasowywać połączenia deskowań oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.

- Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

- Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże z wszelkich zanieczyszczeń.

- Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

- Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

  - 2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- 2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań.

  - Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości   wcześniejszego   betonu,   brudu   i   innych   zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

  - Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia pozostałości metali.

  - Przed zainstalowaniem deskowania mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny.

- 2.4. Rozbieranie deskowań.

  - Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań.

  - Deskowania oraz podpory powinny pozostać na miejscu zgodnie do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową i Inżynier Kontraktu wyrazi zgodę. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

  - Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać
usunięte.

    - 3.  Zbrojenie.

- 3.1. Przygotowanie zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i rdzy. Pręty i walcówki zanieczyszczone tłuszczem należy opalić na lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali. Przygotowanie zbrojenia:

- Pręty użyte do wykonywania zbrojenia powinny być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie może być większa od 4 mm.

- Pręty ucinać należy z dokładnością do 1 cm przy pomocy nożyc mechanicznych lub elektrycznych.

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną  z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

- Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym miękkim, spawać lub łączyć specjalistycznymi zaciskami.

  - 3.2. Montaż zbrojenia.

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, drabin, urządzeń wytwórczych i montażowych.

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie budowlanym.

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać stosownymi podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otuliny. Rodzaj podkładek i sposób mocowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

- Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

- Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie, także podczas betonowania.

- Zabrania się układania zbrojenia na deskowaniu i podnoszenia na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania.

  - 4. Betonowanie.

    - 4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej.

- Beton do budowy fundamentów i płyt musi być dostarczony z wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu budowy, a dla pozostałych prac wykonany na placu budowy.

- Przed rozpoczęciem prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony z laboratorium wytwórni i podpisany przez kierownika laboratorium.  Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej składu przez Inspektora Nadzoru .

- Producent betonu powinien dostarczyć certyfikat stwierdzający, że produkowane przez niego betony spełniają wymagania wytrzymałościowe.

- Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać
następujące wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25 MPa, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej,  maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, zawartość  całkowita powietrza 2-4%, opad betonu 70-80 mm.

- W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

- 4.2. Układanie mieszanki betonowej.

- Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

- Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie zaleceniami przedstawionymi w mniejszym opracowaniu.

- Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

- Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.

- Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.

- Rozmieszczenie słupków w ogrodzeniu powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- 4.3. Zagęszczanie betonu.

- Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą.

- Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 2 gotowe do pracy wibratory.

- W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

  - 4.4. Układanie betonu przy upalnej pogodzie.

Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

- 4.5. Łączenie ze starym betonem.

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.

- 4.6. Przerwy w betonowaniu.

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym. W tym celu tuz przed betonowaniem należy usunąć z powierzchni betonu stwardniałego luźne okruchy betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obficie zwilżyć wodą powierzchnie zetknięcia, narzucić kilkumilimetrową warstwę zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym.

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

  - 4.7. Drobne naprawy.

    - Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.

    - Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

    - Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.

    - Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą.

    - Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić po przekonsultowaniu z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej i uzyskaniu pisemnych instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń, Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

      - 4.8. Prace wykończeniowe.

- Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

- Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

- 4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.

  - Wgłębienia w powierzchni ściany nic powinny być większe niż: 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest  na najwyższym punkcie, 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie, 10 mm na całej wysokości ściany.

  - Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.

  - Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4.7. i 5.4.8.

  - Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku przy położeniu przykładnicy 3 m długości w najwyższym punkcie.

  - Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.

    - 4.10. Pielęgnacja betonu.

- Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego i 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.

- Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.

- Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

- W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

  - 1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Deskowań.

- Receptury betonu.

- Cementu i kruszyw do betonu.

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej.

- Sposobu przygotowania i ułożenia zbrojenia.

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania.

- Dokładności prac wykończeniowych.

- Pielęgnacji betonu.

  - 2. Kontrola jakości betonów.

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.

    - OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

          - 1. Jednostki obmiarowe.

            - Podłoża pod kanał z rur SIMPLEX – m3.

            - Betonowanie konstrukcji wlotu i wylotu – m3.

            - Zbrojenie – kg.

            - Deskowanie – m2.

    - ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

- 1. Deskowanie.

Deskowania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S/10040:1999 i PN-S/-10080:1999. Sprawdzenie deskowania polega na:

- Sprawdzeniu stanu technicznego deskowań.

- Sprawdzeniu cech geometrycznych deskowań przed betonowaniem.

- Sprawdzeniu stateczności, szczelności i czystości deskowań.

- Sprawdzeniu powierzchni deskowań i pokryciu ich środkiem antyadhezyjnym.

- Sprawdzeniu klasy materiałów użytych do deskowania konstrukcji.

  - 2. Zbrojenia.

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona stosownym wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami odpowiednich norm – PN-S/10040:1999 i PN-91/S-10042..

  - 3. Mieszanka betonowa.

Celem wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być zgodna z wymaganiami odpowiednich norm – PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250. Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszą specyfikacją.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.

- 1. Deskowanie.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie rozmieszczenia deskowań.

  - Dostarczenie materiałów i wykonanie deskowań.

  - Pokrycie deskowań środkami antyadhezyjnymi.

  - Rozbiórka deskowań i składowanie na placu budowy.

  - Posprzątanie po rozbiórce i odwiezienie z placu budowy.

    - 2. Zbrojenie.

Cena obejmuje:

  - Transport i prostowanie prętów i walcówki.

  - Przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia.

  - Montaż zbrojenia w deskowaniach wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin.

  - Posprzątanie i oczyszczenie miejsca robót.

  - Usuniecie wszystkich odpadów i uporządkowanie terenu.

    - 2. Betonowanie.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie do miejsca wbudowania wszystkich niezbędnych materiałów.

  - Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z jej zagęszczeniem.

  - Pielęgnacja i wykonanie robót wykończeniowych.

  - Wszelkie naprawy powierzchni i struktury betonu.

  - Posprzątanie i oczyszczenie miejsca robót.

  - Usuniecie wszystkich odpadów i uporządkowanie terenu.

  - Wykonanie i dokumentacja niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.

  - Inwentaryzację fundamentów.

      - 3. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru elementu przepustu wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-88/B-06250			Beton zwykły.

PN-ENV 206-1:2002		Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność.

PN-EN 197-1:2002		Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002		Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-86/B-06712			Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711			Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000		Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1:

Oznaczenie składu ziarnowego, Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu  ziaren.

PN-EN 933-1:2000		Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4:

Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-78/B-06714/12		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

PN-88/B-06714/48		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

pyłów mineralnych.

PN-77/B-06714/18		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-88/B-32250			Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN 934:2002		Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

PN-91/S-10042			Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe

i sprężone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998		Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998	Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06		Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215			Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430			Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

i napawania. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/D-95017			Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspólne wymagania i badania.

PN-91/D-95018			Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.

Wspólne wymagania i badania.

PN-75/D-96000			Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002			Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001		Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1. Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001		Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1. Terminologia.

PN-EN 636-3:2001		Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3. Wymagania

do sklejki użytkowej w warunkach zewnętrznych.

PN-93?S-10080		Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

PN-63/B-06251			Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-84/M-81000			Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.