OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU    ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: 		Wymiana pokrycia dachu

LOKALIZACJA: Budynek świetlicowo- mieszkalny  w Barchnowach

dz. nr 20, Barchnowy, gm. Starogard Gdański

Klasyfikacja robót:

45000000-1 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45200000-9 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

ZLECENIODAWCA:  URZĄD GMINY

UL. SIKORKIEGO 9

83-200 STAROGARD GD.

Autor opracowania: Urszula Szopińska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Spis treści

- Wstęp  ………………………………………………….. 4

- Materiały ………………………………………………. 4

- Sprzęt  …………………………………………………. 5

- Transport  ……………………………………………… 5

- Wykonanie robót  ……………………………………… 5

- Kontrola jakości robót  ………………………………… 7

- Obmiar robót  ………………………………………….. 8

- Odbiór robót  …………………………………………… 8

- Podstawa płatności  ……………………………………. 8

- Przepisy związane  …………………………………….. 8

- Wstęp

  - Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachu budynku świetlicowo – mieszkalnego w Barchnowach.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Ogólny zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonania i odbioru robót związanych z wymiana pokrycia dachu oraz robót towarzyszących budynku świetlicowo – mieszkalnego w Barchnowach.

  - Określenia podstawowe:

- tynk – mieszanka wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów

- pokrycie dachowe – górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię przed zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi

- gąsior – wyrób o złożonym kształcie służący do zabudowy kalenicy i naroża w pokryciach dachowych

- komin – część ściany kominowej wystającej ponad dach

- ściana szczytowa – ściana, której część znajdująca się wewnątrz połaci dachowych tworzą szczyt

- system rynnowy – układ rynien i rur spustowych wraz z kształtkami i osprzętem

- wełna mineralna – materiał bezkształtny w postaci krótkich, luźno ułożonych włókien naturalnych, z tworzyw sztucznych

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność realizacji z uzgodnieniami z inwestorem i specyfikacją techniczną.

- Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Stosować można tylko materiały posiadające certyfikat na znak „B” lub świadectwo zgodności z dopuszczonym dokumentem odniesienia takim jak Polska Norma, aprobata techniczna

2.1.2. Ilości zgodne z przedmiarem robót

2.2. Podstawowe materiały

- wełna mineralna

- folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna

- blachodachówka powlekana poliestrem w arkuszach o wymiarach modułu fali 18,33x35,0cm

- blacha płaska ocynkowana gr. 0,5mm powlekana poliestrem

- wkręty samonawiercające 4,8x35mm z uszczelką EPDM

- łaty drewniane 38x50cm nasycone kl.II

- kontrłaty drewniane 20x30 mm nasycone kl.II

- cegła licówka

- beton zwykły B15

- wełna mineralna UNI MATA Gulffiber gr. 15

- okno z profila trzykomorowego

- parapet – żywice mineralne

- okna dachowe „VELUX”

- właz dachowy

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta.

  - Sprzęt przewidziany do wykonania zakresu robót

- samochód dostawczy 0,9 ton

- betoniarka

- szlifierka kątowa

- nożyce do blachy

- nożyce wibracyjne

- wkrętarka

- piła elektryczna

- samochód skrzyniowy 10t

- dźwig 4-6t

- nitownica

- Transport - wymagania ogólne

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju i gabarytu materiału oraz tak aby uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki

Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących wymiany pokrycia dachu oraz robót towarzyszących budynku świetlicowo – mieszkalnym w Barchnowach.

    - Roboty demontażowe i rozbiórkowe.

Robotom demontażowym podlegają :

- dachówka ceramiczna

- rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej

- instalacja odgromowa

5.1.2 Komin przeznaczony do przemurowania należy rozebrać poniżej pokrycia dachowego a następnie wymurować z cegły licówki

5.1.3 Ołacenie dachu łatami drewnianymi impregnowanymi o wymiarze 40x50mm o rozstawie 40cm

5.1.4 Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanych poliestrem. Arkusze łat mocować do łat wkretami 4,8x35mm ocynkowanymi lakierowanymi z uszczelka EPDM za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem. Zużycie wkretów 7-8 szt./m2

5.1.5 Montaż gąsiorów dachowych prostych, wiatrownic płotków śnieżnych oraz opierzeń komina wykonanych z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej poliestrem. Wykonując obróbki blacharskie zwrócić uwagę na staranność wykonania tak aby nie uszkodzić powłoki ochronnej. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy zlikwidować używając farb zaprawkowych

- Kontrola jakości robót

  - Odbiór pokrycia z blachodachówki

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blachodachówki polega na oględzinach pokrycia i sprawdzenie braku uszkodzeń powłoki oraz właściwego rozmieszczenia wkrętów mocujących i ich ilości.

  - Odbiór obróbek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z zasadami montażu wykonania zabezpieczeniach przy kominach, w kalenicy, okapie oraz braku uszkodzeń powłoki, właściwego rozmieszczenia wkrętów i nitów mocujących.

  - Odbiór systemu rynnowego

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z zasadami montażu w zakresie, wymiarów , rozstawu oraz połączeń poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz powierzchni pokrycia. Sprawdzenie szczelności i właściwego spadku można dokonać nalewając wody. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z zasadami montażu w zakresie wymiarów, rozstaw oraz połączeń poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie obejm mocujących tak aby rury tworzyły układ prostolinijny i pionowe.

- Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi Robót jest dla:

pokrycia dachowe – 1m2

obróbki blacharskie - 1m2

komin - 1m3

- Odbiór robót

Odbiór robót następuje po stwierdzeniu poprawności wykonania poszczególnych elementów zadania oraz podpisaniu protokołu odbioru robót.

- Podstawa płatności

Płatności należy przyjmować na podstawie zasad określonych w „Umowie”. Płatność nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania.

- Przepisy związane

PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania i ocena zgodności

PN-88/B-06250        Beton zwykły

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie

PN-EN 501:1999     Wyroby do pokryć dachowych z metalu

PN-89/B-10425       Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania