Minimalne wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

| L.p. | Parametr | Wymagana wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tłumienie energii | 72,0 | % |
| 2 | maksymalne ugięcie StVv | 1,32 | mm |
| 3 | współczynnik tarcia GW | 0,68 |  |
| 4 | odbicie piłki BR | 99,1 | % |
| 5 | relatywna odporność na ścieranie RV | 1,2 |  |
| 6 | wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 0,60 | MPa |
| 7 | wytrzymałość na rozdzieranie | ≥ 0,88 | N/mm2 |
| 8 | wydłużenie w chwili zerwania | 92 | % |
| 9 | zmiana wymiarów w temp. 60stC: | 0,02 /%/ ± 10% |  |
| 10 | mrozoodporność oceniona przyrostem masy | ≤ 0,80 | % |
| 11 | odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu | 5 | nr skali szarej |
| 12 | nasiąkliwość: | nieprzepuszczalna dla wody |  |
| 13 | kolor nawierzchni | czerwony, ceglasty |  |
| 14 | linie segregacyjne | malowane natryskowo |  |
| 15 | gwarancja | 5 | lat |