SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

88-324 Jeziora Wielkie  36

Obiekt:

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

Zakres opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

DATA OPRACOWANIA:14.02.2014

Imię i nazwisko ,   Upr. bud, nr

Piotr Smółka  upr. Nr 261/07

Podpis

I. CZĘSC OGÓLNA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Nazwa:	Modernizacja i remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w

Kościeszkach

Lokalizacja	Kościeszki

Zamawiający:	Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Ogólna charakterystyka:      Zamówienie    ma    na    celu    podniesienie    walorów    użytkowych

remontowanej świetlicy pod względem funkcjonalności, estetyki, trwałości oraz dostosowania do obowiązujących norm i przepisów budowlanych

2.	Przedmiot i zakres robót budowlanych

2.1. Ogólny zakres robót Zakres      robót obejmuje:

- Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7

-  Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4

- Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych-schody zewnętrzne CPV 45233253-7

Remontowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Kościeszki

2 .2 Zakres robót przewidziany do wykonania

Przewiduje się wykonanie następujących prac szczegółowo opisanych w projekcie

budowlanym:

Roboty rozbiórkowe

-wykucie starych ościeżnic drzwiowych

-rozbiórka schodów zewnętrznych,

usunięcie gruzu i nieczystości

•rozbiórki chodników, opasek, murków oporowych
Roboty remontowe:

- wykonanie powłok malarskich 2-krotnie: , balustrady i konstrukcje balustrad do budynku farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem powierzchni i jej odtłuszczeniu,

- montaż stolarki drzwiowej

-         malowanie  sufitów  farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża 2-krotnie,

- wykonanie schodów zew. z betonu B-15 i okładzinie kostką brukową szarą gr.6cm

- wykonanie stalowych balustrad schodów,

-       wykonanie nowych posadzek z gresowych płytek impregnowanych lub szkliwionych wraz z cokolikiem wysokości l0cm na ścianach,

-    gładzie gipsowe z przygotowaniem podłoża

-    malowanie ścian nad lamperiami   2-krotne farbami lateksowymi z przygotowaniem podłoża, sufit podobnie,

- remont łazienki –wymiana urządzeń sanitarnych

- malowanie wewnętrznych ościeży okiennych i drzwiowych farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża 2-krotnie,

- wykonanie stalowych balustrad schodów,

- Dostawa stołów i krzeseł

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórkami , tynków zewnętrznych, ścianek działowych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów zewnętrznych,  podczas remontu świetlicy wiejskiej w  Kościeszkach

1.4.	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 6.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt V.

2.	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt II.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt III

3.2.	Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów

Do wykonania robót związanych z rozbiórkami należy stosować:

- ładowarki,

- mioty pneumatyczne,

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt IV.

4.2.	Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt V.

5.2.	Czynności wstępne

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.3.	Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują: demontaż stolarki drzwiowej wraz z rozbiórkę schodów zewnętrznych

Materia! z rozbiórki należy przewieźć do utylizacji na gruz według wskazań Inwestora.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt VI.

6.2.	Kontrola jakości robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.

7.	OBMIAR ROBOT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt VII.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) rozbieranego elementu.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt Viii

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt IX.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena I m2 robót obejmuje:

- rozebranie opaski , muru oporowego , cokołu,

- odwiezienie materiału z rozbiórki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

ROBOTY MALARSKIE

1.	Wstęp

l.i.      Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem robót malarskich podczas remontu świetlicy świetlicy wiejskiej w  Kościeszkach

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktów},' przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ł. 1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich tynków ścian, sufitów, elementów stalowych i ocynkowanych.

1.4.	Określenia podstawowe

Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed, wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją p. V. oraz zaleceniami Inwestora.

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ó-8m"/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora

- Sprzęt Specjalistyczny sprzęt malarski.

- Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan Techniczny

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych robót malarskich.

- Prace na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem

0/    zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie   ich tłustym kremem ochronnym oraz

wykonywać prace w rękawicach

c/  używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.	Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża

gładkość powierzchni.

Malowanie konstrukcji  stalowych można  wykonać  po  całkowitym i  ostatecznym mocowaniu

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nic dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ a/    rodzaju podłoża

b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)

c/   miejsca i warunków malowania Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5 C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następowa! spadek temperatury poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Przed rozpoczęciem robót maiarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.

5.3.	Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania

-	Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z

powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farbą

antykorozyjną

c/ większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne

otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć

tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i

szorstkości otaczającej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia mb plamy od zaoiiwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i

zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą

-	Podłoża tynkowe powinny.

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub

pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane

b/ szystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie

zaprawą i zatarte do hca: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą gipsową,   dla pozostałych

podłoży - zaprawą cementową lub cementowo-wapienną

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i

chemicznych (wykwity   składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz

osypujących się ziaren piasku

d/   nowe  tynki  cementowe  i   cementowo-wapieraie  powinny  być  zagruntowane  zależnie  od

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

-	Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych
twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicyb/ drobne wady powierzchni   powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanic

szpachlówką   klejowo-olejową   łub   inną   odpowiadającej   normie   państwowej   i   posiadającej

wymagane aprobaty techniczne

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku

dV w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb

nawierzchniowych

-	Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej

lśniącej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4.	Wykonywanie robót malarskich

1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.

2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, piam, prześwitów? podłoża, ślady pędzla i    odprysków.    Dopuszcza    się    chropowatość    powłoki    odpowiadającej    rodzajowi    faktury

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu, powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym matowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na: wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych Sub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki

6. Kontrola jakości

6.1.     Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania.

1/ Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

-badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania

-badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich

5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku -sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach

-sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m farbą podkładową, podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund, powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.

6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich

1/ Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%.

3/ Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 4/ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk iub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 6/ Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być określony:

przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja

przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 7/ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują ślady farby.

8/   Sprawdzenie   odporności   na   ścieranie   powłok   lakierowych   należy   wykonać   zgodnie   z wymaganiami normy państwowej

9/  Sprawdzenie  odporności  na  zarysowanie  przeprowadza  się  metodą uproszczoną -   przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu  próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 10/ Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową.

11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami

elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy

przeprowadzać zgodnie z normami lub ś-wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie

państwowej

13/   Sprawdzenie   twardości   powłok   metodą  uproszczona  polega   na   lekkim  przesunięciu   po

powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego.

Powłoka jesl dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne

okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m.  Badanie według metody ścisłej należy wykonać

zgodnie z ustaleniami normy.

14/  Sprawdzenie pi^yczepności  powłok może być wykonana różnymi  metodami zależnie od

rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie

-	badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o
ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża

-	badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy
przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co
1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za
pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub iakieru, po upływie trzech dni pasek
należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej
lub w podkładzie

-	badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna
struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na
stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części
powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka
była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90
do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności
powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie
odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim), badanie to należy
przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, gdy na dwóch
z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż I kawałek (całkowicie lub częściowo) po
przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem

-	badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej

15/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą potęga na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą. jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po

wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.

17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej.

18/ Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powloką ma połysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami

Ocena jakości malowania

1/ Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane.

2/ Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań

3/ W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską

- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska

plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby

-	matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie
powłoki malarskiej

-	odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki -
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować
powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8.	Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST „Wymagania ogólne" pkt Viii

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	Podstawa płatności

Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje: roboty przygotowawcze zak

PN-85/B- 04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-0440J.01     Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne. PN-87/C-04403.01      Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia ogólne i

zakres normy. Metody badań.
PN-79/C-81514	Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.

PN-EN ISO 2808:2000	Farby i lakier}'. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-76/C-SI516	Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

Zastąpiona częściowo: PN-ISO 7784-1 2000

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.
Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na
działanie wody ora/ na oznaczenie nasiąkliwości.
PN-EN ISO 6272:1999	Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka.

Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny).

Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy).

Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza.

Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 24624:1994/Azl:2000	Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-70/C-81536 PN-67/C-81542 wydajności. PN-70/H-97051

Wyroby    lakierowe.    Przybliżone    metody    obliczania    zużycia    i

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. Woda do ceiów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-75/C-04630. PN-69/B-10280.

PN-62/C-81502. PN-C-81901,97. PN-C-81901;97. PN-71/H-97053

Roboty   malarskie   budowlane   farbami   wodnymi   i   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogóinego stosowania. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

10.2.    Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie Instrukcja producenta.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POSADZKI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA

LI. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek gresowych, terakotowych podczas remontu świetlicy wiejskiej w

Kościeszkach

-	cokoliki gresowe i terakotowe luzem 30x10 o wysokości l0cm

1.2. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(DzU. Nrl09 poz.1156) Załącznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą byc wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wymaganiach ogólnych, p 6

2.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

•	Wyroby ceramiczne;

Płytki podłogowe ceramiczne typu gresy, terakota Właściwości płytek podłogowych ceramicznych:

-	barwa: wg wzorca producenta,

-      nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2.5%,

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25.0 MPa

- ścieralność nie więcej niż 1.5mm.

- mm

- grubość	+-05 mm

- krzywizna	1,0 mm.

- twardość wg skali Mohsa&

- ścieralność	V klasa ścieralności

- na schodach i w przedsionku, jako aniypośH/gowe

Płytki gresowe i terakotowe uzupełnić następującymi elementami: stopnice schodów, cokoliki przyścienne, kątowniki, narożniki. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość	+ - l,5mm,

- grubość	+ - O.Smm,

-	krzywizna	l,0mm.

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - część ogólna, p.V.

5.1. Posadzka z płytek ceramicznych

Warstwa samopoziornująca gotowa gr. 1-1,5cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża preparatem gruntującym, ułożeniem płytek (w przypadku wykonania warstwy cementowej wyrównawczej - zatarcie).

Wymagania podstawowe;

- podkład cementowy wykonać zgodnie z projektem wg określonej wytrzymałości i grubości podkładu i dyłatacje oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, zaprawę przygotować mechanicznie

- zaprawę rozkładać między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z

wyrównaniem   i   zatarciem,   powierzchnia   podkładu   ma   być   równa   lub   pochylona   wg

ustalonego spadku.

Klejenie płytek na zaprawę klejową ze spoiną gr.3mm

6.	KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDÓW LANYCH

Ogólne warunki podano w p.VI części ogólnej specyfikacji.

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.	WYMACANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne warunki podano w pVIł części ogólnej specyfikacji

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8.	ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne warunki podano w p.VIII części ogólnej specyfikacji.

Podstawą do odbioru posadzek powinny stanowić następujące dokumenty

- Dokumentacja Projektowa,

- Dziennik budowy,

- Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, w przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości me odpowiadają wymaganiom technicznym- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością lmm, a szerokości spoin - za pomocą szczeiinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna byc dodatkowo zmyta 5-proc Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalom wapiennego Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki

9.	ROZLICZENIA ROBÓT

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. IX części ogólnej specyfikacji technicznej -   Płaci się za ustaloną iłość m' powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-75/C-04630.    Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-3OO0O.    Cement portlandzki.

PN-88/B-30001.    Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711.    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175.    Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-75/33-042 70.    Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-78/B-89004.    Materiały  podłogowe   z   polichlorku  winylu.   Wykładziny  elastyczne  bez

warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki.

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producentów

KONSTRUKCJE STALOWE-BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad stalowych schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą dostawy i montażu:

- balustrady zewnętrznej,

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5.	Wymagania ogólne dotyczące robót

Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy

zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeńsiwa i higieny pracy.

Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów,

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych",  przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia  6.02.2003   r.. w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r.)

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.2.	Wymagania szczegółowe

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal zgodnie z normą PN-82/S-10052 oraz elektrody zgodnie z PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420.

3.	SPRZĘT

3.1.	Wymagania ogólne

Sprzęt wykorzystywany do wykonywania i montażu konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o mchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych.

3.2.	Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami do spawania stali oraz drobnym sprzętem potrzebnym do montażu stolarki i ślusarki.

4.	TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające ? obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz   pracowników   na   terenie   budowy.   Ponadto   muszą   zapewniać   dostarczenie   materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów

4.2.WymaganiaszczegółoweMateriały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz w części ogólnej ST, p. V.

5.2.	Zakres wykonania robół

Elementy balustrady należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych według ustaleń z inwestorem. W warunkach warsztatowych konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Prefabrykowane elementy osadzić na budowie w sposób określony uzgodniony z Inwestorem i spasowac. Styki wykończyć. Balustradę należy pomalować na wymagany kolor.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne", p. V.

6.2.	Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,

w   miarę   postępu   robót,   jakości   używanych   przez   Wykonawcę   materiałów   i   zgodności

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

badanie dostaw materiałów,

kontrolę poprawności wykonania i skuteczności połączeń,

kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),

ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

oraz   sprawdzenie   zgodności   dostarczonych   przez   Wykonawcę   dokumentów   dotyczących

stosowanych materiałów z wymogami prawa.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest t  wykonanych konstrukcji stalowych.

8.	ODBIÓR ROBOT

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z wymogami inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania t konstrukcji obejmuje.

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiałów

przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

wstępny montaż

montaż konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzeń

zabezpieczenie antykorozyjne

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-77/B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe.

PN-D-01001	Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

PN-D-01006	Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-C-01 700	Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia

PN-EN 971-1	Farby   i   lakiery.   Terminy   i   definicje   dotyczące   wyrobów   lakierowych.

BETON NIEKONSTRUKCYJNY B-10 I B-7,5 – PODBUDOWY

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy poniżej B25 o gr. Po zagęszczeniu 12 cm schodów

Specyfikacje dotyczące betonu, jego składników: cenieniu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków.

1.2.	Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w-punkcie 1.1

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Beton podkładowy jako warstwa wyrównawcza na istniejących warstwach betonowych.

2.	MATERIAŁY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-2 z uwagami:

-	do pkt 2.3.1. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu"' dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych - węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0.5 %.

-	do punktu 2.3.3. Uziarnienie kruszywa
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-63 mm.

Bok oczka sita (mm)	przechodzi przez sito %

0. 25	1-8

0,50	8-20

1,0	13 ^ 28

2,0	19-38

4,0	25 - 45

8,0	30-55

16,0	40^67

31,5	60^80

63,0	100

-	do punktu 2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.

3.	SPRZĘT

Jak w punkcie Ul Specyfikacji ST-2.

4.	TRANSPORT

Jak w punkcie IV Specyfikacji ST-2.

5.	WYKONANIE ROBÓT
Jak w punkcie V Specyfikacji ST-2.
do punktu 5. i. Wytwarzanie betonu.

- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczać 32%

- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3

- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna być nie mniejsza od F 50 do punktu 5.4.1. Zalecenia ogólne

- dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu

do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów

•	nie dotyczy betonu niekonstnakcyjnegodo punktu 5,5, Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie,

- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne

- rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach do punktu 5.7. Usterki wykonania

- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą--    wymiary w planie ± 5 cm

rzędne wierzchu betonu ± 2 cm

płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Jak w punkcie Vi ST-2. z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości.

•	do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0
do 0.25 mm. Ilość cementu na lm3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

•	beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody ( wskaźnik ciśnienia przyjęto
poniżej 0.5 -W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

•	do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7.	Obmiar robót

Jak w punkcie VII Specyfikacji ST-2.

8.	Podstawa odbioru

Jak w punkcie VIII Specyfikacji ST-2

9.	Podstawy płatności

Jak w punkcie IX Specyfikacji ST-2

- PRZEPISY ZWIĄZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-2

# KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacje Techniczne

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z ustawieniem krawężników betonowych/ obrzeża betonowe o wym.   20 *6 cm

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych wp.1.1

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników 20x6 cm.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogóJne" pkt 6.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt V.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne" pkt 11.

2.2.	Stosowane materiały
Materiałami stasowanymi są:
krawężniki betonowe (B35) 20x6,0cm
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3.	Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.3.1.	Typy

Typ krawężników betonowych:  chodnikowy

2.3.2.	Rodzaje

Rodzaj krawężników betonowych prostokątne .

2.3.3.	Odmiany

Krawężnik betonowy jednowarstwowy

2.3.4.	Gatunki
gatunek 1 - Gl,

2.4.	Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1. a wymiary podano w tablicy

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy !.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

| Typ krawężni ka | Rodzaj krawężni ka | Wymiary krawężników, cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | b | h | c | d |
| D | a | 100 | 06 | 20 | min. 3 max. 7 | min. 12 max. 15 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

| Rodzaj Wymiaru | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| 1 | ±8 |
| b. h | ±3 |

2.4.2.	Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BlN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

2.4.3.	Składowanie

Krawężniki    betonowe    mogą    być    przechowywane    na    składowiskach    otwartych,

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość

krawężnika.Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm |  | 2 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i narożv | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | niedopuszczalne |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: - liczba max |  |
|  | - długość, mm, max | 20 |
|  | - głębokość, mm, max |  |

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1.	Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-SS/B-06250, kiasy B 30 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: nasiąkliwością, poniżej 4%.

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku i. 3 mm, dla gatunku 2. 4 mm. mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250.

2.4.4.2.	Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3.	Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/Ał ] 997.

Kruszywo      należy      przechowywać      w      warunkach      zabezpieczających     je      przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek

2.4.4.4.	Woda

Woda powinna być odmiany „5" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

2.5.	Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-067 12/A1:1997, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.

Cement   na   podsypkę   i   do   zaprawy   cementowo-piaskowej   powinien   być   cementem portlandzkim klasy  nie mniejszej  niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-EN   197-1:2002. Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

2.6.	Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

ławy betonowej - beton kiasy B 15 lub B 10, wg PN-88/B-OÓ250, którego składniki powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111:1996,

ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.1996/Az 1:2001.

2.7.	Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne'"' pkt ITT.

3.2.	Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

betoniarek  do wytwarzania betonu  i zapraw oraz przygotowania podsypki  cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt IV

4.2.	Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w  pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki  powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego

więcej niz 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3.     Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających

je   przed   zanieczyszczeniem   i   zmieszaniem   z   innymi   materiałami.   Podczas   transportu

kruszywa  powinny  być zabezpieczone przed wysypaniem,  a kruszywo  drobne -  przed

rozpyleniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt V.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VI

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1.	Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tab. 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. zgodnie z ustaleniami P1M-EN 991: i 999.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2.	Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1.	Sprawdzenie koryta pod lawę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi + 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne

z pkt 5.2.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

dopuszczalne odchylenia linii  krawężników w  poziomie od linii   projektowanej,  które

wynosi ± 1 cm na każde

! 00 m ustawionego krawężnika, dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, równość gómej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej laty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, dokładność   wypełnienia   spoin   bada   się  co   10  metrów.   Spoiny  muszą  być  wypełnione

całkowicie na pełną głębokość.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VII

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VIII.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inwestora,  jeżeli   wszystkie  pomiary   i   badania   z  zachowaniem  tolerancji   dary   wyniki

pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających s ulegających zakryciu podlegają,
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem ,

wykonanie podsypki.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt IX

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m krawężnika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem  zagęszczeniem podłoża ,

,

wykonanie podsypki.

ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,

wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

zalanie spoin masą zalewową,

zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.       Przepisy związane

10.1.   Normy

PN-B-06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-88/B-06250 PN-63/B-06251

Beton zwykłyRoboty      betonowe      i      żelbetowe.      Wymagania

techniczne.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-79/B-06731 PN-86/B-06712/AL1997 PN-EN 991:1999

Kruszywa mineralne do betonu

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Kruszywo     naturalne     do Żwir i mieszanka. Kruszywo     łamane

PN-B-111L1996

Kruszywo mineralne, nawierzchni drogowych Kruszywo mineralne, nawierzchni drogowych Kruszywa     mineralne.

do

PN-B-11112;PN-B-1

do

996/Az 1:2001 1113:1996

Kruszywo     naturalne nawierzchni drogowych. Piasek. Cement.    Części:    Skład,    wymagania   i    kryteria zgodności     dotyczące     cementów     powszeclinego użytku.

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Cement. Transport i przechowywanie Drogi samochodowe. Masa zalewowa Prefabrykaty     budowlane     z     betonu.

BN-64/8845-02

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej jako okładzina schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kościeszkach

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo -piaskowej 1:4, przy wykonywaniu opaski , chodników podczas remontu budynku Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne" pkt 6.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne" pkt V.

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogóine wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne" pkt 11.

2.2.	Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.	Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej i wydanej na jej podstawie deklaracji zgodności z tą aprobatą.

2.2.2.	Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

-	2 mm, dia kostek o gmbości < 80 mm.

2.2.3.	Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kształt i wzór kostki podlega akceptacji Inwestora. Proponuje się   HOLLAND

Grubość kostki i 40 mm.

Kolorystka: , piaskowa, czarna..

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości      ± 3 mm,

-    na szerokości   ± 3 mm,

-    na grubości      ± 5 mm.

2.2.4.	Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza ni z 50 Mpa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.	Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6.	Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami ww. normy.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie   wytrzymałości    na    ściskanie   w    stosunku    do   wytrzymałości    próbek    nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.7.	Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-84/B-041I1 powinna

wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3.      Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.	Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32.5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2.	Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712/A1.1997. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.	Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4.	Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,

zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwale zabarwienie. Powinny to być   barwniki

nieorganiczne.

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt III

3.2.	Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach

4.	Transport

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne'1 pkl IV 4.2.      Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie

specjalne urządzenie pakuje je w folię i  spina taśmą stalową, co gwarantuje transport

samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki   betonowe   można   również   przewozić   samochodami  na   paletach  transportowych

producenta.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne1' pkt V

5.2.	Podłoże

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża7'.

5.3.	Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową Podbudowę stanowi: beton piaskowy B-7,5 gr. 20cm zgodnie z wymogami określonymi ST-20 „Beton niekonstrukcyjny B-10 i B-7,5 - podbudowy".

5.4.	Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z wymogami określonymi w ST-21 „Krawężniki betonowe".

5.5.	Podsypka

Na   podsypkę   cementowo   -   piaskową  należy   stosować   piasek   gruby,   odpowiadający

wymaganiom PN-B-06712-1997.

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4

części).   Należy ją  przygotować   w   mieszarkach   mechanicznych.   Grubość   podsypki   po

zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą. zagęszczona i

wyprofilowana.

5.6.	Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej  zaakceptowanego przez Inwestora. Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po   ubiciu    nawierzchni   należy   uzupełnić   szczeliny   piaskiem   i   zamieść   nawierzchnię Nawierzchnia z wypełnieniem  spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -  może być zaraz oddana do ruchu.

6.	Kontrola jakości robót

6, i.     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VI.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent  kostek

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2. i niniejszej ST

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek

ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1.	Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami inwestora .

6.3.2.	Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Inwestora projektową oraz pkt 5 5 niniejszej ST.

6.3.3.	Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z ustaleniami Inwestora oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

-	pomierzenie szerokości spoin,

-    sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania).

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.	Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.	Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą RN-68/8931 -04 nie powinny przekraczać 0.8 cm.

6.4.2.	Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami z Inwestorem  z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3.	Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawiei^chni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± ł cm.

6.4.4.	Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.5.	Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać r 1.0 cm.

6.5.	Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość    pomiarów    dla    cech    geometrycznych    nawierzchni   z   kostki   brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dła niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam. gdzie poleci Inżynier.

7.	Obmiar robót

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VII

7.2.	Jednostka obmiarową

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.	Odbiór robót

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt VIII.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera,   jeżeli   wszystkie   pomiary   i   badania   z   zachowaniem   tolerancji   dały   wyniki

pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne" p. V.

9.	Podstawa płatności

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt IX.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.	przepisy związane
Normy

PN-84/B-0411 ]	Materiały   kamienne.    Oznaczenie    ścieralności    na

tarczy Boehmego
PN-88/B-0625O	Beton zwykły

PN-B-	Kruszywa mineralne do betonu.

06712/A1.1997 PN-EN 197-1:2002       Cement.     Części:     Skład,    wymagania    i    kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Sporządził:

Imię i nazwisko ,   Upr. nr

Piotr Smółka  upr. Nr 261/07