D -02.00.01 ROBOTY ZIEMNE.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych

- wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład (złagodzenie pochylenia skarp, wykonanie wykopów dla drenu, usunięcie koluwium)

- wykonanie nasypów z pozyskaniem gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość nasypu - ró6nica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza ni6 1 m.

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza ni6 1 m.

1.4.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obcią6eniem.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło6one w obrębie pasa robót drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło6one poza pasem robót drogowych.

1.4.11. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is =

d

ds

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu6ąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/893-12 [7], (Mg/m3).

1.4.13. Wskaźnik ró6noziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

|  |  | I |  | = | E2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E | 1 |  |
| gdzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | - | moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcią6eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- |  |  |  |  |  |
| 02205:1998 [4], |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 | - | moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obcią6eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- |  |  |  |  |  |
| 02205:1998 [4]. |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D- 02.03.01, pkt 2.

2.3 Zasady wykorzystania gruntów

Gruntu uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem In6yniera.

Je6eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopu, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą In6yniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni6 budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowa6nej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez In6yniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Miejsce odkładu gruntu nieprzydatnego do ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja odkładu musi być zaakceptowana przez In6yniera. In6ynier mo6e nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]

| Lp. | Wyszczególnie | Jednostk | Grupy gruntów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości |  | Niewysadzinowe | Wątpliwe | Wysadzinowe |
| l | Rodzaj gruntu |  | - rumosz | - piasek pylasty | mało |
|  |  |  | Niegliniasty | - zwietrzelina | — glina piasz |
|  |  |  | - 6wir | gliniasta | czysta zwięzła, |
|  |  |  | - pospółka - | - rumosz gliniasty | glina zwięzła, |
|  |  |  | piasek gruby |  | glina pylasta |
|  |  |  | - piasek średni | - 6wir gliniasty | - ił, ił piaszczys |
|  |  |  | - piasek drobny | - pospółka | ty, ił pylasty |
|  |  |  | - 6u6el | gliniasta | bardzo |
|  |  |  | Nierozpadowy |  | — piasek gliniasty |
|  |  |  |  |  | - pył, pył piasz |
|  |  |  |  |  | czysty |
|  |  |  |  |  | - glina piasz |
|  |  |  |  |  | czysta, glina, |
|  |  |  |  |  | glina pylasta |
|  |  |  |  |  | — ił warwowy |
| 2 | Zawartość |  |  |  |  |
|  | Cząstek | % |  |  |  |
|  | < 0,075 mm |  | <15 | od 15 do 30 | >30 |
|  | <0,02 mm |  | <3 | od 3 do 10 | >10 |
| 3 | Kapilamość |  |  |  |  |
|  | bierna | M | <1,0 | >1,0 | >1,0 |
| 4 | Wskaźnik |  |  |  |  |
|  | piaskowy WP |  | >35 | od 25 do 35 | <25 |

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo6liwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),

- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mo6e być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez In6yniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe ni6 ± 10cm. Ró6nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo6e przekraczać +1cm i -3cm.

Szerokość korpusu nie mo6e ró6nić się od szerokości projektowanej o więcej ni6 ±10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró6nić się od projektowanego o więcej ni6 10% jego wartości wyra6onej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezale6nie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Je6eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równie6 za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia odwodniania wykopu musi umo6liwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych nale6y zachować odpowiedni spadek podłu6ny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umo6liwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy ni6 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni6 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale6y uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, nale6y ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale6y odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą ró6nić się od wymiarów projektowanych o więcej ni6 ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę nale6y zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania jakości robót określono w pkt 6 SST D-02.01.01 D-02.03.01

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

| Lp. |  |  | Badana cecha |  |  | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pomiar szerokości korpusu |  |  |  |  |
|  |  | ziemnego |  |  |  | Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub |
| 2 |  | Pomiar szerokości dna rowu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | niwelatorem, w odstępach co 200 m na |
| 3 |  | Pomiar | rzędnych | powierzchni |  |  |
|  |  |  |  |  |  | prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 |
|  |  | korpusu ziemnego |  |  |  | m co 50 m na łukach o R < 100 m |
| 4 |  | Pomiar pochylenia skarp |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | oraz w miejscach, które budzą wątpliwości |
| 5 |  | Pomiar równości |  | powierzchni |  |  |
|  |  | korpusu |  |  |  |  |
| 6 |  | Pomiar równości skarp |  |  |  |  |
| 7 |  | Pomiar | spadku | podłu6nego |  | Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w |
|  |  | powierzchni korpusu lub dna rowu |  |  |  | punktach wątpliwych |
| 8 |  | Badanie zagęszczenia gruntu |  |  |  | Wskaźnik zagęszczenia określać dla ka6dej uło6onej warstwy lecz |
|  |  |  |  |  |  | nie rzadziej ni6 w trzech punktach na 1000 m2 warstwy |

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie mo6e ró6nić się od szerokości projektowanej o więcej ni6 ± 10 cm.

6.3.3.Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie mo6e ró6nić się od szerokości projektowanej o więcej ni6 ± 5cm. 6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą ró6nić się od rzędnych projektowanych o więcej ni6 -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo6e ró6nić się od pochylenia projektowanego o więcej ni6 10% wartości pochylenia wyra6onego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłu6ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłu6ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie mo6e dawać ró6nic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych ni6 -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z wymaganiami SST D-02.01.01 D-02.03.01. W przypadku gruntów dla których nie mo6na określić wskaźnika zagęszczenia nale6y określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In6yniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, In6ynier mo6e uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obni6oną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In6yniera, je6eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.

Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkładzie,

- ew. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

- rekultywację terenu.

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagęszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,

- odwodnienie terenu robót,

- ew. wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1. Normy

- PN-B-02480:1986   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-B-04481:1988   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

- PN-B-04493:1960   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

- PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN-963:1999    Geotekstylia i wyroby pokrewne

- BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

- BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło6a przez obcią6enie płytą

- BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badań podło6a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podło6a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.