Gmina Końskie

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D - 05.01.03b

NAPRAWA  NAWIERZCHNI

TŁUCZNIOWO – ŻWIROWEJ

Końskie 2017

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. materiały

3. sprzęt

4. transport

5. wykonanie robót

6. kontrola jakości robót

7. obmiar robót

8. odbiór robót

9. podstawa płatności

10. przepisy związane

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni żwirowej.

- 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni tłuczniowo - żwirowej na drogach gminnych na terenie gminy Końskie.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni tłuczniowo - żwirowej, obejmującej naprawy cząstkowe, naprawy średnie i odnowę nawierzchni.

- 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna jest wykonana z materiału kamiennego bez użycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein) o powierzchni do około 5 m2.

1.4.3. Naprawa średnia - remont cząstkowy z uzupełnieniem warstwy górnej na odcinkach z większymi jej ubytkami.

1.4.4. Odnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubości nawierzchni lub znacznej liczbie wybojów lub kolein, powodujących nieopłacalność wykonania napraw cząstkowych lub naprawy średniej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D – 00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D – 00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

- 2. materiały

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D –00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

- 2.2. Materiały do wykonania  robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania naprawy nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materiał kamienny (niesort)

Materiał kamienny (niesort) powinien mieć krzywą uziarnienia mieszczącą się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia oraz ze składem ramowym uziarnienia.

- 3. sprzęt

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

- 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania napraw nawierzchni

W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca   powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

      równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatorów) do spulchniania, rozkładania, mieszania i profilowania,

      samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami,

      przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,

      walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

      ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak oskardy, łopaty, ubijarki ręczne itp.

- 4. transport

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

- 4.2. Transport materiałów

Materiały do naprawy nawierzchni można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

- 5. wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

- 5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1.     roboty przygotowawcze,

2.     naprawę nawierzchni,

3.     roboty wykończeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót:

      remont cząstkowy, obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein,

      naprawę średnią, obejmującą remont cząstkowy wybojów lub kolein oraz uzupełnienie warstwy górnej na odcinkach z większymi jej ubytkami,

      odnowę nawierzchni, obejmującą naprawę kapitalną z remontem cząstkowym  wybojów i kolein oraz ułożeniem warstwy górnej do pełnej grubości.

- 5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaga starannej i stałej konserwacji w okresie jej istnienia.

Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni oraz od pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim:

      należytego utrzymania profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu wód deszczowych z jezdni i korony drogi,

      utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia, zarastania trawą, rozmycia), tj. oczyszczenia rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im pierwotnego kształtu oraz spadków podłużnych,

      uprzątania resztek śniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania odpływu z drogi wód po stopieniu i zapobiegania przed rozmiękaniem korpusu drogowego.

- 5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Koordynatora:

      ustalić lokalizację terenu robót,

      przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych.

- 5.5. Roboty ziemne

Ewentualne występujące towarzyszące roboty ziemne należy wykonać w sposób zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Koordynatora przy korzystaniu z zaleceń właściwych dla robót naprawczych nawierzchni oraz ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.

- 5.6. Naprawa nawierzchni tłuczniowo - żwirowej

5.6.1. Remont  cząstkowy nawierzchni tłuczniowo - żwirowej

Naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowo - żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem.

Remont cząstkowy nawierzchni polega na:

      oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń,

      polaniu (zwilżeniu) wodą naprawionej powierzchni,

      wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami),

      zasypaniu dna wyboju lub koleiny niesortem o uziarnieniu np. 0¸31,5 mm. Niesort użyty do napraw nawierzchni powinien zawierać więcej lepiszcza niż niesort użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni tłuczniowo - żwirowej,

      wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót (np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną) do zagęszczenia można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

Pożądane jest prowadzenie napraw cząstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszcze wilgotna.

5.6.2. Naprawa średnia nawierzchni tłuczniowo - żwirowej

Naprawę średnią nawierzchni tłuczniowo - żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni tworzą się wyboje lub koleiny, a grubość nawierzchni uległa niewielkiemu zmniejszeniu na krótkich odcinkach drogi. Naprawa średnia może być wykonywana w odstępie 1¸2 lat.

W ramach naprawy średniej nawierzchni tłuczniowo - żwirowej należy wykonać:

      remont cząstkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1,

      uzupełnienie warstwy niesortu w warstwie górnej, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.3.

5.6.3. Odnowa nawierzchni tłuczniowo - żwirowej

Odnowę (naprawę kapitalną) nawierzchni tłuczniowo - żwirowej należy wykonać, jeśli:

      grubość górnej warstwy nawierzchni dwu- i trzywarstwowych zmaleje do 2 cm lub nawierzchni jednowarstwowej (na podkładzie) zmaleje do 4 cm,

      grubość górnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dołów (wybojów) i kolein na dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne.

Odnowa nawierzchni może być wykonywana w odstępie 5¸8 lat.

Przy odnowie nawierzchni tłuczniowo - żwirowej trzeba wykonać kolejno następujące roboty:

1)     oczyścić nawierzchnię z błota,

2)     zwilżyć wodą i wzruszyć górną warstwę, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywarkami,

3)     wypełnić wyboje i koleiny niesortem o uziarnieniu 0¸63 mm oraz je zagęścić,

4)     rozścielić niesort o uziarnieniu 0¸31,5 mm w takiej ilości, aby po zawałowaniu łącznie ze starą warstwą uzyskać pierwotną grubość, tj. w stanie luźnym 6¸13 cm,

5)     sprofilować (najlepiej równiarką) rozścielony niesort oraz dokładnie go zawałować.

Do wałowania należy używać walce samobieżne o masie 6¸10 ton lub zespół walców przyczepnych każdy o masie 3¸4 ton. Wałowanie rozpoczyna się od krawędzi i stopniowo przesuwa się ku osi jezdni. Wałowanie uważa się za ukończone, gdy przed kołami gniotącymi nie tworzy się fala i na wałowanej nawierzchni brak wyraźnych śladów kół walca.

W czasie wałowania materiał kamienny powinien mieć stałą wilgotność odpowiadającą wilgotności optymalnej.

- 5.7. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

      niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, ew. rowów, poboczy itp.,

      roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

- 6. kontrola jakości robót

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

- 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

      wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Koordynatorowi do akceptacji.

- 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

- Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| - Lp. | - Wyszczególnienie robót | - Częstotliwość badań | - Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Wyznaczenie powierzchni do naprawy nawierzchni | - 1 raz | - Tylko niezbędna powierzchnia |
| - 2 | - Roboty przygotowawcze | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5 |
| - 3 | - Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu cząstkowego, profilowania, naprawy kapitalnej, odnowy) | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5 |
| - 4 | - Roboty wykończeniowe | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5 |

- 6.4. Badania wykonanych robót

- Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

      wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

      poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

- 7. obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

- 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

- 8. odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Koordynatora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

- Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST  D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST.

- 9. podstawa płatności

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni obejmuje:

      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

      oznakowanie robót,

      przygotowanie podłoża,

      dostarczenie materiałów i sprzętu,

      wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,

      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

      odwiezienie sprzętu.

- 10. przepisy związane

- 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

- 10.2. Inne materiały

- Podręczniki i przepisy utrzymania dróg