M.19.01.03. 	BARIERY KRAWĘDZIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

# WSTĘP

## 1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem barier krawędziowych w ramach przebudowy w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej Nr 1933 N Wysokie ( dr. krajowa nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie do dr. Nr 1872 N w km 8+700 wraz z dojazdami.

## 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem barier krawędziowych mostowych z rozstawem słupków  zgodnych z przeprowadzonymi badaniami dla zadanego poziomu powstrzymywania, szerokości pracującej i intesywności zderzenia.

## 1.4. Ogólne wymagania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

# MATERIAŁY

Na obiekcie zastosowano bariery krawędziowe z kotwami o następujących parametrach:

- poziom powstrzymywania				- H2,

- szerokość pracująca					- W3,

- poziom intensywności zderzenia			- ASI-B.

Materiałami do wykonania barier krawędziowych są;

- prowadnica,

- słupek,

- przekładka,

- wspornik,

- liny,

- kotwy wklejane dostarczone przez producenta barier,

Bariery krawędziowe z kotwami należy zamówić u wytwórcy z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci ocynku. Należy również zamówić elementy przejściowe do barier z pasem profilowym.

# SPRZĘT

Wymagania ogólne przedstawiono w STT DM.00.00.00.

# TRANSPORT

Wymagania dotyczące warunków ogólnych, jakim powinien odpowiadać transportu według SST DM.00.00.00.

Elementy barier należy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportowego. Elementy śliskie (szczególnie pasy profilowe) przewozić należy w opakowaniach tj. paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych.

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.

# WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M. 00.00.00.

## 5.1. Montaż kotew.

Prace należy rozpocząć od wyznaczenie zgodnie z Dokumentacją Projektowa lokalizacji kotew. Pręty należy przyciąć na długość zgodną z Dokumentacją Projektową.

Otwory w betonie elementów konstrukcji obiektów mostowych mogą być wykonane wyłącznie przy użyciu wierteł spiralnych lub koronkowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą dłutowania betonu przy użyciu młotka wyburzeniowego. Na wykonanie otworów Wykonawca musi otrzymać zgodę Inspektora Nadzoru.

Otwory o odpowiedniej średnicy należy wykonać techniką bezudarową i oczyścić za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem bądź odkurzaczem przemysłowym z wszelkich zanieczyszczeń i pyłów. Żywicę należy umieścić w otworze oraz na pręcie w takiej ilości aby po wetknięciu pręta nadmiar był wyciśnięty z otworu ma być to sygnałem że nie pozostały w otworze przestrzenie wolne bez żywicy. Nadmiar wyciśniętej z otworu żywicy należy usunąć.

## 5.2 Montaż barier

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą Roboty przy wykonywaniu barier krawędziowych zgodnie z wymaganiami producenta barier.

Montaż barier należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta barier.

Słupki podzestawów barier krawędziowych ustawić w oznaczonych miejscach. Sprawdzić prawidłowość ustawienia. Przykręcić do kotew umieszczonych w belkach gzymsowych.

Wysokość stalowych barier mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 0,75 m.

Dopuszczalne odchyłki wysokości powinny wynosić ±2 cm.

## 5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Bariery powinny być zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe o grubości powłoki wg PN-EN ISO 1461. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawiać na budowie przez cynkowanie lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z dużą zawartością części stałych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barier. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1,0 cm na długości 8,0 m. Sprawdzeniu podlega również rodzaj kotew, śrub i podkładek, wyposażenie w elementy odblaskowe oraz jakość zabezpieczenia antykorozyjnego. Sprawdzeniu podlega również właściwe przykręcenie słupka bariery do kotwy. Gwint kotwy powinien wystawać minimum dwa zwoje ponad nakrętkę.

Ocenie podlega ciągłość, wygląd i grubość powłoki cynku. Grubość wg PN-EN ISO 1461 mierzy się grubościomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i zamontowanej bariery krawędziowej stalowej o określonych w projekcie parametrach wraz z zakotwieniami.

# ODBIÓR ROBÓT

## 8.1.	Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D M 00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów, wyniki pomiarów i badali z bieżącej kontroli materiałów i Robót.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robót.

## 8.2.	Rodzaje odbiorów

Odbiór barier ochronnych obejmuje:

- Odbiór częściowy

- dostarczone na budowę elementy stalowe, barier i balustrad,

- montaż bariery

- ochrona antykorozyjna.

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancyjnego.

zgodnie z zasadami podanymi w SST D M 00.00.00 "Wymagania ogóle".

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa zamontowania 1 m bariery ochronnej wraz z zakotwieniami uwzględnia:

- składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- przygotowanie Robót i ich wyznaczenie,

- wykonanie i oczyszczenie otworów

- montaż kotew,

- ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barier na obiekcie,

- wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,

- ochronę antykorozyjną

- wykonanie badań i pomiarów,

- oczyszczenie i uporządkowanie miejsca Robót

- zabezpieczenie i oznakowanie robót.

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1.	Normy

- PN-EN 1317-1		Systemy ograniczające drogę. Terminologia i ogólne kryteria metod badań.

- PN-EN 1317-2		Systemy ograniczające drogę. Klasy działania, kryteria przyjęcia badań

zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

- PN-EN 1317-5+A1	Systemy  ograniczające  drogę.  Wymagania w  odniesieniu do  wyrobów i

Ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.

- PN-EN ISO 1461		Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. Wymagania i

badania.

## 10.2.	Inne dokumenty

7.				Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP - Warszawa,

kwiecień 2010 r.