M-13.02.01. BETON KLASY C16/20

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu podkładowego klasy niewyższej niż C16/25 w ramach budowy szlaku turystycznego „BUNELKA”.

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- z betonu podkładowego klasy C16/20, bez deskowania jako podbudowa fundamentów podpór,,

Zakres robót objętych SST:

- zabetonowanie warstw podkładowych z C16/25

- pielęgnacja betonu

Pozostałe uwagi jak w SST M-13.01.00. p.1.

1.4.	Określenia podstawowe

m3 betonu - ilość betonu odpowiedniej klasy wbudowanego we właściwe elementy określone jednoznacznie w dokumentacji projektowej

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonania betonów do konstrukcji mostowych, wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.	Materiały

Wg ST M-13.01.00. p.2 bez punktów 2.1., 2.8., 2.9. i 2.10. /dodatków i domieszek do betonu nie stosować/.

Ponadto w pozostałych, odpowiednich punktach uwzględnić poniższe uwagi:

- w pkt.2.2.-zastosować cement portlandzki marki 35 dla betonu klasy C16/220.

- w pkt.2.4. - zastosować kruszywo grube, naturalne wyłącznie żwiry

3.	Sprzęt

Wg ST M-13.01.00. p.3

4.	Transport

Wg ST M-13.01.00. p.4

5.	Wykonanie robót

Jak w punkcie 5 ST M-13.01.00. z następującymi uwagami: do pkt.

5.1. Wytwarzanie betonu.

Zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32%.

Minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3.

Mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego < C16/20 powinna być nie mniejsza od F 50.

5.1.1.	Zalecenia ogólne

Dopuszcza się ręczne zagęszczenie betonu.

5.2.2.	- Zalecenia dotyczące betonowania elementów.

Nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

5.2.	Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie.

Przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne.

Rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie, może nastąpić po 3 dniach.

5.3	Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. Nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

5.4	Usterki wykonania

Dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:

- wymiary w planie 	 ± 5 cm

- rzędne wierzchu betonu 	 ± 1 cm

płaszczyzny i krawędzie 	 odchylenie od pionu 1: 2 cm

6.	Kontrola jakości robót

Jak w punkcie 6 ST M-13.01.00. z następującymi uwagami:

6.2.1. Zalecenia do projektowania betonu

Do betonu stosować żwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 możliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilość cementu na 1m3 betonu nie powinna być większa niż 400 kg.

6.3.6.	Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 50 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (50) liczbie cykli zamrażania -odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

- Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, próbka nie wykazuje pęknięć, łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

- Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, próbka nie wykazuje pęknięć, ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 0.05 cm /cm powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.	Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0.5 - W2).

6.4.      Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

Do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt. 6.4.1. pozycja 1.

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego i wbudowanego betonu odpowiedniej klasy. Ilość jednostek obliczona na

podstawie Dokumentacji Projektowej.

8.	Odbiór robót

Badania wg p.6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.	Podstawa płatności

Płatność za 1 m3 wykonanego i wbudowanego betonu odpowiedniej klasy, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną

jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, wykonanieniezbędnego deskowania, ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.	Przepisy związane
Wg ST M-13.00.00. p.10