SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

BUDOWA  OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  TURYSTYCE  WODNEJ

1) zaplecze ratownicze  z przebieralnią i toaletami oraz zaplecze gospodarcze

2) wypożyczalnia sprzętu wodnego – I etap realizacji

na terenie działki NR 500/2 w obrębie WIELE gm. KARSIN

ZAMAWIAJĄCY      	                                                 GMINA  KARSIN

UL. DŁUGA  222, 83-440  KARSIN

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

BRANŻA : Budowlana

ZAKRES : Prace budowlane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROCAD

mgr inż. architekt

Lesław Gajda

ul.Garbarska  1

77-300 Człuchów

DATA  OPRACOWANIA

MARZEC 2012 R.

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I   ODBIORU ROBÓT

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT – ODBIORY

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYKOPY W GRUNTACH I-V KATEGORII,  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWYCH

(fundamentów, słupów i innych konstrukcji)

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŻELBETOWYCH

( fundamentów , słupów, ścian, stężeń , wieńców , schodów,  belek)

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI STROPU GĘSTOŻEBROWANEGO I Z PŁYT WPS

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  KONSTRUKCJI ELEMENTÓW  Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW MUROWYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT POKRYĆ DACHOWYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  IZOLACJI WODOCHRONNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  IZOLACJI CIEPŁOCHRONNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIA

PODŁÓG  I   POSADZEK

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKŁADZIN

ZEWNĘTRZNYCH  I WEWNĘTRZNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  MALOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH  I WEWNĘTRZNYCH

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ŚLUSARKI

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STOLARKI

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT „BSO”

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI  WEWN. WOD-KAN I OSPRZĘTU  SANITARNEGO

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  PRZYŁĄCZA  SIECI SANITARNEJ

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Budowa obiektów turystyki wodnej

- zaplecze ratownicze z przebieralnią i ypaletami oraz zaplecze gospodarcze

- wypożyczalnia sprzętu wodnego – I etap realizacji

1.2.Lokalizacja

WIELE, Gmina Karsin  , działka nr 500/2

1.3.Inwestor bezpośredni

GMINA  KARSIN

ul. WDŁUGA  222

83-440  KARSIN

l .4.Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera „ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  „Centrum przedsiębiorczości  edukacji i kształcenia praktycznego ” i stanowić będzie uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym dla zrealizowania inwestycji.

1.5. Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy

Kosztorys Inwestorski

2.          SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na listopad 2008 r.

Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją.

2.2. Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

2.2.1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

2.2.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

2.2.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

2.2.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2.2.5. Księga Obmiarów - wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru robót.

2.2.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

2.2.8. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

2.2.9. Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.

2.2.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2.2.11. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2.2.12. Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.2.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.

2.2.14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

2.3. Ogólne wymagania.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej.

2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski lub na które zostały sporządzone protokóły konieczności zatwierdzone przez Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.

2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie j ego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację magazynów i składowisk,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,możliwością powstania pożaru.

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji

materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za  wysypisko).

2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

2.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty

tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.

2.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.3.8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora  Nadzoru.

2.3.10. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powołanych norm i przepisów.

2.4. MATERIAŁY.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

2.4.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z  2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach.

2.4.2. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

2.4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4.6. Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane:

nazwę i adres producenta,

datę i numer badania,

oznaczenie wg PN-B- ......,

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.4.7. Materiały z rozbiórki.

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.5.. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi j ego użytkowania.

2.6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie  odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. WYKONAWSTWO ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość  wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe

z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.8. DOKUMENTY BUDOWY.

2.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy

należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2.8.2. Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

2.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde

życzenie Inspektora Nadzoru.

2.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokóły przekazania terenu budowy,

c) protokóły odbioru robót,

d) protokóły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.9. OBMIAR ROBÓT.

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót.

2.9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

2.9.3. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru.

2.10. ODBIÓR ROBÓT.

2.10.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają

następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji.

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta.

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi.

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być

wymienione zauważone usterki.

2.10.4. Odbiór końcowy robót.

2.10.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz.

b) Dziennik budowy (oryginał),

c) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

2.10.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”.

2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

2.11.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2.12. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj: Dz.U.nr198 poz. 2042),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póź. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,

6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz.1360),

8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków produktów budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.),

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów Nadzoru (Dz.U.Nr 41, poz. 367).

3.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-

ROBOTY   ZIEMNE

Odwodnienie terenu budowy . Usunięcie gruntów o małej nośności .Zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi.

Odbiór robót

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie właściwej dokumentacji i protokołów odbiorów częściowych . W razie gdy okaże się konieczne, przy odbiorze mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zlecone komisję odbiorczą.

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i sprawdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być przeprowadzone zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

4.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

FUNDAMENTY

Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą:

Fundamentów bezpośrednich , tj. wykonywanych bezpośrednio na gruncie (ławy ciągłe, stopy.

4.1.Wymagania ogólne dotyczące posadowienia

4.1.1 .Fundamenty bezpośrednie np. stopy, ławy  powinny przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy . W przypadku posadowienia na grunt słaby powinny być wykonane na warstwie pośredniej z betonu o niskiej wytrzymałości lub z gruntów sypkich ubitych ręcznie lub mechanicznie do wymaganego według projektu współczynnika zagęszczenia.

4.1.2.Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy , niezależnie od danych zawartych w projekcie , dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić wysokość występowania warstw nośnych.

4.1.3.Materiały przewidziane do wykonania fundamentów powinny odkładać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - świadectwom wydanym przez ITB.

4.1.4.Fundamenty należy wykonać zgodnie z projektem, w razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantem.

4.1.5.Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu, prawidłowości ich usytuowania w planie poziomu posadowienia zgodności z dokumentacja techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich , betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z określonymi wymaganiami. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokóle odbioru robót zanikających.

5.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –

BETONOWYCH  I   ŻELBETOWYCH

5.1.Deskowanie

5.1.1.Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z projektem w taki sposób , aby mogło przenosić obciążenia wywołane : masą własną oraz masą sprzętu , masą składanej mieszanki betonowej, masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników.

5.1.2.Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno się odkształcać pod wpływem obciążeń . Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie budowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

5.1.3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

5.1.4.Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy .

5.1.5. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i dziennika budowy.

5.2.Betonowanie

5.2.1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonywania wszelkich robót poprzedzających betonowanie , a w szczególności.

Wykonanie deskowania, rusztowań , usztywnień , pomostów itp. Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej Wykonanie wszystkich robót zanikających , np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

5.2.2.Deskowanie i zbrojenie powinno być przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu , płatków rdzy , ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.

5.2.3.Powierzchnia okładzin z betonu przylegającego do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem.

5.2.4.Powierzchnia deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem umożliwiającym przywarcie do betonu do deskowania . Jeśli wykonawca zdecyduje się na deskowanie jednorazowe, należy zmoczyć je wodą.

5.2.5.Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny przed zabetonowaniem oczyszczone być z brudu i szkliwa cementowego.

5.2.6.Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

5.2.7.Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu

następujących warunków ogólnych.:

W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań czy

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.

Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową po winny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.

W okresie upalnej , słonecznej pogody ułożona mieszanka betonowa powinna być

niezwłocznie  zabezpieczona przed nadmierną utratą wody przez foliowanie

W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie

zabezpieczona przed wodą opadową.

W miejscach , w których niewskazane jest mechaniczne zagęszczenie mieszanki należy

zastosować sztychowanie.

5.2.8.Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót.

5.2.9.Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno -wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu uniemożliwiających powstawanie rys skurczowych w betonie.

Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jakość konstrukcji.

5.3.Zbrojenie konstrukcji betonowej

5.3.1.Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, w razie niejasności lub wątpliwości skontaktować się z nadzorem autorskim.

5.3.2.Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach ITB.

5.3.3.Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojonych zgodnie z projektem , należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeli, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.

5.3.4.Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonane według przygotowanych schematów zapewniających właściwą kolejność robót.

5.3.5.Pręty i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie .

5.3.6.Zbrojenie płyty prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie .

5.3.7.Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem:

- Sprawdzenie wymiarów zgodnie z projektem

- Zewnętrznych oględzin połączeń wykonanych przy ustawieniu zbrojenia

- Sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

5.3.8.Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny podane być numery rysunków zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o

usunięciu ewentualnych wad i usterek. Ponadto należy dokonać wpisu do dziennika budowy dopuszczający zbrojenie do zabetonowania.

6.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  -

STROP  GĘSTOŻEBROWANY   I  Z PŁYT  WPS

6.1.  MONTAŻ STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA II

6.1.1.MATERIAŁY

1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można

stosować wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. Belka kratownicy:

- długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

- wysokość 0,24 m

4. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogólne:

- wysoka wytrzymałością na obciążenia statyczne ( 2 KN ),

- wysoka izolacyjnością cieplną,

- wysoka izolacyjność akustyczną,

- odpornością na działanie czynników chemicznych,

- odpornością na działanie czynników atmosferycznych,

- pozbawione są związków palnych,

- nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się,

- są wykonane z naturalnych składników - łatwopęczniejących glin wypalanych w piecach obrotowych,

- są neutralne dla zdrowia człowieka.

6.1.2. Warunki techniczne stropu:

obciążenie na 1m2 stropu wartość kN

Całkowicie : 6,22

W tym :

masa własna konstrukcji : 2,68

wartswy wykończeniowe : 1,29

obciążenie ścianki działowej : 0,75

obciążenie technologiczne : 1,50

6.1.3. SPRZĘT

Sprzęt przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu

niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości

6.1.4. TRANSPORT

Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z

wymogami producenta.

6.1.5. WYKONANIE ROBÓT

1. Wymagania ogólne:

- warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach TERIVA lub równoważnych)

- belki należy układać w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki

- najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości ł 20mm

Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm

- oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu, jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do

6,00 m

- podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy.

Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane

2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA NOVA/KJ lub równoważnego.

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym.

3. Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne.

Dla przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, należy stosować zbrojenie

podporowe typ I. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek" nasadzonej na

zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ( f5) o długości 240 mm (możliwośc nałożenia koszyka na zbrojenie wieńca)

4. Zbrojenie podporowe TYP II lub równoważne.

W przypadku przesunięcia żeber sąsiednich przęseł stropu należy stosować zbrojenie podporowe typ II.

"Koszyk" powinien być układany tak, aby pierwsze strzemię od strony z dłuższymi wystającymi prętami f 10 znajdowało się w licu podpory, a wystające pręty zagiąć i przymocować drutem wiązałkowym do zbrojenia wieńca.

5. Podpory montażowe

Należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości

6/8 stropu:

- do 3,9 m - 1 podporę

- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyżej 6,0 m - 3 podpory.

6. Wieńce

Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie

stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm.

Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.

Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być

rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach.

Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca

powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu.

7. Żebra rozdzielcze

W stropach począwszy od TERIVA - I 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m; TERIVAIII

- 4,8 m należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielne powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-I i 12 mm w pozostałych stropach TERIVA. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 0,5 m.

Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 m do 2,6 m od podpór.

8. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi

równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy

lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej.

9. Układanie pustaków

Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków

przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte

(zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych na których ułożone są belki.

10. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia

wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków

zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niż B-15) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych.

6.2.WYKONANIE STROPU Z PŁYT  ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH WPS NA DŹWIGARACH STALOWYCH

6.2.1. Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie  stropu z płyt WPS na dźwigarach stalowych, a w szczególności:

- wykucie w murze gniazd do osadzenia w poduszkach betonowych dźwigarów stalowych

- osadzenie dźwigarów dwuteownik

-ułożenie płyt WPS

Wykonanie podłoża stężającego i obetonowanie belek wraz z uzupełnieniem betonem stropu

6 2.2. Strop belkowy WPS

Płyty WPS- klasa betonu B-15 grubość elementu 8 cm .szerokość 40 cm, elementy zbrojone

6.2.2. Belki.

Do wykonania belek należy stosować następujące materiały

a)    Dwuteowniki NP300 wg PN-EN 10024:1998

Do budowy stropu zaprojektowano belki stalowe dwuteowe. Belki przed wbudowaniem należy

oczyścić i pomalować antykorozyjnie.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

b) Odbiór stali na budowle powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

c) składowanie

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciękie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na   miejscu   składowania   należy   rejestrować   konstrukcje   niezwłocznie   po   ich   nadejściu,

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w

pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. Elementy,które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

6.2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 52

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać

najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

ZAPRAWY

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501

lub aprobatom technicznym, woda wymaganiom normy PN 88/B-32250,piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy

budowlane zwykłe".

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

6.2.4. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu

dowolnego typu sprzętu.

6.2.5. Montaż stropów belkowych WPS

Belki stalowe opiera się na murze w gniazdach o wymiarach ok.0,35x0,3x0,25 (długością wynoszącą

25 cm,)

Koniec belki tkwiący w murze powinien być powleczony mlekiem cementowym i obetonowany w celu

zabezpieczenia od rdzy. Gniazdo z belką wypełnia się betonem, w razie konieczności przemurować mur na

kilka warstw cegieł znajdujących się nad lub pod gniazdem. Boki belek stalowych obetonowuje się na całej

długości każdą.

Na belkach stalowych układa się prefabrykowane żelbetowe płyty WPS. Przed układaniem tych płyt

dolną stopkę belki owija się siatką druciana, a górę belek zabezpiecza przed rdzewieniem i obetonowuje.

Na płycie układa się warstwy izolacji styropian i folię, na wierzchu wykonuje się podłoże stężąjące. Na

stropie wykonać warstwę wyrównawczą z betonu gr 4 cm wzmocnioną siatką stalową.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251 .

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa i

wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne równość powierzchni ustroju

nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260

Montaż stropu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

6.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót

Przy odbiorze pustaków ,belek i płyt należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na mataeriałach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu , liczby szczerb pęknięć,

odporności na uderzenia i zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

6.4. ODBIÓR ROBOT

Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków.

Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

6.5. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

6.6. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.

7.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ELEMENTÓW Z  DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH

7.1.   Ogólne warunki

7.1.1.Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych.

7.1.2.Klasa drewna , z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna jest podana na rysunkach lub w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji.

7.2. Ogólne zasady odbioru robót.

7.2.1.Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodnie z dokumentacją wykonawczą, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonania konstrukcji i realizacji budowy .

7.2.3.Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.

7.2.4.Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów.

7.2.5.Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

- Sprawdzenie wykonania połączeń,

- Sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych  elementów

- Sprawdzenie wilgotności drewna

7.2.6.Drewno należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed wilgocią, przed ogniem , przed korozją chemiczna i biologiczną.

7.2.7.Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne występowanie rozwarstwień spoin klejowych oraz ich ocenę i wpływ na wytrzymałość elementów.

7.2.8.Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowę , a uznane za wątpliwej jakości, nie powinny być wybudowane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

7.3.Wykonanie konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopodobnych

7.3.1.Elementy drewniane stykające się murem lub betonem winny być w miejscach styku odizolowane.

7.3.2.Konstrukcje klejone warstwowo powinny być wykonane wyłącznie w wyspecjalizowanych wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie , wykwalifikowany personel oraz kontrolę techniczną. Klejenie konstrukcji warstwowych na placu budowy zabronione.

7.4.Składowanie , przechowywanie i transport elementów prefabrykowanych z drewna oraz materiałów drewnopochodnych

7.4.1.Składowanie , przechowywanie elementów wielowymiarowych z drewna ( dźwigary dachowe klejone) powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi.

7.4.2.Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

7.4.3.Odległości składanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm

7.4.4.Elementy z drewna powinny być składowane na legarach lub pokrytym folią. Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w pozycji wbudowania.

7.4.5.Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach w odstępstwach nie przekraczających 300 cm.

8.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI

I   ELEMENTÓW    MUROWYCH

8.1. Ogólne warunki

8. 1.1.Konstrukcje murowe powinny być wykonywane na podstawie Dokumentacji Technicznej.

8.1.2.Spoiwa stosowane powszechnie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych

8.1.3.Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeżeli woda ta odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych.

8.1.4. Bloczki do wykonania murów muszą spełniać wymagania normy PN-EN-771-4:2004.

Dane techniczne:

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 2.4MPa

- Wymiary:

l = 599 mm, s = 300(240, 175, 115) mm, h = 199 mm,

- Gęstość obętściowa: max. 600 kg/m3

- Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 016 W/mK

- Mrozoodporność – po nie powinna być wyższa niż 16%

- Odporność na działanie mrozu po 15 cyklach zamrażania i odmrążania

ubytek masy 0%

Ściana wewnętrzna gr. 12 cm – bloczki Ytong PP4/0.6 gr.11,5 cm

Ściana zewnętrzna:

- bloczki Ytong PP4/0.6 S + GT gr. 24 cm

Zaprawa murarska

Stosowane zaprawy muszą spełniać wymagania normy PN EN

998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2:

Zaprawa murarska

Do wykonania ścian z bloczków z betonu komórkowego należy stosować

zaprawę do cienkich spoin o klasie M5 np. zaprawę murarską Silka-Ytong.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane

mechanicznie.

8.1.5.Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej

8.1.6.Cegła klinkierowa wypalana z gliny z otworami lub bez otworów powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

8.1.7.Cegła budowlana klinkierowa z otworami może być stosowana tylko w elementach budowli, położonych stale powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej.

8.2.Wykonanie murów

8.2.1.Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe

8.2.2.Mury należy wykonać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania.

8.2.3.Ścianki działowe grubości powyżej l cegły należy murować nie wcześniej  niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji .

8.2.4.Mury należy wznosić możliwie równomiernie

8.2.5.Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

8.2.6.Wnękę i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów

8.2.7. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ścianki działowe) mogą być wykonane tylko przy temperaturze powyżej 0° C .

8.2.8.Spoiny w murach należy wykonać o gr. 12 mm w spoinach poziomych i 10 mm w spoinach pionowych . Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.

8.3.Odbiory robót murowych

8.3.1.Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stosować następujące dokumenty : dokumentacja techniczna , dziennik budowy, zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów , protokóły odbioru robót zanikających.

8.3.2.Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków

8.3.3.Ścianka murowana z kształtek nie może zawierać pustaków nadpękniętych bądź wyszczerbionych.

8.3.4.Lica pustaków powinny leżeć w jednej pionowej płaszczyźnie

8.3.5.Szerokość spoin między pustakami szklanymi powinna być mniejsza niż 8 mm, a różnica w grubości spoin na tej samej ścianie nie większa niż 2 mm.

9.       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

POKRYĆ DACHOWYCH

9.1. Ogólne warunki

9.1.1 .Roboty pokrywcze i izolacyjne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem

technicznym.

9.1.2.Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być

odnotowane w dzienniku budowy.

9.1.3. Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub ptatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 ;1999,

- równość powierzchni deskowania powinna być taka. aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a tatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie  uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

9.2.   Podkłady z desek

Każdy podkład z desek  pod pokrycie z trzciny powinien spełniać następujące wymagania:

- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1.3

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze.

Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami,- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy

wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.

9.3.. Pokrycia z trzciny

Do wiązania trzciny używać żaroodpornego drutu chromoniklowego, który w wysokich temperaturach nie traci wytrzymałości i nie odkształca się. Dzięki temu podczas pożaru nie pozwala na rozluźnienie trzciny, a tym samym utrudnia dostęp tlenu, tworząc z warstwy trzciny niejako czasową zaporę dla ognia.

Średnia grubość stosowana do pokrycia dachu to 30 cm. Optymalna grubość, podawana przez producentów to 23 - 38 cm. Ten parametr zależy głównie od kąta nachylenia dachu oraz parametrów trzciny. Sposób mocowania trzciny na dachu sprawia, że im mniejszy jest kąt nachylenia dachu tym układana warstwa powinna być grubsza.

Należy pamiętać, że kąt nachylenia ma ogromny wpływ na efektywny spływ wody opadowej.

Do układania strzechy używa się specjalnych gatunków trzciny. Trzcina powinna być jednoroczna, długa, cienka, o słomkowym kolorze i dużej zawartości krzemionki, która nadaje roślinie twardość i powoduje jej zgrubienie.

Dachy wykonuje się jedynie z trzciny jednorocznej, może być układana luźno lub w postaci snopków, najpierw na okapie. Długość wiązki powinna się wahać od 140 do 200 cm, a obwód 30 cm od podstawy wynosi 60 cm. Snopki mogą być przywiązywane drutem bezpośrednio do łat (jest to tzw. poszycie w dekówkę), leżeć między łatami, a przyciskającymi je prętami (tzw. poszycie pod gaj) albo mogą być przytwierdzane do łat pośrednio, za pomocą przechodzących przez snopki poziomych prętów(tzw. metoda duńska), najczęściej stosowana w Polsce. Na jeden metr kwadratowy trzcinowego poszycia dachowego wchodzi  średnio od 10 - 12 snopków trzciny. Poszycie przytwierdza się do dachu za pomocą drutu. Snopki ułożone kłosem w górę dają równą połać dachową. Kalenicę wykańcza się trzciną, wrzosem, darnią, mchem lub ceramiką i wzmacnia parami skrzyżowanych drewnianych krótkich żerdzi (są to tzw. wilki) albo siatką metalową w pokrywie PCV. Na dachu pokrytym strzechą nie instaluje się rynien, za to poszycie należy wysunąć możliwie daleko. Jednak wokół domu dobrze jest wykonać pod okapem opaskę z drobnych kamyków, dzięki którym woda będzie swobodnie wsiąkać do drenarki.

Dach trzcinowy "starzeje" się w naturalny sposób. Jasny kolor pokrywy z upływem czasu zmienia się na kolor szary tzw. "mysi". Co pewien czas, w zależności od potrzeb, należy jedynie oczyścić dach z liści, mchu itp.

Montaż pokrycia polega na odpowiednim ułożeniu wiązek o  średnicy 32 cm, rozcięciu ich i równomiernym rozłożeniu na łatach, podbiciu w celu nadania właściwego profilu dachu, a następnie przytwierdzeniu trzciny do łaty drutem chromoniklowym na głębokość 1/3 grubości poszycia dachu, która powinna wynosić 28-35 cm.

Istotną sprawą jest właściwe ułożenie trzciny na pierwszej łacie zwanej łatą startową, która nadaję grubość,

określa profil dachu i stanowi okap więc maksymalnie wypuszczenie trzciny poza obręb budynku chroni ściany przed zawilgoceniem.

W koszach, ze względu na zwiększoną ilość wód opadowych oraz naturalne zmniejszenie spadku, grubość

poszycia zwiększa się o połowę. Ostatnia warstwa trzciny jest podłożem pod kalenicę i przytwierdzana jest

dwukrotnie do dwóch łat. Dach trzcinowy wykańcza się kalenicą, może to być kalenica z elementów

ceramicznych, miedzianych, gontów, wrzosowa, słomiana, lub trzcinowa. Najbezpieczniejsza jest kalenica

ceramiczna, a najbardziej ozdobna kalenica słomiana, przycinana  i tkana leszczyną.Trzcina jest materiałem bardzo plastycznym, łatwym w modelowaniu. Dlatego daje nieograniczone możliwości kształtowania połaci dachowej.  Należy jedynie pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kąta spadku dachu.

Producenci zalecają kąt nachylenia połaci 45-50 stopni, nie może być jednak mniejszy niż 40stopni,  a na

lukarnach nie mniej niż 28stopni.

Najistotniejszą sprawą jest budowa konstrukcji. Trzcina jest pokryciem ciężkim (1 m2 trzciny grubości 30 cm może ważyć do 40kg, po opadach nawet więcej).  Dlatego muszą być zastosowane odpowiednio duże przekroje krokwi w małym rozstawie, podobnie jak pod dachówkę (przykład: przekrój krokwi 8/16 cm, odstęp między krokwiami do 100 cm,  łaty o przekroju 4/6 cm nabijane są co 27-30 cm). Konstrukcja dachu powinna odpowiadać Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

9.3. Obróbki blacharskie

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i  wielkości pochylenia połaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze  nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach

9.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych ni 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe,kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur.

9.4.Odbiory pokryć dachowych

9.3.1.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich  i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych .

9.3.2.Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie . W komisji powinny uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.

9.3.3.Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentacje techniczne i dziennik budowy.

9.3.4.Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy

przeprowadzić jedynie w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymanie i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające , załamania wklęsłe powierzchni, miejsca styku ze ścianami, kominami, a świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci. Jeżeli nie ma warunków , aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 min działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływa woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrz budynku .

10.       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

IZOLACJI  WODOCHRONNYCH

10.1. Ogólne warunki

10.1.1.Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciw wodne, parochronne) , powinny być wykonane na podstawie wskazań projektu technicznego i producenta.

10.1.2.Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku budowy.

10.1.3. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wyburzeń.

10.1.4 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione zgodnie z wskazaniami producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami, elementami i izolacją.

10.1.5.Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą

10.1.6.Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie .

10.2. Odbiór izolacji wodochronnych

10.2.1.Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

- ciągłość izolacji i jej zgodności z projektem

- występowanie ewentualnych uszkodzeń

10.2.2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłużona następująca

dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych przeciw wodnych

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów postaci zaświadczeń jakości wystawionych przez producenta

- dziennik budowy

11.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU IZOLACJI CIEPŁOCHRONNYCH

11.1. Warunki ogólne

11.1.1.Izolacje ciepłochronne   powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu technicznego i producenta.

11.1.2.Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku budowy .

11.1.3.Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych . Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyty betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

- 1.4.Płyty z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł

ognia.

11.1.5.Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno - suchym

11.1.6.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

Zakres robót termoizolacyjnych w okresie zimowym winien być ograniczony do wykonywania izolacji

bez procesów mokrych.

11.1.7.Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z projektem .

Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcia styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość .

11.2.Odbiór wykonania termoizolacji

11.2.1 .Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów

międzyfazowych  oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

11.2.2.Odbiór wykonanej warstwy ocieplanej powinien obejmować:

sprawdzenie, czy rodzaj jakości materiałów są zgodne z projektem budowlanym

sprawdzenie , czy materiał nie uległ zawilgoceniu

sprawdzenie warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do podłoża.

w przypadku stosowania styropiany , sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste .

12.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW

12.1. Warunki ogólne

12.1.1 .Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane, przebicia i bruzdy , osadzone ościeżnice .

12.1.2.Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

12.1.3.Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C .

12.1.4. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie . Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób .

12.1.5 .Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą.

12.1.6.Tynki ( rodzaj i miejsce ) należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i wskazaniami wytwórcy.

12.2.Odbiór tynków

12.2. l .Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych . Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie , należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

12.2.2.Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu , bez smug i plam.

12.2.3.Niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni tynków

12.2.4.Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża pleśni itp.

Trwałe ślady zacieków na powierzchni , odstawienie , odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynków do podłoża.

13.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

13.1. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów.

13.2. MATERIAŁY

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe GKB gr. 12,5 mm,

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm

Zastosowane płyty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 520:2006.

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10327:2006

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nośne 60/27

- Profile przyścienne 28/27

Akcesoria stalowe

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nosnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg. wymagań jak dla

kształtowników stalowych .

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego,perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe.

Termin waźności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samo wiercęce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do  szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

13.3. SPRZĘT

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

13.4. TRANSPORT

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie:

rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

13.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów,

układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim.

13.6. WYKONANIE ROBÓT

13.6.1.Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

13.6.2.. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:

kształt pomieszczenia:

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt:

- rozmieszczenia płyt,

- sztywność płyt,

funkcję jaką ma spełniać sufit:

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ

o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

13.6.3.. Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

13.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

13.7.1. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

13.7.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.

14.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PODŁÓG I  POSADZEK

14.1.   Warunki ogólne.

14.1.1.Podłogi i posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

14.1.2.Przy wykonywaniu podłóg powinny być uwzględnione szczeliny : dylatacje , izolacje i przeciwskurczowe.

szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszczelności cieplnej i pęcznienia materiałów

szczeliny izolacyjne powinny być stosowane do oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża  , albo posadzki od podkładu . Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać w podkładkach z zaprawy cementowej lub betonu . Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 cm. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinny przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m . Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym być wykonane jako nacięcie o głębokości równej 1/3 -1/2 grubości podkładu.

14.1.3.Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana w stanie powietrzna suchym . Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgotności.

14.1.4 Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych . Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.

14.1.5.Ułożona izolacja powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane , aby ruch pieszy lub transportowy nie odbywały się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na      ułożonych deskach lub pomostach .

14.1.6.Materiały użyte do wykonania izolacji powinny być zgodne z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub odpowiednich świadectw ITB.

14.2. Odbiór podłóg i posadzek

14.2.1.Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo -kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i

opisem kosztorysowym oraz stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokołów odbiorowych międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy

14.2.2.Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przedstawić na podstawie zapisów w dzienniku budowy .

14.2.3.Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru i zapisów w dzienniku budowy.

14.2.4.Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

14.2.5.Odbiór posadzki powinien obejmować :

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego , badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratce ściekowej, wkład dylatacyjnych itp.

14.2.6.W czasie odbioru warstw izolacji przeciwwilgociowych  chemoodpornych należy sprawdzić.:

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie spustów podłogowych,

- dokładność odrobienia naroży , miejsc przebicia przez rury, wpusty podłogowe itp.

14.2.7.W czasie odbioru podkładu przez przykładanie :

- równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.

- odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty lub poziomicy , odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm.

- prawidłowość osadzenia w posadzce elementów dodatkowych

- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

15.      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU OKŁADZIN

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

15.1.   Warunki ogólne

15.1.1.Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną

15.1.2.Okładziny zewnętrzne powinny być wykonane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, a okładziny wewnętrzne - po upływie 4 miesięcy , licząc od daty   zakończenia budowy w stanie surowym.

15.1.3.Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 °C.

15.2.Warunki techniczne odbioru

15.2.1.Badanie podłoża polega na : sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających

15.2.2.Badania materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy . Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyki płytek , brak rys. lub odprysków itp.

15.2.3.Badania gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku miejscach : głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu

- prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością   do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego)

- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą  szczelinomierza z dokładnością do l mm

-wizualnym szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, a w przypadkach wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm.

16.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MALOWAŃ

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

16.1.Warunki ogólne

16.1.1.Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacją opisowo-techniczną.

Jeśli barwa powłoki malarskiej nie została w dokumentacji określona, powinna być ustalona przez

nadzór autorski i potwierdzona przez nadzór techniczny inwestora wpisem do dziennika budowy .

16.1.2.Prace malarskie na wysokości powinny być wykonane z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

16.1.3.Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie , jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni . Następnie należy powierzchnie zagruntować .

16.1.4.Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych . Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach .

16.1 .5.Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających, a w szczególności:

-całkowitym ukończeniu robot budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych , itp.

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu ślusarki.

16.1.6.Drugie malowanie można wykonać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu

- po ułożeniu posadzek

- po szkleniu (jeśli takie wystąpią)

16.1.7.Przygotowania pod malowania powierzchnia rynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku .

16. 1 .8.Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przygotowana do malowania,

oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy . Elementy metalowe powinny być  również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa . Metalowe pokrywki pudełek instalacyjnych

powinny być niezależnie od rodzaju malowania - pokryte bez miniową farbą ochronną

16.2.Warunki odbioru

16.2.1.Odbiór robot malarskich polega na stwierdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok

malarskich : stwierdzenia równomiernego rozłożenia farby Jednolitego prześwitu i dostrzegalnych grudek pigmentu, brak plam , smug , zacieków pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okien śladów pędzla i itp.

16.2.2.Sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu w świetle rozproszonym barwy  wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca

16.2.3.Sprawdzenie powłoki na wycieranie polega na lekkim , kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką, kontrastowego koloru . Powłoka jest odporna, wycieranie jeśli na szmatce - nie wystąpią ślady farby .

16.2.4.W przypadku wystąpienia typowych usterek do malowania należy przystąpić po ich usunięciu.

17.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ŚLUSARKI

17.1. Warunki ogólne

17.1.1.Przed rozpoczęciem robót związanych z wybudowaniem lub osadzeniem elementów, okien , drzwi, wrót

stalowych, należy zapoznać się z warunkami instalacyjnymi w miejscu osadzenia tych wyrobów i

ocenić , czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.

17.1.2.Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.

17.1.3.Do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno użyć żadnych materiałów,

które mogłyby uszkodzić wybudowane wyroby metalowe.

17.1.4.Ościeżnice okienne , drzwiowe lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie

zakotwione w przegrodach (ściankach i stropach) budynku.

17.1.5.Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych lub sworzni, kołków, lub gwoździ wstrzeliwanych , o ile temu sposobowi nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne.

17.1.6.Wbudowanie elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku .

17.1.7.Elementy metalowe powinny być przed wybudowaniem oczyszczone z brudu , rdzy i ich zanieczyszczeń.

17.2.Warunki odbioru

17.2.1 .Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej

- dokładności uszczelnienia ościeżnic

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających

- inne , których sprawdzenie komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonywanych robót.

17.2.2.Badanie elementów ślusarskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie :

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do l mm , suwmiarką i szczelinomierz

- wykończenie powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo , przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków

- rodzaj , liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i  działania - zgodność z dokumentacją techniczną.

- połączeń konstrukcyjnych - zgodność z projektem technicznym , wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- prawidłowego działania części ruchomej

17.2.3.Badania jakości wbudowania powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej.

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- stan i wygląd ościeżnicy pod względem równości, pionowości i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów .

- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją

- prawidłowość działania części ruchomych

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez

element.

17.2.4. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione

zauważone usterki.

18.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

18.1.Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.

18.1.1 stolarce okiennej – należy przez to rozumieć typową stolarkę okienną z PCV wg rozwiązań systemowych dostawcy

18.1.2 stolarce drzwiowej – należy przez to rozumieć stolarkę drzwiową płycinową wg rozwiązań systemowych dostawcy.

18.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych  robót oraz za ich zgodność z rysunkami- dokumentacją techniczną, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

18.3. MATERIAŁY

18.3.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej PCV i drzwiowej płycinowej i posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie .

18.4 SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

18.5. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian osłonowych i paneli elewacyjnych.

18.6. WYKONANIE ROBÓT

18.6.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej

Przygotowanie ościeży

-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków

-   Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

-   Ościeża bez węgarkowe powinny być tak wykonane   aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeżem i ościeżnicą.

-   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan  powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić

-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych

wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą:

a/   szerokość +10 mm

b/   wysokość +10 mm

c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm

-   Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami producenta stolarki

-   Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów

-   Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach

-   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Równice wymiarów przekątnych nie powinny być

większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.

-   Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należny sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą  łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej.

-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między ościeżem  i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami  wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-   Osadzenie parapetów należny wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgonie z zaleceniami producenta parapetów.  Dla prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.

-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta.

-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należny dokładnie zamknąć.

18.6.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.

-    Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej.

-    Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem

18.7.   KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT

18.7.1 Badania w czasie odbioru robót

- Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż

2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy

- Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż

2 mm.

-  Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące badania:

-   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.

-   Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie utytych materiałów

-   Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

-   Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach

-   Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżem i ościeżnicą)

-   Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów wbudowywanych wyrobów.

-   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

18.8. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi

- Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów

18.9. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 18.6.1 dały wyniki pozytywne.

18.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

-   Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

wykonanie i montaż  stolarki okiennej

-   Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawę materiałów

wykonanie i montaż stolarki drzwiowej

18.11. PRZEPISY ZWIĄZANE

18.11.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji

budowlanych.     Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji

budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”

PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001    ISO 9002 SZKOŁA PODSTAWOWA NR4  w SŁUPSKU

ST – B – 01.02. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

8/8

18.11.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT-15-4941/2001  okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT-15-6228/2003drzwi wewnętrzne

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych ze

19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU „BSO”

19.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i j astrychy, wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

19.2.	Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej,twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od    rodzaju    podłoża (konstrukcje    murowe,    żelbetowe    monolityczne,żelbetowe, prefabrykowane,    tynkowane).

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.

19.3.	Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia.

W przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

19.4    Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.

19.4.1.	Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całąjego powierzchnię.

19.4.2.	Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącąna powierzchnie płyt izolacji termicznej, Zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo -punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty izolacji termicznej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

19.4.3.	Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża , krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

19.4.4.	Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocąpacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

19.4.5.	Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

19.4.6.	Montaż elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

19.4.7.	Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (Zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - Zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30

20. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI

WEWNĘTRZNEJ  WOD.-KAN. I OSPRZĘTU SANITARNEGO

20.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych przeprowadzane w ramach prac remontowych lub modernizacyjnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz normą. Wymagania techniczne dla rur, armatury i innych powinny być podane przez ich producentów.

20.2. Materiały

20.2.1. Ogólne wymagania

Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociągowych powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

W przypadku instalacji wodociągowych każdy materiał musi posiadać w pierwszej kolejności pozytywną ocenę higieniczną w postaci Atestu Higienicznego, wydawanego przez Państwowy Zakład Higieny.

Aprobaty techniczne są udzielane dla wyrobów, których właściwości użytkowe i techniczne zapewniają prawidłowo projektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym, w których wyroby te mają być użyte, spełnianie stawianych im wymagań podstawowych.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m. in. :

-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

20.2.2. Materiały budowlane

a) Wewnętrzną instalacje wodociągowe należy wykonać z rur  miedzianych, o średnicy nominalnej od 15 do 28 mm. Łączenie rur i przyborów za pomocą typowych łączników lub innych zalecanych  przez producenta tych rur. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi Podejścia pod przybory sanitarne w bruzdach .

b) umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

c) ustępy pojedyncze „Kompakt”

d) baterie umywalkowe

e) baterie natryskowe

f) pisuary

g) rury PCV śr.50 do 160mm

20.3.Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

20.4. Transport

19.4.1. Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

20.4.2. Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:

-   samochód dostawczy,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

20.5. Wykonywanie robót

20.5.1. Instalacja wodociągowa.

1.Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi

2. Dopuszcza się stosowanie złączy rozłącznych gwintowanych z króćcami do lutowania lub złączy kołnierzowych.

3. Złącza rozłączne powinny być stale dostępne i nie mogą być zatynkowane.

4. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów można wykonywać zarówno przy użyciu łączników, jak też przez gięcie przewodów.

5. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania poziomych rur miedzianych wynoszą:

przy średnicy 15 mm — 1,2 m,

Dla przewodów pionowych rozstaw podpór może być większy ok. 30% dla małych średnic, 10°/o — dla większych.

6. Przy montażu przewodów należy uwzględniać dużą wydłużalność rur miedzianych, stosując kompensatory zgodnie z dokumentacją.

7. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.

8.Należy zamontować wodomierze.

9. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy,

10. Próby szczelności należy przeprowadzić przed włączeniem do eksploatacji na ciśnienie 1,5 wartości ciśnienia roboczego , czas próby 30 minut i po sprawdzeniu wzrokowym  i stwierdzeniu braku spadków ciśnienia próbę należy uznać za pozytywną.

20.5.2. Montaż armatury

1. Umywalki ustawia się na wysokości 0,75 m nad posadzką — na wspornikach.

2. W dnie umywalki umocowuje się zawór spustowy z uszczelką gumową. Spust, zaopatrzony w korek z łańcuszkiem umocowanym do ścianki umywalki, połączony jest gwintem z syfonem z tworzywa sztucznego (PVC) lub mosiężnym butelkowym (patrz rys. 8-5).

- Zależnie od potrzeby stosuje się umywalki z tylną ścianką lub bez niej — owalne lub prostokątne,

długości 0,52-0,68 m.

4.  Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:

a)   zawory czerpalne do umywalek, 0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,

20.6. Kontrola jakości robót

19.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez  Inspektora nadzoru.

1. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych..

2. Należy dążyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych. Jeżeli nie daje się umknąć rozwiązania mieszanego, należy wiedzieć, że:

a)   niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową i ocynkowaną,

b)  w kierunku przepływu wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane za elementami stalowymi ocynkowanymi,

c)  należy unikać metalicznego styku stali   ze stalą ocynkowaną

3.  Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonać wyłącznie przy użyciu łączników.

4.  Maksymalne odległości między punktami mocowania przewodów poziomych powinny być zgodne z PN-8 l/B-10700/02.

5. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

6. Oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii

7. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

8. Wymagania dotyczące usytuowania elementów wyposażenia sanitarnego i powierzchni funkcjonalnych niezbędnych do ekonomicznego korzystania z przyborów zawiera norma PN-88/B-01058.

20.7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w   „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru robót jest :

- dla rur metry oraz średnica

- armatura w sztukach i kompletach

20.8. Odbiór robót

Rozróżnia się następujące rodzaje odbiorów instalacji:

- odbiór między operacyjny,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

W ramach odbioru między operacyjnego należy skontrolować sposób prowadzenia przewodów, elementy kompensacji oraz lokalizacje przyborów sanitarnych.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu lub zabudowie w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją oraz według warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowiednich norm lub innych warunków technicznych (np. szczegółowe wymagania montażu zalecone przez producenta elementów wchodzących w skład instalacji). W szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji , prawidłowość wykonanych połączeń, jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodów, odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, prawidłowość wykonania odpowietrzeń, prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między tymi podporami, prawidłowość wykonania kompensacji i zamontowania armatury, jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej oraz zgodność wykonania instalacji z dokumentacją.

20.9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w   „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

-  Wyznaczenie miejsca usytuowania instalacji wodociągowej

- Wykonanie otworów w ścianie i położenie przewodów rurowych .

- Zamontowanie armatury.

- Wykonanie próby szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

20.10. Przepisy związane

- PN-81/B-10700.000 - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania,

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU                            PRZYŁĄCZA  SIECI  SANITARNEJ

21.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

21.1.1. Rury PVC.

Rury z PVC-U klasy N ( SN= 4 Kpa) z uszczelkami gumowymi o średnicach 160

21.1.2. Studzienki kanalizacyjne - Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych z uszczelkami odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08

[20], muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinny być wykonane jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07

[17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

21.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach

podanych w pkt 20.1.2

21.1.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej należy wykonywać jako włazy żeliwne 9 600 typu ciężkiego, samozatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego , odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi . Do regulacji wysokości posadowienia włazu żeliwnego ,stosować betonowe pierścienie dystansowe 0 1000/600 o wys. 3, 5 i 10 cm w zależności od potrzeb.

21.1.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

21.1.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

21.1.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

21.2. Składowanie materiałów

21.2.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli

powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub

pojedynczych rur.

21.2.2. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

21.3.SPRZĘT

Sprzęt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiębiernych,

spycharek kołowych lub gąsienicowych,

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

beczkowozów.

21.4. TRANSPORT

21.4.1.Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem

rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy

przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

21.4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

21.4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

21.4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

21.5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.

W rozpatrywanym terenie istnieje pełne uzbrojenie we wszystkie media. Ich stan techniczny jest zły . Projekt opracowywany jest na podstawie zaktualizowanej mapy , wizji lokalnej w terenie i rozmowach z właścicielami obiektów. W przypadku pojawienia się urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać

szczególnie ostrożnie .

21.5.1. Likwidacja wyłączonych z eksploatacji sieci sanitarnych i przyłączy .

Likwidowane przyłącza i sieci sanitarne jeśli nie kolidują z projektowanym uzbrojeniem

pozostaną w swojej obecnej lokalizacji. Rury likwidowanych przyłączy i sieci należy zaślepić przez zabetonowanie w istniejących studniach . Likwidowane studnie należy zdemontować na głębokość do 2.0 m . Po demontażu pozostałe elementy studni należy zasypać pospółką i zagęścić warstwami .

W miejscach gdzie zaprojektowano w miejscu istniejących nowe studnie , istniejące należy zdemontować a w ich miejsce zmontować nowe.Tam gdzie istniejący kanał koliduje z projektownym należy istniejący kanał zdemontować i wybudować nowy .

21.5.2. Przygotowanie do prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami,

badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem

urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie

przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych.Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 3CM-50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub

bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.

Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu

wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

21.5.3.Wykopy.

1 .Wykonywanie wykopów

1.1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie z

warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie

warunków opracowanych dla danej budowy.

1.2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny spływ wody z wykopu

w dół po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.

1.3. Wykopy wąskoprzestrzenne należy umocnić wypraskami lub na większych głębokościach

stalowymi obudowami np. systemu SBH.

1.4. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy

celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok.l m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.

Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.

1.5. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.

Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.

1.6. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych

wykop należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a

następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub

elementów dennych kanału.

1.7. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej

lub większej niż głębokość posadowienie budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i

odkształceniem.

1.8. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm

dla gruntów wymagających wzmocnienie. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.

2.Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

2.1. Stosować stalowe obudowy np. systemu SBH. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone

na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich środków

antykorozyjnych właściwych dla danego materiału.

2.2.Zabezpaeczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody

poza teren przylegający do wykopu,

c) w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych rowami odległość w planie, pomiędzy

krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu, nie powinna być mniejsza od

obliczonej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami bezpieczeńst\va pracy.

d) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być

wykonane zgodnie z dokumentacją w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

2.3. W pasach drogowych gdzie w podłożu występują kamienie , grunt organiczny , piasek gliniasty lub glina piaskowa należy ten grunt usunąć i w jego miejsce wprowadzić piasek, warstwami go zagęszczając . Tam gdzie występuje piasek średni lub drobny rury układać na podłożu istniejącym . Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury obsypkę wykonać z piasku zagęszczonego w dwóch etapach:

wykonać warstwę ochronną z wyłączeniem odcinków połączeń rur

po próbie szczelności należy wykonać warstwę na pozostałych odcinkach

Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej zagęszczeniem tj. w pasie drogowym do głębokości 1.2 m wskaźnik zagęszczenia ma wynosić 1.0 a poniżej 1.2 m-0.97 .

Piasek musi być wolny od grud i kamieni.Wykopy wykonywać jako umocnione.

21.5.4.Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Roboty wykonywać zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MB i PMB z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47poz.401 , Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych).

Roboty ocenia się jako powodujące średnie ryzyko zawodowe - kategoria 3 .

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zabezpieczać go na bieżąco pod fachowym nadzorem technicznym i przy współpracy z dysponentem uzbrojenia. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze . Jeżeli teren na którym prowadzone są roboty ziemne nie może być ogrodzony ,

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór . Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu

instalacji podziemnych , a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposażeniu go w sprzęt ochronny i ubezpieczeniu przez innego pracownika .

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej.

a) zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli w przypadku niemożliwości zachowania

warunków określonych w póz. b) powinno dla ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod

fundamentów przebiegać następująco:

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania

ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych

przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu ewentualnie zbudować mur oporowy;

optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w inny

równorzędny sposób.

b) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej l m dla

komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta (j>u

stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść nacisk spowodowany obciążeniem terenu

gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany, zgodnie z dokumentacją.

c) W przypadku niemożności zachowania warunków określonych w póz. d) wydobyty grunt powinien

być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty, tak aby odległość c podnóża

nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz

nie mniejsza niż 5 m.

d) Odległość d w planie pomiędzy przyległymi równoległymi krawędziami dna jednocześnie

wykonywanych sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych od l m nie powinna być mniejsza od

obliczonej wg wzoru:

+0,5 [m] (3)

w którym:

H - głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m,

<j)u -jak we wzorze (1),

przy czym wykop głębszy powinien być wykonywany wcześniej .

e) Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie

z dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.

f) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu powinna

być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi najniekorzystniejsze oddziaływanie

na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu gruntu przy obciążonym naziomie

g) Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości

większej niż l m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.

h) Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu _metodą mechaniczną powinien

być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno być

przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej położone.

21.5.5. Podłoże

l . Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowany podłożu. Przed przystąpieniem

do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane są dwa rodzaje podłoża:

a) podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki

b) podłoże wzmocnione należy wykonywać zgodnie z p. 5.

3. Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie

kształtu spodu przewodu.

4. Podłoże naturalne stosuje się gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak: piaszczyste.

żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzeżeniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły torf itp.) o małej grubości po ich

usunięciu,

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów,

Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczać 10mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie maże

przekraczać:

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

8. różnica rzędnych, wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej

nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz

kanałów sieci cieplnej. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować

spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.

21.6. Odbiory robót

Przed przystąpieniem da właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu.

- stan odeskowania wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny

powinny mieć szczeble co 30-40 cm. i być przymocowane do deskowań, tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

21.7. Zasyp przewodu

21.7.1. Warstwa ochronna zasypu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować, uszkodzenia ułożonego

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiałem

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiał zsypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

21.7.2. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być

wykonany przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg dokumentacji, a w przypadku nieokreślenia

wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej l.

21.7.3. Zasyp przewodu pod ulepszoną nawierzchnią, drogi

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej l, należy zastąpić górną warstwę

zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

21.7.4. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80%

jej wielkości.

21.7.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od 2%.

21.7.6. Odchylenia wymiarów w planie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno

przekroczyć ±0,1 m.

21.7.7. Odchylenie wymiarów w pionie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno

przekroczyć ±0,1 m.

21.7.8. Odchylenie spadków nachylonych skarp wykonanego nasypu od podanych w dokumentacji nie

powinna przekroczyć ±5 %.

21.8. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w

temperaturze nie niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności do łączenia elementów z PVC z

elementami z innych materiałów.

Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi

na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z

dokumentacją techniczną.

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu

podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń,

oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć

w postaci zaślepek, korków itp.

21.8.1. Układanie przewodu na dnie wykopu

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub mechanicznie.

Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy

połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4

jego obwodu.Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednakże

minimalne spadki: nie powinny być niższe niż.

- 0,6 % dla średnicy 160 mm

- 0,5 % dla średnicy 200 mm

- 0,4 % dla średnicy 250 mm

- 0,33 % dla średnicy 315 mm

- 0,25 % dla średnicy 400 mm

Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków. Nie wolno

wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich

jak np. kawałki drewna, kamieni itp.

Przewody układane przy bardzo dużych spadkach, np., w terenach górzystych, powinny być

zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdłużnym. Sposoby takich zabezpieczeń, uwzględniające

miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny być podane w dokumentacji technicznej

wraz z obliczeniami uzasadniającymi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego

dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.

Orientacyjne wartości maksymalnych spadków przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych przy

założonej prędkości maksymalnej

Tablica 3.1.

| Średnica [mm] | Spadek maksymalny [%] przy maksymalnej prędkości |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja gospodarcza Vmax=5 m/S | Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna Vmax=7 m/S |
| 200 | 23 | 45,1 |
| 250 | 16 | 32,9 |
| 300 | 13,3 | 26 |

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednia w gruncie i bez dodatkowych środków

zabezpieczających ustala ogólnie norma.. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być

taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna

głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć głębokość

przykrycia o 0,01 m większą od głębokości przemarzania gruntu.

Zatem zalecane wartości przykrycia przewodów powinny być takie jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia

przed zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone; np. warstwą żużla uzupełniającego

żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z

tworzywa sztucznego.

Przewody prowadzone w kanałach zbiorczych powinny być prowadzone w dnie kanału wg

indywidualnego rozwiązania podanego w dokumentacji technicznej.

Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania

gruntu

| Głębokość przemarzania gruntu hz [m] | Głębokość przykrycia przewodu hu[m] |
| --- | --- |
| 0.8 | 1.0 |
| 1,0 | 1,2 |
| 1,2 | 1,3 |
| 1,4 | 1,5 |

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego

zgodnie z dokumentacją projektową. Sposoby rozmieszczenia przewodów ułożonych w kanałach

zbiorczych oraz w gruncie powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odrębnych przepisach. W

tablicach 3.3. i 3.4. podano minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych ułożonych w gruncie od

innych elementów uzbrojenia podziemnego

Poza tym zaleca się aby przewody były prowadzone w miarę możliwości poza jezdniami, a w

przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny być zlokalizowane w osi jezdni.

Ponadto, przy szerokości ulic ponad 30 m i obustronnej zabudowie zaleca się, aby przewody

drugorzędne były ułożone po obu stronach ulicy.

Tablica 3.3. Odległości między przewodem kanalizacyjnym a przewodami wodociągowymi i

ciepłowniczym

| Odległość pionowa [m] | Minimalna odległość pozioma [m] |  |
| --- | --- | --- |
| 0<a<0,5 | DN<200 mm | b>1.5 |
|  | DN>200 mm | b>3.0 |
| a>0,5 | Wartość jak w tablicy 3.4 |  |
| 0<h<5,0 | c>1.5 + h |  |
| h>0,5 | Wartość jak w tablicy 3.4 |  |

Wartość jak w tablicy 3.4.

Przewody nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Tylko w

przypadku zagrożenia kontaktem z produktami, takimi jak np. smoła czy asfalt, należy je zabezpieczyć

przed negatywnym wpływem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury osłonowej, owinięcie

grubą folią polietylenową.

Tablica 3.4. Minimalne dopuszczalne odstępy między zewnętrzną ścianą przewodu kanalizacyjnego

ułożonego w gruncie a zewnętrzną powierzchnią innych elementów uzbrojenia podziemnego

| Rodzaj przewodu | Minimalny dopuszczalny odstęp [m] |
| --- | --- |
| Energetyczny | 0.5 |
| Teletechniczny | 2,0 |
| Gazowy niskiego ciśnienia | 2,0 |
| Gazowy średniego ciśnienia | 2,0 |
| Ciepłowniczy | wg.tab.3.3 |
| Wodociągowy | wg.tab.3.3 |

21.8.2. Łączenie elementów przewodów

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z elementami

wykonanymi z innych materiałów, takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PE. Zaś łączenie odbywa się

na ogół za pomocą złącz:

- kielichowych z pierścieniem gumowym

- kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z

PVC z elementami z żeliwa, kamionki i żelbetu.)

-kielichowo-kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z

żeliwa i stali)

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz, w szczególności połączenia elementów z PVC

z elementami innych materiałów, są podawane ,przez producentów wyrobów z PVC. Przy

wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto,

należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.

W praktyce najczęściej stosuje się połączenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym

pierścieniem gumowym.

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy basy koniec rury (kształtki) jest sfazowany.

jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie powinna mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą

2xg (g- grubość ścianki rury).

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu

kielicha umieszczoną uszczelkę.

Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być

dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk.

smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta).

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładność jego przylegania w

kielichu.

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich nożna użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę

czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania

połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość

łączonych elementów.

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem

gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy basy koniec rury posiadał oznaczenie

granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.

W przypadku cięcia rur należy operację tę wykonywać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była

prostopadła do osi rury.

Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie należy dokonywać za pomocą odpowiednich

łuków i trójników.

Można również wykorzystać w tym celu właściwość elastyczności rur i złącz kielichowych z

pierścieniem gumowym. W tym drugim wypadku, ograniczeniem są maksymalne wartości kąta

odchylenia osi i ugięcia rury. Należy w tym wypadku przestrzegać zaleceń i warunków ustalonych

przez danego producenta. Np. wg danych jednego z producentów, wyginać można tylko na zimno rury

o średnicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o średnicach 250 - 500 mm należy traktować jako

sztywne, w związku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne. Wartości maksymalnych wygięć

przewodu w zależności od jego średnicy padano w tablicy 3.5.

Tablica 3.5. Maksymalne dopuszczalne wygięcia przewodu przy różnych jego długościach

| Średnica [mm] | Maksymalne wygięcie [m] przy długośości [m] 8 12 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.24 | 0,54 | 0,97 |
| 125 | 0,21 | 0.48 | 0,85 |
| 150 | 0,17 | 0,38 | 0,67 |
| 200 | 0,13 | 0,30 | 0,53 |

21.8.3. Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących

zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami

określonymi w tablicy l.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

| Średnica przewodu odprowadzającego (m) | Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) przelotowej połączeniowej spadowej - kaskadowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0.25 |  |  |  |
| 0.30 |  |  |  |
|  |  | 1,40 |  |
| 0.40 |  |  |  |
| 0.50 | 1,50 |  | 1,50 |
| 0,60 |  |  |  |
| 0.80 | 1,80 | wg.PT | 1,80 |
| 1.00 | 2,00 | wg.PT | 2,00 |
| 1,20 | 2,50 | wg.PT | 2,50 |

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m)

lub na zmianie kierunku kanału,studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Włączenia do studni wykonać za pomocą króćców dostudziennych.

W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,40 m należy stosować

studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna

przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w

„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

komory roboczej,

komina włazowego,

dna studzienki,

włazu kanałowego,

stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww.

wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej niniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój

zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kinetą powinna mieć kształt

łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia

dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach

można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem

terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie

złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m.

21.8.4. Komory przelotowe i połączeniowe

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:

wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m,

długość mierzona wzdłuż przepływu min. l ,20 m,

szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu

stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie

przeciwnej 0,30 m,

wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od

promieni kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m,

a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w

odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału.

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów

bocznych.

Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

21.9. Izolacje

Studzienki i wpusty deszczowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg. PN-81/062555 : pierwsza warstwa BitizolR, druga warstwa Bitizol P.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z

Inżynierem.

21.10.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

21.10.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i

zapraw i ustalić receptę.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do l cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia prze wodo w i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż ± 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien

być zgodny z pkt 5.5.9,

rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

21.11. OBMIAR ROBÓT

20.11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowąjest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

21.12.. ODBIÓR ROBÓT

20.12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

wykonanie studzienki kanalizacyjnej,

wykonanie wpustu deszczowego

naprawa istniejących studzienek kanalizacyjnych

wykonana izolacja,

zasypany zagęszczony wykop

odtworzone nawierzchnie drogowe

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

21.13. PRZEPISY ZWIĄZANE

21.13.1. Normy

1. PN-B-06712               Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751               Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111               Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

4. PN-B-11112               Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037               Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-14501               Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

8. PN-H-74051-00         Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

9. PN-H-74051-02         Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

10.PN-H-74086              Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

11.BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-62/6738             Beton hydrotechniczny

13. BN-86/8971-08        Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

14. PN-74/C-89200        Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.Wymiary

15. PN-92/B-10735        Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

16. PN-85/C-89205        Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. PN-81/C-89203        Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18. PN-B-10729             Studzienki kanalizacyjne

19 PN-EN 1610/02         Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

20 PN-EN 124                Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego

22.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

22.1. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu wibroprasowanego i obejmują:

a) wykonanie nawierzchni z kostki grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm,

22.2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki typu według zasad niniejszej Specyfikacji są:

1. Kostka z betonu wibroprasowanego - musi posiadać deklaracje zgodności z Aprobata Techniczna.

Kostka grubości 8 cm koloru czerwonego a kostka grubości 6 cm koloru czerwonego i szarego

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- piasek na podsypkę należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 "Kruszywo mineralne.

Piasek do zapraw budowlanych". Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.

- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701.

3. Piasek do wypełnienia złączy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

22.3. Sprzęt

21.3.1. Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć silę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnie płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.

3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.

224. Transport

21.4.1. Kostka typu betonowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie

kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

22.5. Wykonanie robót

22.5.1. Zakres wykonywanych robót

22.5.1.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm w proporcji 1:4 ułożona będzie pod nawierzchnie zjazdów i

pierścienia na rondzie.

22.5.1.1. Ułożenie kostki

Kostkę należy okładać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z

Inżynierem.

22.5.1.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania

kostek w podsypkę. Następne trzy przejścia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.

22.6.Ułożenie krawężnika, obrzeża i ławy betonowej

22.6.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

22.6.2. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić grunt rodzimy.

22.6.3. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych

Betonowe krawężniki i obrzeża, chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni krawężnika i obrzeża, od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża, powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym .Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo –

piaskowej grub. 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny powinny być nie szersze niż 1 cm i wypełnione piaskiem lub zaprawą cementową przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

22.7. Kontrola jakości robót

22.7.1. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ułożenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypełnienie spoin miedzy kostkami.

22.7.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacja Projektowa pod względem:

- geometrii wykonania,

- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - 01"Wymagania ogólne".

22.8. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki .

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - 01"Wymagania ogólne".

22.9. Odbiór robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru podano w OST - 01"Wymagania ogólne".

22.10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST - 01"Wymagania ogólne".

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiałów na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypełnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badan,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

22.11. Przepisy związane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i oceny zgodności

Deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną.