OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ WYMOGI TECHNICZNE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
 w Murowanej Goślinie

Powierzchnia boiska sportowego : 242,60 m²

Wymagania techniczne:

- skład: 100% PCV

- grubość całkowita wykładziny: minimum 7 mm

- minimalna grubość warstwy ścieralnej minimum 2,1 mm

  - tłumienie dźwięku: ΔL > 18dB

  - absorbcja energii ≥ 35 %

  - odporność na uderzenia: ≥8 Nm

  - odbicie piłki: 98%

  - wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne

  - wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem

  - wykładzina musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty (certyfikaty):

- FIVB  (Międzynarodowej Federacji Siatkówki aprobata do rozgrywek międzynarodowych)

- EHF  (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej)

- FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki aprobata na poziom 2)

- świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny

- atest higieniczny

- deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB

UWAGA: Spełnienie w/w wymagań nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców-oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Pożądana technologia wykonania:

- położenie warstwy folii przeciwwilgociowej;

- wykonanie rusztu drewnianego z krzyżujących się ze sobą legarów z desek (legar dolny o wym. 25 mm x 90 mm, legar górny o wym. 19mm x 95mm), ułożonych w rozstawie 50 cm x 50 cm mocowanych ze sobą za pomocą zszywek z żywicą;

- Legary z desek z so/św klasy I I/III, dwustronnie struganych, impregnowanych środkami ogniochronnymi metodą zanurzeniową, suszonych;

- wykonanie ślepej podłogi z desek 19 mm x 95 mm ułożonych ażurowo w odstępach ok. 60 mm, mocowanych do rusztu;

- wypoziomowanie konstrukcji klinami z tworzywa PVC o regul. 1,5-3,5 cm w rozstawie co 500 mm;

- Ślepa podłoga z desek z sosnowych/świerkowych klasy II/III, dwustronnie struganych impregnowanych środkami ogniochronnymi, suszonych;

- położenie warstwy folii przeciwwilgociowej;

- ułożenie podwójnej warstwy płyt wodoodpornych wiórowych V313 gr.2 x 10 mm (płyty posiadają  polską opinię/ocenę p. poż. jako produkt trudno zapalny dla zastosowania na podłogi sportowej) ;

- przykręcenie płyt do ślepej podłogi wkrętami spax 4 x 45 w ilości 77 sztuk na płytę o wym.1,25m x 2,50m;

- ułożenie na klej nawierzchni rolowanej gat. I z tworzywa sztucznego (w dwóch kolorach i zespawanie wszystkich połączeń;

- malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki;

- montaż listew przypodłogowych na ścianę perforowanych z otworami.