# OPINIA  GEOTECHNICZNA

Temat:		rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz

warstw konstrukcyjnych w obrębie boiska

Lokalizacja :       Skaryszew ul. Wojska Polskiego dz. nr 106/2

Powiat :              radomski

Województwo :  mazowieckie

Zleceniodawca:   Gmina Skaryszew

ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Opracował

inż. Tomasz Spętany

upr. VII - 1875

Radom, marzec 2020r

## SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania....................................................3

- Geotechniczna Charakterystyka Terenu.............................4

- Wnioski...............................................................................6

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  - Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

  - Profile geotechniczne

  - Przekrój geotechniczny

  - Parametry geotechniczne gruntów

## CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu ocenę warunków gruntowo – wodnych oraz pomiar grubości warstw w obrębie nawierzchni boiska, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Skaryszewie.

Dla potrzeb rozpoznania grubości warstw konstrukcyjnych oraz warunków gruntowych wykonano 4 otwory  geotechniczne do głębokości 2,0 m. Średnica otworu φ60-50mm.

W trakcie wykonywania otworów dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntów. Dokonano pomiaru grubości warstw konstrukcyjnych.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii geotechnicznej jak i dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest konieczność oceny parametrów mechanicznych gruntu za pomocą metod laboratoryjnych lub polowych.

Stopień plastyczności gruntów spoistych ustalony został w oparciu                          o punktowe badanie penetrometrem wciskowym oraz o prędkość zagłębiania próbnika w grunt. Otwory wykonano do gł. 2,0m ppt metodą udarową, wbijając za pomocą młota Atlas Cobra TTe próbniki RKS.

Lokalizacja otworów oraz rzędne ustalone zostały zgodnie z mapą

w skali 1 :500.

Prace terenowe wykonano w marcu 2020 roku.

Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie:

- z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                            i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych                        i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

## GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono występowanie glin polodowcowych.

Grunty spoiste występujące na badanym terenie to gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,20, w spągu otworu przechodzące w stan plastycznym IL=0,30.

Warstwy konstrukcyjne, to:

- nawierzchnia syntetyczna, jej grubość to 1-2cm,

- warstwa odsączająca, jej grubość to 4-5cm, jest to pospółka lub drobne kruszywo łamane, 1-4mm,

- kruszywo łamane grube, lokalnie wymieszane z piaskiem, grubość warstwy ok. 22-27cm,

- nasyp piaszczysty, jest to podsypka piaszczysta z piasku drobnego

- nasyp humusowy, lokalnie nasyp gliniasty

W poszczególnych otworach występuję lekkie różnice w występowaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Szczegółowe informacje zawarto w zamieszczonych kartach profili geotechnicznych – zał. nr 2.

Otwory geotechniczne wykonywano w obrębie istniejącej nawierzchni boiska.

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z sączeniami występującymi w obrębie glin.

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wody gruntowej, jednak w okresach wzmożonej wilgotności mogą występować sączenia wody gruntowej                      w obrębie warstwy glin lub na kontakcie nasypu i gliny.

Metodyka określania parametrów geotechnicznych

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”. W zakresie tych badań, poza analizami makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym oraz ścinarką obrotową. Stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono               za pomocą oporów wiercenia skorelowanych z wynikami sondowań.

Podział gruntów na warstwy geotechniczne.

Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni – grubość warstw zgodnie z załączonymi profilami geotechnicznymi oraz nasyp niestabilizowany.

Pod warstwą nasypów stwierdzono występowanie utworów rodzimych.

Warstwa II – grunty spoiste polodowcowe, typ konsolidacji B, wykształcone jako gliny  w stanie twardoplastycznym  IL=0,20.

Parametry geotechniczne gruntów rodzimych przedstawiono na załączniku nr 4. Stopień plastyczności IL określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych lub laboratoryjnych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),czyli skorelowano IL z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

### WNIOSKI

  - Bezpośrednio od powierzchni występuje nawierzchnia syntetyczna, poniżej warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Grubość warstwy odsączającej wynosi od 4 do 5cm, pod nią występuje warstwa kruszywa łamanego o zbliżonej grubości -22-27cm. Głębiej występuje nasyp piaszczysty budowlany                     i nasyp humusowy.

  - Podłoże gruntowe pod istniejącą nawierzchnią to gliny.

  - Grunty rodzime występujące pod warstwą nawierzchni drogowej to gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,20                          ( lokalnie w stanie plastycznym IL=0,30).

  - Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

  - W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wody gruntowej, jednak w okresach wzmożonej wilgotności mogą występować sączenia wody gruntowej w obrębie warstwy glin lub na kontakcie nasypów i glin.