D.10.08.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

- 1. WSTEP

- 1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją pionowych zasuw wodociągowych

- 1.2. Zakres stosowania SST

- Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3. Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą regulacji armatury:

- pionowych zasuw  wodociągowych: 2szt

- 1.4. Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

- 2. MATERIAŁY

- 2.1. Wymagania ogólne

- Wymagania ogólne podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- 2.2. Stosowane materiały

- 2.2.1.Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-B-06250 posiadająca:

- - nasiąkliwość + 4%,

- - mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150.

- 2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-06712 w zakresie:

- a) 	składu ziarnowego:

- na sicie: 	0,125		-	  0÷5%

- 0,25		-	  2÷10%

- 0,5		-	  8÷20%

- 1,0		- 	18÷35%

- 2,0		- 	25÷50%

- 4,0		- 	30÷60%

- 8,0		- 	50÷80%

- 16,0		- 	100%

- b) zawartości ziarn nieforemnych w żwirze + 20%

- c) zawartości pyłów mineralnych w:

- piasku + 4%

- żwirze + 1,5 %

- d) 	zawartości zanieczyszczeń obcych w:

- piasku + 0,5 %

- żwirze + 0,25 %

- Zaleca się stosowanie kruszyw o marce równej klasie betonu.

- Kruszywa powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie, zanieczyszczenie.

- 2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykły bez dodatków  klasy 32,5  powinien spełniać wymagania normy i PN-B-19701.

- Przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

- 2.2.4.Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

- a) 	składu ziarnowego:

- na sicie: 	0,063		- 	0÷8%ˇ

- 0,125		- 	0÷20%

- 0,25		- 	0÷40%

- 0,5		- 	20÷80%

- 1,0		- 	50÷100%

- 2,0		- 	90÷100%

- 4,0		- 	100%.

- b) 	wskaźnik uziarnienia 	2,8 ÷ 3,8

- c) 	zawartość pyłów mineralnych + 5%

- d) 	zawartość zanieczyszczeń obcych + 0,1%

- e) 	zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa.

- f) 	zawartość siarki + 1%.

- Piasek należy przebadać po względem cech wymienionych wyżej przed zastosowaniem go do zaprawy.

- 2.2.5.Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Woda pochodząca z wodociągu może być stosowana bez badań laboratoryjnych.

- 2.2.6. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu.

- 3. SPRZET

- 3.1. Wymagania ogólne

- Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- 3.2. Dobór sprzętu

- Roboty mogą być wykonywane ręcznie.

- Do wykonania robót należy stosować:

- - sprzęt do zagęszczania,

- - sprzęt mierniczy specjalistyczny

- oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- 4. TRANSPORT

- 4.1. Wymagania ogólne

- Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- 4.2. Dobór środków transportu

- Materiały za wyjątkiem betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Wymagania ogólne

- Wymagania ogólne podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- Wykonawca wykona roboty ujęte w niniejszej SST w porozumieniu z gestorami urządzeń i dokona z nimi szczegółowych uzgodnień, w szczególności co do terminu robót.

- 5.2. Zakres  robót

- Roboty należy wykonać zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlegają 2 sztuki zasuw wodociągowych.

- 5.2.1. Roboty rozbiórkowe - zdjęcie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; gruz pochodzący z rozbiórek należy zebrać, załadować na środki transportowe i wywieźć poza teren budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót. Stanowi on własność Wykonawcy.

- 5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie należy wykonać w taki sposób, aby rzędne szalowanej studzienki były zgodne z dokumentacją projektową. Deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub innym środkiem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).

- 5.2.3. Ułożenie betonu - w przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ręcznie lub w miarę możliwości z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studzienek do projektowanych rzędnych można wykonać przy użyciu cegły za akceptacją Inspektora Nadzoru.

- 5.2.4. Pielęgnacja - należy zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami.

- 5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowanie należy oczyścić, a wszelkie pozostałości po rozbiórce należy usunąć z terenu budowy.

- 5.2.6. Osadzenie pokrywy  - pokrywę osadzić na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-14501.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Wymagania ogólne

- Wymagania ogólne podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- Kontrola jakości robót powinna odbywać się w obecności przedstawicieli gestorów urządzeń. Jakość tych robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.

- 6.2. Kontrola robót

- Kontrola polega na sprawdzeniu rzędnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej SST.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiarową robót związanych z  regulacją armatury jest 1 sztuka.

- Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ilości.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST D.00.00.00. “Wymagania ogólne” na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

- Cena wykonywanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,

- dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu,  zmontowanie urządzeń,

- regulacja zasuw wodociągowych, roboty porządkowe,

- odwiezienie oznakowania i sprzętu po zakończonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-06250		 Beton zwykły.

- oraz normy związane zacytowane w przywołanych specyfikacjach.